Katalog produktów

CASTROL JEST ZNANYM ŚWIATOWYM LIDEREM W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMAROWYCH DLA PRZEMYSŁU. DYSPONUJEMY WIEDZĄ I STOSOWNYM DOŚWIADCZENIEM POZWALAJĄCYM NA DOBÓR ZARÓWNO WŁAŚCIWEGO PRODUKTU JAK I NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH POZYTYWNIE WPŁYWAJĄCYCH NA ZWIĘKSZENIE PRODUKTYWNOŚCI, POPRAWĘ JAKOŚCI ORAZ REDUKCJĘ KOSZTÓW PRODUKCJI.

Globalne doświadczenie, innowacyjne myślenie, najnowsza technologia oraz najwyższej jakości dodatki… wszystko to jest wykorzystane w naszych wysokowydajnych środkach smarowych oraz najnowszych cieczach do obróbki metali specjalnie opracowanych aby zaspokoić Państwa potrzeby.
Wyższa produktywność. Dłuższa żywotność urządzeń. Niższe koszty utylizacji.

- Wysokowydajne środki smarowe

- Obróbka metali

Wysokowydajne środki smarowe

Castrol oferuje Państwu szeroką gamę wysokowydajnych środków smarowych o właściwościach, których potrzebujecie w różnych obszarach zastosowań, włączając w to bardzo wymagające i kapitałochłonne, gdzie wymagana jest najnowsza technologia smarowania. Dają one pewność, że Wasze urządzenia działają niezawodnie w długim okresie czasu nawet w trudnym i czasami nieprzyjaznym środowisku – pozwalają uzyskać większą efektywność produkcji.

- Oleje przekładniowe

- Oleje hydrauliczne

- Oleje wrzecionowe

- Oleje do prowadnic ślizgowych

- Oleje sprężarkowe

- Oleje obiegowe

- Oleje łańcuchowe

- Olejowe nośniki ciepła

- Oleje do silników gazowych

- Trudnopalne ciecze hudrauliczne

- Smary

- Specjalne środki smarowe, oleje białe

- Smary – pasty i aerozole

OLEJE PRZEKŁADNIOWE

Dostarczamy szeroką gamę zarówno mineralnych jak i syntetycznych olejów przekładniowych pokrywających wszystkie wymagania przemysłowe od standardowych do ciężkich aplikacji włączając w to turbiny wiatrowe. Oleje te zostały opracowane do zastosowania w różnych rodzajach i typach przekładni.

OLEJE PRZEKŁADNIOWE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | TYP DODATKÓW | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | WSKAŹNIK LEPKOŚCI | TEMP. KRZEPNIĘCIA (°C) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optileb GT 100 | PAO | EP/AW | 100 | 148 | -42 | Oleje przekładniowe do stosowania w przekładniach czołowych, kątowych oraz ślimakowych, napędów mieszadeł, wariatorów z łańcuchem napędowym, do łożysk tocznych i ślizgowych a także do pomp i zamkniętych systemów cyrkulacyjnych. Posiadają dopuszczenie NSF H1. |
| Optileb GT 150 | PAO | EP/AW | 150 | 149 | -42 |  |
| Optileb GT 220 | PAO | EP/AW | 220 | 157 | -36 |  |
| Optileb GT 320 | PAO | EP/AW | 320 | 150 | -33 |  |
| Optileb GT 460 | PAO | EP/AW | 460 | 151 | -27 |  |
| Optileb GT 680 | PAO | EP/AW | 680 | 143 | -27 |  |

OLEJE PRZEKŁADNIOWE ULEGAJĄCE SZYBKIEJ BIODEGRADACJI

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | TYP DODATKÓW | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | WSKAŹNIK LEPKOŚCI | TEMP. KRZEPNIĘCIA (°C) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tribol BioTop 1418/220 | Ester | EP/AW | 220 | 170 | -24 | Syntetyczne oleje przekładniowe na bazie szybko biodegradowalnych estrów, szczególnie do smarowania przekładni pracujących w miejscach wrażliwych na skażenie środowiska naturalnego np. drogi wodne, strefy ochronne wód. |
| Tribol BioTop 1418/320 | Ester | EP/AW | 320 | 170 | -21 |  |

OLEJE PRZEKŁADNIOWE

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | TYP DODATKÓW | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | WSKAŹNIK LEPKOŚCI | TEMP. KRZEPNIĘCIA (°C) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alpha BMB 100 | Mineralny | EP/AW + MoS2 stałe dodatki smarne | 100 | 93 | -27 | Oleje przekładniowe ze zwiększonymi własnościami smarnymi przeznaczone do przekładni mocno obciążonych, nadają się także do smarowania łożysk. Spełniają wymagania normy DIN 51 517 część 3 typ CLPF. |
| Alpha BMB 220 | Mineralny |  | 220 | 90 | -15 |  |
| Alpha BMB 320 | Mineralny |  | 320 | 94 | -12 |  |
| Alpha BMB 460 | Mineralny |  | 460 | 95 | -9 |  |
| Alpha BMB 680 | Mineralny |  | 680 | 94 | -6 |  |
| Alpha BMB 1200 | Mineralny |  | 1200 | 101 | -9 |  |
| Alpha EP 32 | Mineralny | EP/AW | 32 | 105 | -27 | Oleje przekładniowe nie zawierające metali ciężkich przeznaczone do średnio i mocno obciążonych przekładni a także do smarowania łożysk i układów hydraulicznych. Spełniają wymagania normy DIN 51 517 część 3 – CLP. |
| Alpha EP 46 | Mineralny | EP/AW | 46 | 100 | -27 |  |
| Alpha EP 68 | Mineralny | EP/AW | 68 | 97 | -30 |  |
| Alpha EP 100 | Mineralny | EP/AW | 100 | 94 | -19 |  |
| Alpha EP 150 | Mineralny | EP/AW | 150 | 92 | -12 |  |
| Alpha EP 220 | Mineralny | EP/AW | 220 | 93 | -12 |  |
| Alpha EP 320 | Mineralny | EP/AW | 320 | 97 | -15 |  |
| Alpha EP 460 | Mineralny | EP/AW | 460 | 97 | -9 |  |
| Alpha EP 680 | Mineralny | EP/AW | 680 | 82 | -12 |  |
| Alpha SP 46 |  |  | 46 | 102 | -21 | Oleje przekładniowe nie zawierające metali ciężkich przeznaczone do średnio i mocno obciążonych przekładni a także do smarowania łożysk i układów hydraulicznych. Spełniają wymagania normy DIN 51 517 część 3 – CLP, DIN 51 524 część 2 – HLP oraz SEB 181 226. |
| Alpha SP 68 | Mineralny | EP/AW | 68 | 102 | -21 |  |
| Alpha SP 100 | Mineralny | EP/AW | 100 | 97 | -21 | Oleje przekładniowe nie zawierające metali ciężkich przeznaczone do średnio i mocno obciążonych przekładni a także do smarowania łożysk oraz w systemach obiegowych. Spełniają wymagania normy DIN 51 517 część 3 – CLP, Flender BA 7300 oraz SEB 181 226. |
| Alpha SP 150 | Mineralny | EP/AW | 150 | 97 | -21 |  |
| Alpha SP 220 | Mineralny | EP/AW | 220 | 97 | -21 |  |
| Alpha SP 320 | Mineralny | EP/AW | 320 | 96 | -21 |  |
| Alpha SP 460 | Mineralny | EP/AW | 460 | 96 | -6 |  |
| Alpha SP 680 | Mineralny | EP/AW | 680 | 90 | -6 |  |
| Alphasyn T 150 | PAO | EP/AW | 150 | 130 | -42 | Oleje przekładniowe/hydrauliczne nie zawierające metali ciężkich przeznaczone do przekładni a także do centralnego smarowania oraz układów hydraulicznych gdy występują wysokie temperatury. Spełniają wymagania normy DIN 51 517 część 3 – CLP. |
| Alphasyn T 220 | PAO | EP/AW | 220 | 140 | -45 |  |
| Alphasyn T 320 | PAO | EP/AW | 320 | 140 | -33 |  |
| Alphasyn T 460 | PAO | EP/AW | 460 | 145 | -30 |  |
| Optigear BM 68 | Mineralny | MFT | 68 | 103 | -24 | Oleje przekładniowe do długoterminowego smarowania w warunkach ekstremalnych obciążeń. Do przekładni czołowych, kątowych, ślimakowych, planetarnych, krzywek mimośrodowych, wałków krzywkowych, w napędach bezstopniowych, zamkniętych sprzęgłach zębatych a także do wszystkich typów łożysk (kulkowych, wałeczkowych, poprzecznych, stożkowych). |
| Optigear BM 100 | Mineralny | MFT | 100 | 100 | -21 |  |
| Optigear BM 150 | Mineralny | MFT | 150 | 98 | -18 |  |
| Optigear BM 220 | Mineralny | MFT | 220 | 92 | -15 |  |
| Optigear BM 320 | Mineralny | MFT | 320 | 92 | -15 |  |
| Optigear BM 460 | Mineralny | MFT | 460 | 92 | -12 |  |
| Optigear BM 680 | Mineralny | MFT | 680 | 92 | -9 |  |
| Optigear BM 1000 | Mineralny | MFT | 1000 | 93 | -9 |  |
| Optigear BM 3000 | Mineralny | MFT | 3000 | 120 | 0 |  |
| Optigear Synthetic RO 150 | PAO | MFT | 150 | 138 | -39 | Wysokiej jakości oleje przekładniowe o długiej żywotności do szybkoobrotowych przekładni czołowych, kątowych, łożysk tocznych. Stosowane w mocno obciążonych przekładniach robotów. |
| Optigear Synthetic RO 220 | PAO | MFT | 220 | 133 | -36 |  |
| Optigear Synthetic X 100 | PAO | MFT II | 100 | 146 | -42 | Syntetyczne oleje przekładniowe do przekładni czołowych, kątowych oraz planetarnych a także mocno obciążonych przekładni np. w elektrowniach wiatrowych. |
| Optigear Synthetic X 150 | PAO | MFT II | 150 | 148 | -39 |  |
| Optigear Synthetic X 220 | PAO | MFT II | 220 | 151 | -33 |  |
| Optigear Synthetic X 320 | PAO | MFT II | 320 | 152 | -33 |  |
| Optigear Synthetic X 460 | PAO | MFT II | 460 | 153 | -27 |  |
| Optigear Synthetic X 680 | PAO | MFT II | 680 | 159 | -27 |  |
| Tribol 800/100 | PG | EP/AW | 100 | 205 | -42 | Syntetyczne oleje przekładniowe do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w przekładniach czołowych, stożkowych oraz ślimakowych, do łożysk tocznych i ślizgowych kalandrów, wygniatarek, w przemyśle wydobywczym, walcowniach i młynach. |
| Tribol 800/150 | PG | EP/AW | 150 | 210 | -36 |  |
| Tribol 800/220 | PG | EP/AW | 220 | 215 | -33 |  |
| Tribol 800/320 | PG | EP/AW | 320 | 230 | -30 |  |
| Tribol 800/460 | PG | EP/AW | 460 | 240 | -30 |  |
| Tribol 800/680 | PG | EP/AW | 680 | 260 | -27 |  |
| Tribol 800/1000 | PG | EP/AW | 1000 | 275 | -24 |  |
| Tribol 800/1500 | PG | EP/AW | 1500 | 290 | -12 |  |
| Tribol 1100/68 | Mineralny | TGOA | 68 | 100 | -33 | Oleje przekładniowe przeznaczone do przekładni czołowych, kątowych, planetarnych oraz sprzęgieł zębatych a także powierzchni tocznych i ślizgowych łożysk. |
| Tribol 1100/100 | Mineralny | TGOA | 100 | 97 | -30 |  |
| Tribol 1100/150 | Mineralny | TGOA | 150 | 96 | -27 |  |
| Tribol 1100/220 | Mineralny | TGOA | 220 | 95 | -24 |  |
| Tribol 1100/320 | Mineralny | TGOA | 320 | 95 | -21 |  |
| Tribol 1100/460 | Mineralny | TGOA | 460 | 94 | -21 |  |
| Tribol 1100/680 | Mineralny | TGOA | 680 | 86 | -18 |  |
| Tribol 1100/1000 | Mineralny | TGOA | 1000 | 80 | -18 |  |
| Tribol 1100/1500 | Mineralny | TGOA | 1500 | 84 | -15 |  |

| AW = Anti-Wear = Ochrona przed zużyciem ciernym EP = Extreme Pressure = wysokie naciski powierzchniowe MFT = Microflux Trans = kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków | PAO = Polialfaolefiny PG = Poliglikol |
| --- | --- |

OLEJE HYDRAULICZNE

Nasze oleje hydrauliczne spełniają różnorodne wymagania włączając w to zdolność do szybkiej biodegradacji, wysoki wskaźnik lepkości, dobrą odporność na utlenianie i przed zużyciem oraz ochronę przed korozją.

OLEJE HYDRAULICZNE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | KLASA WG DIN | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | WSKAŹNIK LEPKOŚCI | TEMP. KRZEPNIĘCIA (°C | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optileb HY 15 | PAO | HLP | 15 | >130 | < -50 | Syntetyczne, całkowicie neutralne fizjologicznie oleje hydrauliczne posiadające dopuszczenie NSF H1. Stosowane w układach hydraulicznych maszyn w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Przewyższają wymagania normy DIN 51 524 część 2. |
| Optileb HY 32 | PAO | HLP | 32 | 136 | < -50 |  |
| Optileb HY 46 | PAO | HLP | 46 | 136 | -48 |  |
| Optileb HY 68 | PAO | HLP | 68 | 143 | -45 |  |

| AW = Ochrona przed zużyciem ciernym EP =wysokie naciski powierzchniowe MFT =kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków | PAO = Polialfaolefiny PG = Poliglikol TGOA = kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków |
| --- | --- |

Oleje Hydrauliczne

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | KLASA WG DIN | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | WSKAŹNIK LEPKOŚCI | TEMP. KRZEPNIĘCIA (°C | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hyspin AWS 10 | Mineralny | HLP | 10 | 74 | -39 | Oleje hydrauliczne z dodatkami AW do wysokociśnieniowych układów hydraulicznych pracujących w podwyższonych temperaturach. Spełniają wymagania normy DIN 51 524 część 2 oraz normy ISO 6743/4. typ HM. |
| Hyspin AWS 15 | Mineralny | HLP | 15 | 100 | -39 |  |
| Hyspin AWS 22 | Mineralny | HLP | 22 | 102 | -30 |  |
| Hyspin AWS 32 | Mineralny | HLP | 32 | 102 | -30 |  |
| Hyspin AWS 46 | Mineralny | HLP | 46 | 102 | -21 |  |
| Hyspin AWS 68 | Mineralny | HLP | 68 | 102 | -21 |  |
| Hyspin AWS 100 | Mineralny | HLP | 100 | 97 | -21 |  |
| Hyspin AWS 150 | Mineralny | HLP | 150 | 97 | -21 |  |
| Hyspin ZZ 10 | Mineralny | HLP | 10 | 90 | -33 | Bezcynkowe, bezpopiołowe, wysokiej jakości oleje hydrauliczne z dodatkami AW do wysokociśnieniowych układów hydraulicznych pracujących w podwyższonych temperaturach. Posiadają doskonałą filtrowalność. Spełniają wymagania normy DIN 51 524 część 2 oraz są zgodne ze specyfikacjami znaczących producentów układów hydraulicznych, odpowiadają również normie ISO 6743/4 typ HM. |
| Hyspin ZZ 22 | Mineralny | HLP | 22 | 100 | -30 |  |
| Hyspin ZZ 32 | Mineralny | HLP | 32 | 100 | -30 |  |
| Hyspin ZZ 46 | Mineralny | HLP | 46 | 101 | -30 |  |
| Hyspin ZZ 68 | Mineralny | HLP | 68 | 101 | -30 |  |
| Hyspin ZZ 100 | Mineralny | HLP | 100 | 100 | -24 |  |
| Hyspin XP 46 | Mineralny | HLP | 46 | 100 | -27 | Bezcynkowy i bezpopiołowy, wysokiej jakości olej hydrauliczny z dodatkami EP/AW o wysokim wskaźniku Bruggera. Przeznaczony do wysokociśnieniowych układów hydraulicznych pracujących w podwyższonych temperaturach. Spełnia wymagania normy DIN 51 524 część 2 oraz normy ISO 6743/4. typ HM. Wartość Bruggera 40 N/mm2. |
| Hyspin HL-XP 32 | Mineralny | CLP/HLP | 32 | 110 | -36 | Olej do napędów hydrodynamicznych ze zintegrowaną skrzynią biegów. Przepływowy olej przekładniowy ze zdolnością przenoszenia wysokich obciążeń. Posiada dopuszczenia Deutschen Bahn, MTU oraz Voiyh Turbo. Test FZG A/8,3/90 SKS: >12. |
| Hyspin HLP-D 15 | Mineralny | HLP-D | 15 | > 95 | -30 | Wysokiej jakości oleje hydrauliczne do wysokociśnieniowych układów hydraulicznych pracujących w podwyższonych temperaturach zawierające dodatki detergentowe oraz emulgacyjne. Spełniają wymagania normy DIN 51 524 część 2-HLP, za wyjątkiem deemulgacji. |
| Hyspin HLP-D 22 | Mineralny | HLP-D | 22 | 99 | -36 |  |
| Hyspin HLP-D 32 | Mineralny | HLP-D | 32 | 105 | -30 |  |
| Hyspin HLP-D 46 | Mineralny | HLP-D | 46 | 100 | -24 |  |
| Hyspin HLP-D 68 | Mineralny | HLP-D | 68 | 100 | -24 |  |
| Hyspin AWH-M 15 | Mineralny | HVLP | 15 | 150 | -51 | Oleje hydrauliczne o wysokim wskaźniku lepkości zawierające dodatki EP/AW. Przeznaczone do wysokociśnieniowych układów hydraulicznych pracujących w szerokim zakresie temperatur. Szczególnie do układów hydraulicznych pracujących na zewnątrz budynków. Spełniają wymagania normy DIN 51 524 część 3 HVLP a także są zgodne ze specyfikacjami znaczących producentów układów hydraulicznych. |
| Hyspin AWH-M 32 | Mineralny | HVLP | 32 | 150 | -42 |  |
| Hyspin AWH-M 46 | Mineralny | HVLP | 46 | 150 | -39 |  |
| Hyspin AWH-M 68 | Mineralny | HVLP | 68 | 150 | -39 |  |
| Hyspin AWH-M 100 | Mineralny | HVLP | 100 | 130 | -30 |  |
| Hyspin AWH-M 150 | Mineralny | HVLP | 150 | 130 | -30 |  |
| Vario HDX | Mineralny | HVLP-D | 46 | 165 | -33 | Nie zawierający metali ciężkich z dodatkami EP, wszechstronny olej hydrauliczny, do wysokociśnieniowych układów hydraulicznych pracujących w podwyższonych temperaturach. Zawiera dodatki detergentowe oraz posiada zdolność absorbowania wody. Może być stosowany jako olej przekładniowy oraz do prowadnic. |

OLEJE WRZECIONOWE

Oleje wrzecionowe Castrola doskonale sprawdzają się w smarowaniu łożysk wrzecion, chroniąc je przed zużyciem powodującym uszkodzenie maszyny. Głównym celem jest stworzenie warunków, aby łożysko obracało się przy minimalnej wibracji, z minimalnymi odchyłkami, zużyciem oraz przy minimalnym wzroście temperatury.

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | TEMPERATURA ZAPŁONU | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hyspin Spindle Oil 2 | Antykorozyjne/ przeciw utlenianiu | 2 | 91 | Olej wrzecionowy do smarowania wysokoobrotowych i precyzyjnych łożysk wrzecion ze zwiększoną ochroną antykorozyjną, odporny na starzenie. typ HM. |
| Hyspin Spindle Oil ZZ 5 | Antykorozyjne/ przeciw utlenianiu | 5 | 114 | Olej wrzecionowy do smarowania wysokoobrotowych wrzecion z bezpopiołowymi dodatkami przeciwzużyciowymi. |

| AW = Ochrona przed zużyciem ciernym EP =wysokie naciski powierzchniowe MFT =kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków | PAO = Polialfaolefiny PG = Poliglikol TGOA = kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków |
| --- | --- |

OLEJE DO PROWADNIC ŚLIZGOWYCH

Nasze oleje do prowadnic ślizgowych posiadają formulację gwarantującą doskonałą smarność, zapobiegają zjawisku stick-slip na prowadnicach, a także posiadając dobrą zdolność przenoszenia dużych obciążeń obniżają zużycie mocno obciążonych prowadnic. Doskonałe własności deemulgacji oraz kompatybilność z cieczami obróbkowymi pozwala na zastosowanie tych olejów w obecności wody lub chłodziw obróbkowych.

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | TYP DODAKÓW | DODATKI ADHEZYJNE | SPECYFIKACJA CINCINNATI | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magna BD 68 | Mineralny | 68 | EP/AW | Tak | P47 | Oleje do prowadnic zapobiegające zjawisku Stick-Slip oraz ze zdolnością do przenoszenia dużych obciążeń. Szczególnie przeznaczone do połączonych układów: smarowania prowadnic, hydraulicznych, oraz przekładniowych. |
| Magna CF 220 | Mineralny | 220 | EP/AW | Tak | P50 |  |
| Magna GC 32 | Mineralny | 32 | EP/AW | Nie | – | Olej do prowadnic i układów hydraulicznych zapobiegający zjawisku Stick-Slip stosowany w obrabiarkach. |
| Magnaglide D 32 | Mineralny | 32 | EP/AW | Tak | P53 | Oleje do prowadnic z doskonałą charakterystyką Stick-Slip. Szczególnie przeznaczone do połączonych układów: smarowania prowadnic, hydraulicznych, oraz przekładniowych. Bardzo dobre wyniki testów w SKC oraz FH Darmstadt. ISO 32 może być także stosowana jako olej hydrauliczny. |
| Magnaglide D 68 | Mineralny | 68 | EP/AW | Tak | P47 |  |
| Magnaglide D 100 | Mineralny | 100 | EP/AW | Tak | – |  |
| Magnaglide D 150 | Mineralny | 150 | EP/AW | Tak | – |  |
| Magnaglide D 220 | Mineralny | 220 | EP/AW | Tak | P50 |  |

| AW = Ochrona przed zużyciem ciernym EP =wysokie naciski powierzchniowe MFT =kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków | PAO = Polialfaolefiny PG = Poliglikol TGOA = kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków |
| --- | --- |

OLEJE SPRĘŻARKOWE

W naszej ofercie posiadamy wysokiej jakości oleje do sprężarek śrubowych oraz tłokowych, od małych jednostopniowych aż do wielostopniowych, wielkogabarytowych.
W zależności od zastosowania możemy zaoferować produkt na bazie oleju mineralnego lub syntetycznego.

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | TYP DODATKÓW | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | WSKAŹNIK LEPKOŚCI | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aircol HV 100 | Mineralny | – | 95 | 100 | Olej do pomp próżniowych o bardzo wąskim zakresie temperatur wrzenia, do małych i dużych pomp próżniowych. |
| Aircol PD 32 | Mineralny | AW | 32 | 97 | Oleje sprężarkowe do sprężarek powietrznych, śrubowych rotacyjnych i tłokowych. Spełniają wymagania normy DIN 51 506 typ VDL. |
| Aircol PD 46 | Mineralny | AW | 46 | 97 |  |
| Aircol PD 68 | Mineralny | AW | 68 | 96 |  |
| Aircol PD 100 | Mineralny | AW | 100 | 100 |  |
| Aircol PD 150 | Mineralny | AW | 150 | 100 |  |
| Tribol 1555/32 | PAO | EP/AW | 32 | 130 | Syntetyczne oleje sprężarkowe przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, z długimi okresami między wymianami oleju. Zwiększona odporność przeciw zużyciu. FZG > 12. Przewyższają wymagania normy DIN 51 506 typ VDL. |
| Tribol 1555/46 | PAO | EP/AW | 46 | 137 |  |
| Tribol 1555/68 | PAO | EP/AW | 68 | 137 |  |
| Tribol 1555/100 | PAO | EP/AW | 100 | 138 |  |

OLEJE SPRĘŻARKOWE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | TYP DODATKÓW | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | WSKAŹNIK LEPKOŚCI | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optileb V 46 | PAO | AW | 46 | 136 | Przeznaczone do sprężarek śrubowych, tłokowych, łopatkowych, pomp próżniowych w przemyśle spożywczym. Posiadają dopuszczenie NSF H1. |
| Optileb V 68 | PAO | AW | 68 | 141 |  |
| Optileb V 100 | PAO | AW | 100 | 144 |  |

| AW = Ochrona przed zużyciem ciernym EP =wysokie naciski powierzchniowe MFT =kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków | PAO = Polialfaolefiny PG = Poliglikol TGOA = kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków |
| --- | --- |

OLEJE OBIEGOWE

Opracowane przede wszystkim, aby spełnić ostre wymagania dotyczące smarowania obiegowego głównych producentów linii walcowniczych. Nasze oleje spełniają wysokie wymagania producentów łożysk np. MORGOIL (posiadają doskonałe właściwości wydzielania wody) są przeznaczone także do walcarek typu No-Twist Mill.

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | WSKAŹNIK LEPKOŚCI | TEMP. KRZEP. (°C) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Magna 2 | Mineralny | 2 | – | -42 | Oleje do układów cyrkulacyjnych na bazie wysokorafinowanych olejów mineralnych. Sklasyfikowane zgodnie z DIN 51 502 typ C. |
| Magna 10 | Mineralny | 10 | 52 | -54 |  |
| Magna 15 | Mineralny | 15 | 90 | -24 |  |
| Magna 32 | Mineralny | 32 | 95 | -18 |  |
| Magna 46 | Mineralny | 46 | 95 | -21 |  |
| Magna 68 | Mineralny | 68 | 95 | -21 |  |
| Magna 100 | Mineralny | 100 | 96 | -12 |  |
| Magna 150 | Mineralny | 150 | 95 | -18 |  |
| Magna 220 | Mineralny | 220 | 95 | -12 | Oleje cyrkulacyjne do smarowania łożysk, do systemów obiegowych oraz sprężarek, gdy oleje nie zawierające dodatków AW są zalecane. |
| Magna 320 | Mineralny | 320 | 95 | -12 |  |
| Magna 460 | Mineralny | 460 | 95 | -12 |  |

OLEJE OBIEGOWE DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | WSKAŹNIK LEPKOŚCI | TEMP. KRZEP. (°C) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cresta PM 220 | Mineralny | 228 | – | -18 | Oleje obiegowe stosowane w maszynach papierniczych. |
| Cresta SPM 220 | PAO | 220 | 129 | -36 |  |
| Cresta ZFX 220 | Mineralny | 220 | 100 | -12 | Bezcynkowy olej cyrkulacyjny stosowany w maszynach papierniczych posiadający doskonałą stabilność na utlenianie. |
| Trenulo 03311 | Estry syntetyczne | 14,5 | 220 | -15 | Syntetyczny olej rozdzielający materiał od narzędzia przy cięciu kartonów, papy (smarowanie noży krążkowych). Również w czasie spawania do ochrony powierzchni metalowych przed przyczepianiem kropli metalu. |

| AW = Ochrona przed zużyciem ciernym EP =wysokie naciski powierzchniowe MFT =kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków | PAO = Polialfaolefiny PG = Poliglikol TGOA = kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków |
| --- | --- |

OLEJE ŁAŃCUCHOWE

Wysokiej jakości oleje łańcuchowe zostały opracowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych np. wysokie temperatury, zapylenie, wilgotne oraz agresywne środowisko np. procesy galwaniczne,  przemysł spożywczy lub farmaceutyczny.

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | KLASA WG ISO/ LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | TYP DODATKÓW | ZAKRES TEMP. PRACY (°C) | TEMP. ZAPŁONU (°C) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Molub-Alloy Chain Oil 22 | Mineralny | 22 | FSS | -40 +90 | 185 | Uniwersalny olej łańcuchowy stosowany w różnorodnych urządzeniach. np. do smarowania łańcuchów transportowych czy lin stalowych z rdzeniem sizalowym lub z włókna sztucznego. |
| Optifluid KTL 100 | Syntety- czny | 115 | EP/AW | -25 +200 | > 245 | Syntetyczne, rozpuszczające się równomiernie w wodnych farbach oleje łańcuchowe stosowane w katodowych lakierniach zanurzeniowych. |
| Optifluid KTL 220 | Syntety- czny | 221 | EP/AW | -25 +200 | 268 |  |
| Tribol 1330 | PG | 130 | EP/AW | -20 +130 | 280 | Specjalny olej łańcuchowy do smarowania napędów i łańcuchów transportowych stosowany w lakierniach i suszarniach w podwyższonych temperaturach. |
| Tribol 1430 | Estry | 150 | EP/AW | -20 +240 | 268 | Olej łańcuchowy na bazie stabilnych termicznie estrów do pracy w wysokich temperaturach, w piecach, łańcuchach transportowych w warunkach bardzo wysokich temperatur.(ciągła do +240 °C, chwilowa do +280 °C). Nie działają na powłoki lakiernicze. |
| Tribol 1730/100 | Mineralny/ Estry | 100 | EP/AW | -20 +120 | 170 | Do smarowania łańcuchów napędowych i transportowych w niskich i średnich temperaturach oraz w warunkach średnich i dużych zanieczyszczeń. |
| Viscogen KL 3 | Estry | 32 | EP/AW | -40 +200 | 230 | Syntetyczne oleje łańcuchowe stosowane w niskich i wysokich temperaturach, w trudnych warunkach pracy, gdzie zastosowanie olejów łańcuchowych na bazie mineralnej lub konwencjonalnej syntetycznej może prowadzić do ekstremalnego zużycia, koksowania oraz tworzenia narostów. |
| Viscogen KL 9 | Estry | 100 | EP/AW | -40 +200 | 230 |  |
| Viscogen KL 15 | Estry | 220 | EP/AW | -40 +200 | 250 |  |
| Viscogen KL 23 | Estry | 250 | EP/AW | -40 +200 | 250 |  |
| Viscogen KL 130 | Estry | 1570 | EP/AW | -40 +200 | 220 |  |
| Viscogen KL 300 | Estry | 4030 | EP/AW | -40 +200 | 220 |  |
| Viscochain 3 N | Estry | 52 | – | -30 +180 | 275 | Stabilny termicznie, syntetyczny środek smarny szczególnie do smarowania łańcuchów. Posiada dopuszczenie do urządzeń Siempelkamp ContiRoll oraz pras Dieffenbacher. |
| Viscogen G | Estry | 220 | – | -35 +200 | 208 | Syntetyczne, wysokotemperaturowe oleje do centralnego smarowania automatów szklarskich, np. przy produkcji butelek. |
| Viscogen G 175 | Estry |  |  | -35 +200 | 200 |  |
| Viscogen KLK 25 | Estry | 210 | EP/AW | -40 +250 | > 260 | Syntetyczne oleje łańcuchowe przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach w urządzeniach o dużym zapotrzebowaniu na środek smarny, gdy wymagana jest wysoka ochrona przed zużyciem ciernym ze względu na ekstremalne obciążenia. |
| Viscogen KLK 28 | Estry | 280 | EP/AW | -40 +250 | > 260 |  |

OLEJE ŁAŃCUCHOWE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | KLASA WG ISO/ LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | TYP DODATKÓW | ZAKRES TEMP. PRACY (°C) | TEMP. ZAPŁONU (°C) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscoleb 280 | PAO | – | – | -30 +200 | 232 | Syntetyczne, całkowicie neutralne fizjologicznie oleje łańcuchowe przeznaczone do smarowania łańcuchów maszyn napełniających oraz pakujących w przemyśle spożywczym, do prowadnic i w układach centralnego smarowania. Posiadają dopuszczenie NSF H1. |
| Viscoleb 1500 | PAO | – | – | -20 +200 | 224 |  |

| AW = Ochrona przed zużyciem ciernym EP =wysokie naciski powierzchniowe MFT =kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków | PAO = Polialfaolefiny PG = Poliglikol TGOA = kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków |
| --- | --- |

OLEJOWE NOŚNIKI CIEPŁA

Olejowe nośniki ciepła przeznaczone są do bezciśnieniowych, zamkniętych systemów grzewczych. Gwarantują optymalne przenoszenie ciepła w szerokim zakresie temperatur.

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | KLASA WG ISO/ LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | ZAKRES TEMP. PRACY (°C) | TEMP. ZAPŁONU (°C) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perfecto HTS 0801 | Syntetyczne węglowodory | 16,5 | Temp. obiegu -5 do max. 350 °C | 200 | Syntetyczny nośnik ciepła na bazie izomerów dibenzyltuloenu do stosowania w bezciśnieniowych, zamkniętych układach grzewczych z temperaturą obiegu do 350 °C względnie temperatury warstwowej do 380 °C. |
| Perfecto HTS 16 | Syntetyczne węglowodory | 16,0 | Temp. obiegu -5 do max. 350 °C | 230 | Syntetyczny nośnik ciepła do stosowania w bezciśnieniowych, zamkniętych układach grzewczych z temperaturą obiegu do 350 °C względnie temperatury warstwowej do 375 °C. |
| Perfecto HT 5 | Mineralny | 30,5 | Temp. obiegu 0 do max. 250 °C | 190 | Olejowy nośnik ciepła na bazie oleju mineralnego do stosowania w bezciśnieniowych, zamkniętych układach grzewczych. |

OLEJE DO SILNIKÓW GAZOWYCH

Oleje do silników gazowych z serii Castrol Duratec spełniają wymagania nowej generacji silników gazowych. Również w warunkach wysokich obciążeń zapewniają optymalną ochronę przed zużyciem.

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | TYP DODATKÓW | KLASA WG ISO/ LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | KLASA wg SAE | TEMP. ZAPŁONU (°C) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duratec HPL | Mineralny | Nisko-popiołowe AW | 121 | 40 | 250 | O niskiej zawartości popiołów, najwyższej jakości olej do silników gazowych. Posiada dopuszczenia: MENAG, ONE, MTU Onsite Energy (dawny MDE). |
| Duratec L | Mineralny | Nisko-popiołowe AW | 130 | 40 | 250 | Wysokiej jakości, o niskiej zawartości popiołów olej do silników gazowych. Posiada dopuszczenia GE Jenbacher, MWM (dawny DEUTZ Power Systems), Perkins, Ullstein, Wärtsilä, Waukesha. |
| Duratec M | Mineralny | AW | 125 | 40 | 250 | Wysokiej jakości olej do silników gazowych o małej zawartości popiołów z dużą rezerwą alkaliczną. Przeznaczony do zastosowania ze specjalnymi gazami (Bio, z gazyfikacji odpadów, z kompostowisk). Dopuszczony przez: Perkins, Guascor. |
| Duratec MX | Mineralny | AW | 124 | 40 | 250 | Bezcynkowy, wysokiej jakości olej do silników gazowych szczególnie do stosowania ze specjalnymi gazami (Bio, z gazyfikacji odpadów, z kompostowisk). Posiada dopuszczenia: GE Jenbacher, ONE, MTU Onsite Energy. (dawny MDE). |
| Duratec XPL | PAO | Nisko-popiołowe AW | 109 | 20W-40 | 260 | Syntetyczny, wysokiej jakości bezpopiołowy olej do silników gazowych pracujących w wysokich temperaturach. Posiada dopuszczenia: ONE, MTU Onsite Energy, MWM (dawny DEUTZ Power Systems). |

| AW = Ochrona przed zużyciem ciernym EP =wysokie naciski powierzchniowe MFT =kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków | PAO = Polialfaolefiny PG = Poliglikol TGOA = kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków |
| --- | --- |

TRUDNOPALNE CIECZE HYDRAULICZNE

Trudnopalne ciecze hydrauliczne Castrol obejmują ciecze typu woda-glikol charakteryzujące się dobrą odpornością przed zużyciem, wskazuje na to niski stopień zużycia pomp, a także dobra ognioodporność. Polecamy również ciecze na bazie poliestrów do aplikacji wymagających wyższej odporności przed zużyciem oraz dobrej ognioodporności.

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | TYP DODATKÓW | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | WSKAŹNIK LEPKOŚCI | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anvol PE 46 XC | Estry kwasów fosforowych | AW | 46 | – | Ciecz typu HFDR, przeznaczona do hydraulicznych ukladów kontrolnych w turbinach parowych, dodatkowo pod pewnymi warunkami w przemysłowych układach hydraulicznych zagrożonych pożarem. |
| Anvol SWX 46 FM | Poliestry | AW | 46 | 197 | Najwyższej jakości ciecz hydrauliczna typu HFDU. Bardzo wysoka temperatura zapłonu w porównaniu do olejów mineralnych. Dobra odporność na zużycie porównywalna z olejami mineralnymi. Stosowany do układów o ciśnieniu roboczym do 500 bar. Np. w wysokociśnienowych układach hydraulicznych linii walcowniczych. Seria Castrol Anvol SWX jest całkowicie zaaprobowana przez FM Global (Factory Mutual) jako przemysłowe ciecze hydrauliczne niepalne kategoria 1. |
| Anvol WG 46 | Glikol + Woda | AW | 46 | > 200 | Ciecze typu HFC do układów o ciśnieniu roboczym do 200 bar. Dobra odporność na zużycie porównywalna z olejami mineralnymi. Stosowane w walcowniach oraz odlewniach. |
| Hydrosafe 620 | Glikol + Woda | AW | 46 | > 160 |  |

| AW = Ochrona przed zużyciem ciernym EP =wysokie naciski powierzchniowe MFT =kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków | PAO = Polialfaolefiny PG = Poliglikol TGOA = kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków |
| --- | --- |

SMARY (smary uniwersalne)

Możemy Państwu dostarczyć szeroką gamę smarów umożliwiającą wybór najlepszego produktu odpowiadającego waszym dokładnym potrzebom – od uniwersalnych standardowych smarów oraz  wysokojakościowych do smarów  wysokotemperaturowych, niskotemperaturowych, a także do  przekładni otwartych.

| NAZWA PRODUKTU | ZAGĘSZCZACZ | OLEJ BAZOWY | KLASA – NLGI | KLASA WG ISO LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | ZAKRES TEMP. STOS. (°C) | TYP DODATKÓW | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spheerol 4807 | Kompleks wapniowy | Mineralny | 1/2 | 70 | -20 +60 | EP/AW | Smar specjalny do smarowania oraz ochrony antykorozyjnej sprężyn pierścieniowych buforów wagonowych. |
| Spheerol EPL 0 | Litowy | Mineralny | 0 | 150 – 200 | -20 +120 | EP/AW | Uniwersalne smary do powszechnego stosowania w zakładzie pracy z dobrymi własnościami adhezyjnymi, stosowane w szerokim zakresie temperatur. Pozwalają na zmniejszenie ilości środków smarnych w zakładzie pracy. |
| Spheerol EPL 1 | Litowy | Mineralny | 1 | 150 | -20 +120 | EP/AW |  |
| Spheerol EPL 2 | Litowy | Mineralny | 2 | 150 | -20 +120 | EP/AW |  |
| Spheerol LC 2 | Polimerowy | Mineralny | 2,5 | 400 | -25 +130 | EP/AW | Smar przenoszący wysokie obciążenia do stosowania w długich okresach czasu. Do smarowania wysoko obciążonych łożysk tocznych o niskich i średnich obrotach a także łożysk wałeczkowych. |
| Spheerol SX 2 | Kompleks wapniowy | Mineralny | 2 | 180 | -20 +140 | EP/AW | Do normalnych do mocno obciążonych łożysk, o niskich i średnich prędkościach obrotowych a także przy występowaniu obciążeń szokowych. Ponadto do smarowania sworzni, przegubów oraz podnośników śrubowych. |
| Thermogrease 2 | Organi-czny | Syntety-czny | 2 | 125 -15 | +200 | – | Smary wysokotemperaturowe do długoterminowego smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących warunkach wysokich temperatur i nacisków. |

WYSOKOJAKOŚCIOWE SMARY WIELOFUNKCYJNE

| NAZWA PRODUKTU | ZAGĘSZCZACZ | OLEJ BAZOWY | KLASA – NLGI | KLASA WG ISO LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | ZAKRES TEMP. STOS. (°C) | TYP DODATKÓW | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longtime HS 1,5 | Polimerowy | PAO | 1 | 36 +120 | -40 | – | Do łożysk tocznych i ślizgowych o najwyższych obrotach, pracujących w obecności wody oraz wilgoci. Niezwykle odporny na wodne emulsje. |
| Longtime PD 00 | Litowy | Mineralny | 00 | 130 | -35 +140 | MFT | Przeznaczone do długoterminowego (lub na całą żywotność urządzenia) smarowania wysokoobciążonych łożysk tocznych i ślizgowych pracujących przy dużych obciążeniach i wibracjach np. w obrabiarkach, drukarniach, wrzecionach przędzalniczych, łożyskach walców wstępnych na walcowniach a także łożysk obracających się w dwóch kierunkach. |
| Longtime PD 0 | Litowy | Mineralny | 0 | 130 | -35 +140 | MFT |  |
| Longtime PD 1 | Litowy | Mineralny | 1 | 95 | -35 +140 | MFT |  |
| Longtime PD 2 | Litowy | Mineralny | 2 | 05 | -35 +140 | MFT |  |
| Molub-Alloy 777-1 | Litowy | Mineralny | 1 | 950 | -20 +120 | FSS | Wysokiej jakości smar do mocno obciążonych łożysk tocznych, ślizgowych, wahliwych wszelkich typów pracujących przy niskich i średnich obrotach. Stosowany w przemyśle stalowym, leśnym, w górnictwie, przemyśle chemicznym oraz maszynach budowlanych. |
| Molub-Alloy 777-2 | Litowy | Mineralny | 2 | 860 | -20 +120 | FSS | Gdy występują obciążenia szokowe przy równoczesnych silnych obciążeniach, w maszynach budowlanych oraz w przemyśle stalowym, górniczym, leśnym. |
| Olista Longtime 1 | Litowy | Mineralny | 1 | 320/460 | -30 +140 | MFT | Do łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w trudnych warunkach np. wilgoć, kurz, oraz wibracje. |
| Olista Longtime 2 | Litowy | Mineralny | 2 | 320/460 | -30 +140 | MFT |  |
| Olista Longtime 3 | Litowy | Mineralny | 3 | 320/460 | -30 +140 | MFT |  |
| Olista Longtime 3 EP | Litowy | Mineralny | 3 | 320/460 | -30 +140 | MFT |  |
| Olistamoly 2 | Litowy | Mineralny | 2 | 370 | -25 +130 | MoS2 | Ze względu na zdolność przenoszenia bardzo dużych obciążeń szczególnie polecany do długoterminowego smaro wania wolnoobrotowych łożysk tocznych i ślizgowych. |
| Olit 00 | Litowy | Mineralny | 00 | 150 | -35 +100 | EP/AW | Półpłynny smar do centralnych układów smarowania w niekorzystnych warunkach otoczenia np. wilgoć, kurz, wibracje. |
| Olit 2 EP | Litowy | Mineralny | 2 | 100 | -25 +130 | EP/AW | Opracowany dla łożysk tocznych oraz ślizgowych w niekorzystnych warunkach otoczenia np wilgoć, kurz, wibracje. |
| Olit CLS 000 | Litowo/ wapniowy | Mineralny | 000 | 100 | -30 +120 | EP/AW | Do centralnych układów smarowania, do przekładni, w niekorzystnych warunkach tj. przy dużej wilgotność powietrza oraz w obecności wody. |
| Olit CLS 00 | Litowo/ wapniowy | Mineralny | 00 | 100 | -30 +120 | EP/AW |  |
| Olit CLS 0 | Litowo/ wapniowy | Mineralny | 0 | 100 | -30 +120 | EP/AW |  |
| Olit CLS | Litowo/ wapniowy | Mineralny | 2 | 100 | -30 +120 | EP/AW |  |
| Optipit | Litowy | Mineralny | 2,5 | 1350 | -10 +140 | MFT | Opracowany do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w górnictwie, przemyśle metalowym, w walcowniach rur oraz urządzeniach pracujących w portach, na statkach, platformach wiertniczych. |
| Tribol 3020/1000-000 | Litowy | Mineralny | 000 | 1000 | -40 +120 | TGOA | Do wszystkich rodzajów łożysk tocznych i ślizgowych, wrzecion, przegubów, podwozia, krzywki oraz do ogólnego smarowania różnych punktów smarnych w których występują wysokie obciążenia oraz niskie obroty. |
| Tribol 3020/1000-00 | Litowy | Mineralny | 00 | 1000 | -40 +120 | TGOA |  |
| Tribol 3020/1000-0 | Litowy | Mineralny | 0 | 1000 | -40 +120 | TGOA |  |
| Tribol 3020/1000-1 | Litowy | Mineralny | 1 | 1000 | -40 +120 | TGOA |  |
| Tribol 3020/1000-2 | Litowy | Mineralny | 2 | 1000 | -40 +120 | TGOA |  |
| Tribol 4020/460-2 | Kompleks litowy | Mineralny | 2 | 460 | -20 +150 | TGOA | Uniwersalne, wysokojakościowe smary do wysokoobciążonych łożysk tocznych i ślizgowych np. w przemyśle samochodowym a także do zastosowań przemysłowych gdy smar w kolorze jasnym jest zalecany. |
| Tribol 4020/220-2 | Kompleks litowy | Mineralny | 2 | 220 | -30 +150 | TGOA |  |
| Tribol 4020/220-1 | Kompleks litowy | Mineralny | 1 | 220 | -30 +150 | TGOA |  |

SMARY WYSOKOTEMPERATUROWE

| NAZWA PRODUKTU | ZAGĘSZCZACZ | OLEJ BAZOWY | KLASA – NLGI | KLASA WG ISO LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | ZAKRES TEMP. STOS. (°C) | TYP DODATKÓW | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firetemp XT 2 | Polimocznik | PAO | 2 | 270 | -25 +180 | EP/AW | Smar do termicznie obciążonych łożysk cylindrów suszarniczych, wentylatorów, przenośników taśmowych w lakierniach. |
| Inertox Heavy | PTFE | PFPE | 2 | 150* | -25 +260 | FSS | W pełni syntetyczne smary odporne na działanie wody gorącej i zimnej, emulsji, zasad, kwasów, rozpuszczalników. Smarowanie łożysk ślizowych i tocznych przy ekstremalnie długich okresach pomiędzy kolejnymi dosmarowaniami przy niekorzystnych warunkach otoczenia i wysokich temperaturach. Także do uszczelniania zbiorników o wysokiej próżni. |
| Inertox Light | PTFE | PFPE | 0 – 1 | 440 | -25 +260 | FSS |  |
| Inertox Medium | PTFE | PFPE | 2 | 500 | -25 +260 | FSS |  |
| Molub-Alloy 2115-2 | PTFE | PFPE | 2 | 500 | -20 +250 | FSS | Przeznaczony do smarowania łożysk transporterów w warunkach wysokich temperatur, szczególnie w tunelowych suszarniach w lakierniach oraz naprężarkach ramowych w przemyśle tekstylnym. |
| Optitemp HT 2 | Nieorga-niczny | Mineralny | 2 | 460/680 | -20 +160 | – | Do termicznie obciążonych łożysk wentylatorów przy długich okresach pomiędzy kolejnymi dosmarowaniami. W warunkach normalnych i średnich obciążeń. |
| Optitemp HT 2 EP | Nieorga-niczny | Mineralny | 2 | 460/680 | -20 +160 | MoS2 |  |
| Optitemp MT | Bentonit | Mineralny | 2 – 3 | 320 | -25 +160 | – | Do termicznie obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych, długoterminowego smarowania. Odporny na działanie wody gorącej i zimnej, dobre właściwości antykorozyjne. Stosowany w maszynach rozlewniczych, maszynach budowlanych, podnośnikach, w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych, wilgoci, kurzu, wibracji oraz obciążeń szokowych. |
| Optitemp PS 1 | Polimocznik | Mineralny | 1 | 460 | -25 +160 | – | Do bardzo obciążonych łożysk tocznych i ślizgowych o niskich i średnich obrotach. (np. sterylizatory w przemyśle spożywczym, prasy mimośrodowe, prasy kuźnicze, w hutnictwie przy ciągłym odlewaniu stali, kalandry, centralne układy smarowania w prasach do produkcji płyt wiórowych.) |
| Optitemp PS 2 | Polimocznik | Mineralny | 2 | 460 | -25 +160 | – |  |
| Tribol 4747/220-2 | Kompleks litowy | PAO/Estry | 2 | 220 | -40 +160 | TGOA | Łożyska ślizgowe oraz toczne pracujące przy wysokich obciążeniach wymagające ochrony przed zużyciem ciernym w warunkach tarcia mieszanego oraz granicznego. (chwilowo do +180 °C). |
| Viscotemp 2 | Nieorga-niczny | PAO/Estry | 2 | 100/150 | -20 +220 | PTFE | Długo terminowe smarowanie łożysk slizgowych oraz tocznych pracujących w stałych, wysokich temperaturach oraz agresywnym środowisku, innych punktów smarnych w warunkach wysokich temperatur oraz dużych nacisków. |

SMARY NISKOTEMPERATUROWE

| NAZWA PRODUKTU | ZAGĘSZCZACZ | OLEJ BAZOWY | KLASA – NLGI | KLASA WG ISO LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | ZAKRES TEMP. STOS. (°C) | TYP DODATKÓW | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optitemp LG 2 | Litowy | PAO | 2 | 46 | -50 +120 | EP/AW | Specjalne smary do niskich temperatur pracy oraz w normalnych temperaturach do wysokoobrotowych łożysk. Kompatybilny z plastikami oraz elastomerami. Stosowany np. w mechanizmach zamknięć drzwi pojazdów samochodowych. |
| Optitemp LG 0 | Litowy | PAO | 0 | 46 | -50 +120 | EP/AW |  |
| Optitemp TT 1 | Litowo/ Nieorga-niczny | Estry | 1 | 15/22 | -60 +120 | MFT |  |
| Optitemp TT1 EP | Litowo/ Nieorga-niczny | Estry | 1 | 15/22 | -60 +120 | MFT/ MoS2/ EP |  |

SMARY DO OTWARTYCH PRZEKŁADNI

| NAZWA PRODUKTU | ZAGĘSZCZACZ | OLEJ BAZOWY | KLASA – NLGI | KLASA WG ISO LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | ZAKRES TEMP. STOS. (°C) | TYP DODATKÓW | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Molub-Alloy 8031/1500-00 | Nieorga-niczny | Mineralny | 00 | 1500 | – | EP/AW FSS | Stosowany do mocno obciążonych, wyposażonych w centralny system smarowania, otwartych przekładni, oraz łożysk tocznych i ślizgowych przy niskich obrotach, np. w cementowniach. |
| Molub-Alloy 8031/3000-00 | Nieorga-niczny | Mineralny | 00 | 3000 | – | EP/AW FSS |  |
| Molub-Alloy 8031/3000-1 | Nieorga-niczny | Mineralny | 1 | 3000 | – | EP/AW FSS |  |
| Optitemp OG 0 | Kompleks aluminium | Mineralny | 0 | 420 | -30 +120 | FSS/MFT | Do otwartych kół zębatych szczególnie w rurowych piecach obrotowych, młynach rurowych. Do smarowania kół koronowych w dźwigach i maszynach budowlanych i innych maszynach ciężkich. Zawiera grafit koloidalny. |
| Tribol 5000 | Kompleks aluminium | Mineralny | 0 | 490 | -20 +120 | TGOA | Natryskowy, do systemów automatycznych, w cementowniach, przemyśle ciężkim, a także w kopalniach do smarowania przekładni oraz lin stalowych. |
| Viscogen 0 | Kompleks aluminium | Mineralny | 0 | 150 | -20 +125 | EP/AW/ FSS | Natryskowy, półpłynny smar do długookresowego smarowania otwartych przekładni oraz lin. |
| Viscogen 4 | Litowy | Mineralny | 2 – 3 | 320 | -15 +130 | EP/AW/ FSS | Odporny na wszelkie warunki atmosferyczne do długookresowego smarowania otwartych przekładni. |

| AW = Ochrona przed zużyciem ciernym EP =wysokie naciski powierzchniowe MFT =kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków FSS = stałe środki smarne | PAO = Polialfaolefiny PG = Poliglikol TGOA = kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków PTFE = Politetrafluoroetylen Stick-Slip = drgania cierne |
| --- | --- |

SPECJALNE ŚRODKI SMAROWE, OLEJE BIAŁE

Szeroka gama olejów i smarów zapewnia doskonałą ochronę i długi czas pracy urządzeń przemysłowych wszędzie tam gdzie jest wymagany wysoki stopień czystości higienicznej, np. taki jak w  przemysłach spożywczym lub farmaceutycznym. Produkty Castrol umożliwiają bezpieczne prowadzenie wszystkich procesów przy produkcji żywności.
Nasze białe oleje medyczne spełniają wymagania dotyczące smarowania sprzętu medycznego. Mogą być stosowane w przemyśle spożywczym oraz przy wyrobie kosmetyków.

SPECJALNE ŚRODKI SMAROWE

| NAZWA PRODUKTU | ZAGĘSZCZACZ | OLEJ BAZOWY | KLASA – NLGI | KLASA WG ISO LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | ZAKRES TEMP. STOS. (°C) | TYP DODATKÓW | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optisil FM | Litowy | Siliko-nowy | 2 – 3 | 68/100 | -40 +180 | – | Smar silikonowy stosowany do połączeń tworzywo sztuczne/metal jako środek rozdzielający i smarny a także do łożysk ślizgowych oraz tocznych. |
| Optitemp RB 1 | Litowy | PAO | 2 | 48 | +100 | EP/AW | Do smarowania kabli robotów przemysłowych na bazie PAO o jasnej barwie. |
| Optimol Suspension HTGU | – | PG | – | 108 | -9 | – | Suspensja ze stałymi, specjalnymi środkami smarnymi o średniej lepkości. Przeznaczona do bardzo gorących punktów smarnych, np. smarowanie łańcuchów w przemyśle szklarskim, metalowym, przy produkcji płytek ceramicznych. Zawiera grafit. |
| Optimol Suspension SU | – | PG | – | 190 | -33 | – | Czarna suspensja na bazie oleju poliglikolowego i MoS2. Przeznaczona do smarowania łańcuchów w warunkach wysokich temperatur; do 200 oC jako ciekły, powyżej i do 450 oC jako suchy środek smarny. |

SMARY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

| NAZWA PRODUKTU | ZAGĘSZCZACZ | OLEJ BAZOWY | KLASA – NLGI | KLASA WG ISO LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | ZAKRES TEMP. STOS. (°C) | TYP DODA- TKÓW | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longtime Blanc | Litowy | Mineralny | 2 | 193 | -25 +130 | FSS | Do łożysk tocznych i ślizgowych w warunkach dużych nacisków oraz długich okresach pomiędzy kolejnymi dosmarowaniami, w przemyśle spożywczym w warunkach wilgoci i zapylonego otoczenia, tory rolkowe, przenośniki transportowe, maszyny napełniające, zamykające w rozlewniach napojów, w etykieciarkach. |
| Molub-Alloy FoodProof 823-0 FM | Kompleks aluminium | Olej biały | 0 | 192 | -30 +120 | EP/AW/ FSS | Smary dla przemysłu spożywczego neutralne fizjologicznie do łożysk ślizgowych oraz tocznych z dużymi wymaganiami dotyczącymi czystości. Zatwierdzone przez LGA Bavaria. Posiadają dopuszczenie NSF H1. |
| Molub-Alloy FoodProof 823-1 FM | Kompleks aluminium | Olej biały | 1 | 192 | -30 +120 | EP/AW/ FSS |  |
| Molub-Alloy FoodProof 823-2 FM | Kompleks aluminium | Olej biały | 2 | 192 | -30 +120 | EP/AW/ FSS |  |
| Obeen FS 2 | Kompleks aluminium | PAO | 2 | 52 | -40 +140 | – | Szczególnie do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych o wysokich obrotach w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Nie nadaje się do uszczelnień EPDM. Posiada dopuszczenie NSF H1. |
| Obeen UF 000 | Kompleks aluminium | PAO | 000 | 670 | -40 +140 | EP/AW/ antyko-rozyjne | Całkowicie neutralne fizjologicznie specjalne smary stosowany w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Posiadają dopuszczenie NSF H1. |
| Obeen UF 00 | Kompleks aluminium | PAO | 00 | 435 | -40 +140 | EP/AW/ FSS |  |
| Obeen UF 0 | Kompleks aluminium | PAO | 0 | 515 | -40 +140 | EP/AW/ FSS |  |
| Obeen UF 1 | Kompleks aluminium | PAO | 1 | 580 | -30 +140 | EP/AW/ antyko-rozyjne |  |
| Obeen UF 2 | Kompleks aluminium | PAO | 2 | 543 | -30 +140 | EP/AW/ antyko-rozyjne |  |
| Obeen UF 3 | Kompleks aluminium | PAO | 3 | 477 | -30 +140 | EP/AW/ antyko-rozyjne |  |
| Optisil LEB 2 | PTFE | Siliko-nowy | 2 | 1200 | -30 +150 | FSS | Neutralny fizjologicznie, do smarowania elastomerów oraz części z EPDM, armatury w browarach, rozlewnie napojów. Posiadają dopuszczenie NSF H1. |

OLEJE BIAŁE

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ BAZOWY | TYP DODATKÓW | KLASA WG ISO LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | TEMP. KRZEP- NIĘCIA (°C) | TEMP. ZAPŁONU (°C) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Whitemor WOM 14 | Biały olej medyczny | – | 15 | -15 | 205 | Białe oleje medyczne, bezbarwne, bezzapachowe, bezsmakowe, zgodne z rozporządzeniem DAB 10, EP BGA 155 a także FDA regulamin nr 178.3620a. Posiadają Whitemor WOM 65 Biały olej dopuszczenie NSF H1. |
| Whitemor WOM 65 | Biały olej medyczny | – | 70 | -24 | 220 |  |

| AW = Ochrona przed zużyciem ciernym EP =wysokie naciski powierzchniowe MFT =kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków | PAO = Polialfaolefiny PG = Poliglikol TGOA = kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków |
| --- | --- |

SMARY – PASTY, AEROZOLE

Możemy Państwu dostarczyć szeroką gamę smarów umożliwiającą wybór najlepszego produktu odpowiadającego waszym dokładnym potrzebom. Smary mogą mieć postać stałą, płynną lub aerozolu.

PASTY

| NAZWA PRODUKTU | ZAGĘSZCZACZ | OLEJ BAZOWY | KLASA – NLGI | ZAKRES TEMP. PRACY(°C) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optimol Paste HT | Bentonit/FSS | Syntetyczny | 2 | -30 +1100* | Pasta montażowa stosowana przy złączach śrubowych. Zapobiega zespawaniu się złączy i tworzenia zgorzeliny. |
| Optimol Paste PL | Bentonit/FSS | Mineralny | 2 | -40 +450/600* | Czarna pasta montażowa o niskim współczynniku tarcia, jako cienki film smarny, do obciążonych naciskiem i w wysokiej temperaturze połączeń ślizgowych takich jak połączenia śrubowe, inne połączenia ślizgowe do panewek oraz zębatek. |
| Optimol Paste PU | Bentonit/FSS | Poliglikol | 2 | -30 +450/600* | Szczególnie polecana przy ekstremalnych naciskach i wysokiej temperaturze połączeń ślizgowych np. w cegielniach, piekarniach, hutach, do gorących łańcuchów i rolek transportowych oraz konwertorów. |
| Optimol Paste TA | Bentonit/FSS | Mineralny | 1 – 2 | -40 +1100* | Wysokotemperaturowa pasta rozdzielająca i montażowa do części konstrukcyjnych w warunkach wysokich temperatur i narażonych na działanie warunków atmosferycznych np. połączenia śrubowe, złącza kołnierzowe, uszczelki. |
| Optimol Paste White T | Nieorganiczny/ litowy | Mineralny/ Estry | 1 | -30 +250 | Biała pasta montażowa do wszelkich prac montażowych a także jako cienki film smarny. Zapobiega mikrokorozji ciernej, jest odporna na działanie wody. |

AEROZOLE

SUCHE POWŁOKI SMARNE

| NAZWA PRODUKTU | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- |
| Opticoating TF Spray | Czarna, sucha powłoka smarna na bazie MoS2. Do wrzecion, prowadnic, łożysk ślizgowych. Zakres temperatur stosowania od -180 °C do +450 °C. |

PASTY MONTAŻOWE I ROZDZIELAJĄCE

| NAZWA PRODUKTU | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- |
| Optimol Paste PL Spray | Czarna pasta smarna i montażowa z MoS2 do dokładnych połączeń, np. wciskanie tulejek, do oddzielania materiału obrabianego od narzędzia. |
| Optimol Paste TA Spray | Srebrna pasta montażowa do wysokich temperatur, jako pasta rozdzielająca w połączeniach śrubowych, kołnierzowych. |
| Optimol Paste White T Spray | Biała pasta montażowa do wszelkich prac montażowych a także jako cienki film smarny. Zapobiega mikrokorozji ciernej, jest odporna na działanie wody. |

OLEJE SMAROWE

| NAZWA PRODUKTU | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- |
| Molub-Alloy Chain Oil 22 Spray | Uniwersalny olej łańcuchowy ze stałymi środkami smarnymi. Optimol SHF Spray Przezroczysty, mocno przyczepny olej łańcuchowy do wielkogabarytowych łańcuchów w wilgotnym środowisku. |
| Optisil OI Spray | Przezroczysty olej silikonowy do smarowania elementów z tworzyw sztucznych, także jako olej rozdzielający. Neutralny w stosunku do gumy oraz tworzyw. |
| Optisil WX Spray | Jasny, przyczepny wosk silikonowy stosowany w przemyśle gumowym i przy produkcji wyrobów plastikowych, do smarowania np. szuflad, zawiasów; w przemyśle metalowym, u producentów aparatury, w mechanizmach precyzyjnych, w przemyśle tekstylnym, przy produkcji mebli. |
| Penetrat WDP Spray | Środek smarny, rozpuszczający rdzę, zabezpieczający przed korozją, przeznaczony do ogólnego stosowania, wypiera wilgoć. |
| Tribol 1430 Spray | Przezroczysty, nie zawierający stałych środków smarnych olej łańcuchowy na bazie syntetycznej do pracy w normalnych i wysokich temperaturach. |
| Tribol 1730/100 Spray |  |
| Viscogen KL 23 Spray |  |
| Viscogen KL 3 Spray |  |
| Viscogen KL 300 Spray |  |

ŚRODKI DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

| NAZWA PRODUKTU | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- |
| Obeen UF 3 Spray | Fizjologicznie neutralny, przyczepny smar. Miejsca smarne w urządzeniach dla przemysłu spożywczego np. prowadnice, łożyska oraz łańcuchy w urządzeniach rozlewu napojów, etykieciarkach, zamykarkach, myjkach butelek. Odporny na działanie wody, pary oraz soków owocowych. Posiada dopuszczenie NSF H1. |
| Optileb TC 5 Spray | Fizjologicznie neutralny specjalny olej o niskiej lepkości do specjalnych zastosowań, np. wytłaczanie blach w zapylonym środowisku, smarowanie stempli. Posiada dopuszczenie NSF H1. |
| Optimol F&D Fluid Spray | Fizjologicznie neutralny olej do maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego do smarowania powierzchni oraz czyszczenia. Posiada dopuszczenie NSF H1. |
| Viscoleb 32 Spray | Fizjologicznie neutralne syntetyczne oleje łańcuchowe. Przeznaczone do smarowania łańcuchów np. w urządzeniach do rozlewu napojów, urządzeniach pakujących. Posiadają dopuszczenie NSF H1. |
| Viscoleb 280 Spray |  |
| Viscoleb 1500 Spray |  |

| AW = Ochrona przed zużyciem ciernym EP =wysokie naciski powierzchniowe MFT =kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków FSS = stałe środki smarne | PAO = Polialfaolefiny PG = Poliglikol TGOA = kombinacja aktywnych pod wpływem obciążenia dodatków PTFE = Politetrafluoroetylen Stick-Slip = drgania cierne |
| --- | --- |

Obróbka metali

Przywiązując dużą wagę do niezawodności procesów obróbczych rozwinęliśmy szeroką gamę wysokiej jakości cieczy obróbkowych. Aby mieć pewność, że spełniają one Państwa wymagania Castrol oferuje pomoc w doborze produktu wykorzystując rozległą wiedzę oraz doświadczenie w ich aplikacji w różnych gałęziach przemysłu. Nasze produkty pozwalają uzyskać wyższą jakość, produktywność oraz zredukować ogólne koszty produkcji a także poprawę bezpieczeństwa pracy.

- Oleje obróbkowe

- Przemysłowe środki myjące

- Środki ochrony czasowej

- Oleje hartownicze

- Emulsje i oleje do obróbki plastyczniej

OLEJE OBRÓBKOWE

Nasza obszerna oferta wysokiej jakości chłodziw obróbkowych spełnia wymagania wszystkich typów obrabiarek oraz wszystkich rodzajów obróbek skrawaniem. Dzięki zastosowaniu naszych produktów można uzyskać zwiększenie produktywności oraz wyższą jakość obrabianych detali a także poprawę bezpieczeństwa pracy. W tym celu rozwinęliśmy innowacyjną, pozbawioną olejów mineralnych serię produktów na bazie estrów oraz polimerów. Dzięki najnowszym wynikom badań oraz technologii możemy zaoferować Państwu produkty umożliwiające wyższą wydajność oraz obniżkę kosztów dzięki mniejszemu zużyciu. Nasze chłodziwa obróbkowe dzielą się na:
•  Mieszalne z wodą chłodziwa na bazie olejów mineralnych oraz wysoko rozwiniętej technologii estrów.
•  Mieszalne z wodą syntetyczne ciecze chłodzące, przezroczyste roztwory nie zawierające olejów mineralnych.
•  Nie mieszalne z wodą chłodziwa między innymi oparte na bazie najnowszej generacji olejów hydrokrakowanych z EHVI (Extreme High Viscosity Index) lub wysoko rozwiniętej technologii estrów.

OBRÓBKOWE NIE EMULGUJĄCE Z WODĄ

OGÓLNA OBRÓBKA

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | TEMP. ZAPŁONU (°C) | KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) | ESTRY | SIARKA AKTYWNA | SIARKA ZWIĄZANA | FOSFOR | INNE | CHLOR | CYNK | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CareCut ES 1 | 27 | 240 | 1b | √ | – | √ | √ | – | – | – | Olej do obróbki skrawaniem na bazie estrów o wysokiej temperaturze zapłonu. Posiada doskonałe własności smarne. |
| Variocut C 429 | 18 | 197 | 1b | √ | – | √ | √ | – | – | – | Uniwersalny olej do ogólnej obróbki skrawaniem stopów aluminium. |
| Variocut C 462 | 22 | 204 | 1b | √ | – | – | – | – | – | – | Nie zawierający chloru olej do ogólnej obróbki skrawaniem metali kolorowych oraz niskostopowych stali. |

GŁĘBOKIE WIERCENIE

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | TEMP. ZAPŁONU (°C) | KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) | ESTRY | SIARKA AKTYWNA | SIARKA ZWIĄZANA | FOSFOR | INNE | CHLOR | CYNK | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilocut 534 B | 15 | >150 | 4c | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Olej o wysokiej wydajności z dodatkami chloroparafiny do głębokiego wiercenia trudnych stopów głowicami wiertarskimi BTA i Ejector. |
| Variocut C 334 | 11 | >150 | 4c | √ | √ | – | – | – | – | – | Olej do głębokiego wiercenia oraz do ogólnej obróbki żeliwa, nisko i średnio stopowych stali. |
| Variocut D 734 | 13,6 | >150 | 4c | √ | √ | √ | √ | – | – | √ | Oleje do głębokiego wiercenia do stali, stali nierdzewnych w trudnych warunkach. |
| Variocut G 485 | 11 | 146 | 4c | √ | √ | √ | √ | – | – | √ | Olej do głębokiego wiercenia stali wysokostopowych oraz do szlifowania tarczami CBN w pełnym materiale, szlifowanie powierzchni, rowków, kulek łożyskowych z dużymi prędkościami. |

HONOWANIE

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | TEMP. ZAPŁONU (°C) | KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) | ESTRY | SIARKA AKTYWNA | SIARKA ZWIĄZANA | FOSFOR | INNE | CHLOR | CYNK | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CareCut ES 3 | 5,5 | 175 | 1b | √ | – | – | – | √ | – | – | Olej do honowania i obróbki wykańczającej na bazie estrów. Posiada doskonałe właściwości smarne. |
| Honilo 171 | 10,4 | 140 | 4c | √ | √ | √ | – | – | √ | – | Olej do honowania, obróbki wykańczającej gdy wymagana jest wysoka jakość obróbki, np. precyzyjna obróbka skrawaniem na automatach tokarskich, do stali oraz metali nieżelaznych. |
| Honilo 909 | 9 | 152 | 1b | √ | – | √ | √ | – | – | – | Olej do honowania i obróbki wykańczającej a także jako olej obróbkowy o małej zawartosci dodatków do obróbki skrawaniem na automatach tokarskich, do stali węglowych oraz aluminium. |
| Honilo 930 | 4,2 | > 125 | 1a | – | – | – | √ | – | – | – | Olej do honowania i do bardzo dokładnej obróbki skrawaniem gdy wymagana jest standardowa jakość obróbki, do stali oraz żeliwa. |
| Honilo 971 | 8,4 | 137 | 4c | √ | √ | √ | √ | – | – | – | Olej do honowania i do bardzo dokładnej obróbki skrawaniem gdy wymagana jest wysoka jakość obróbki, do stali oraz metali nieżelaznych. |
| Honilo 980 | 4,3 | 140 | 1b | √ | – | – | √ | – | – | – | Oleje do honowania i obróbki wykańczającej, do standardowych operacji dla stali i metali nieżelaznych. |
| Honilo 981 | 4,9 | 136 | 1b | √ | – | – | – | – | – | – | Olej do honowania, obróbki wykańczającej, do bardzo dokładnej obróbki skrawaniem, w aplikacjach gdzie wymaga się od oleju bardzo dobrych własności smarnych. |
| Honilo 982 | 4,6 | 140 | 1b | √ | – | – | √ | – | – | – | Olej do honowania i obróbki wykańczającej głównie do operacji dogładzania. |
| Honilo 989 | 2,9 | >109 | 1a | √ | – | – | √ | √ | – | – | Olej do honowania i obróbki wykańczającej dla stali i aluminium. Zapobiega plamom gdy siarkowane osełki są stosowane, także do regeneracji pracujących olejów Honilo. |

SZLIFOWANIE

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | TEMP. ZAPŁONU (°C) | KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) | ESTRY | SIARKA AKTYWNA | SIARKA ZWIĄZANA | FOSFOR | INNE | CHLOR | CYNK | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CareCut ES 2 | 9 | 216 | 1b | √ | – | √ | √ | – | – | – | Olej do szlifowania i obróbki wykańczającej na bazie estrów o wysokiej temperaturze zapłonu pozwala osiągnąć wyższą wydajność. |
| Ilogrind 950 | 8,2 | 182 | 1a | √ | – | √ | √ | √ | – | – | Olej do szlifowania wałków rozrządu tarczami CBN oraz korundowymi. |
| Variocut G 408 HC | 7,7 | 168 | 1a | – | – | – | – | √ | – | – | Olej do szlifowania węglików wolframu szczególnie wrażliwych na wypłukiwanie kobaltu. Opracowany na bazie hydrokrakowanego oleju o bardzo wysokim wskaźniku lepkości (EHVI). |
| Variocut G 500 | 22 | 206 | 1b | √ | – | √ | √ | – | – | – | Do szlifowania rowków np.wierteł, frezów.Odpowiedni dla tarcz karborundowych. |
| Variocut G 600 HC | 8,9 | >160 | 1b | √ | √ | √ | √ | – | – | – | Olej do szlifowania z dużymi prędkościami, o wysokiej temperaturze zapłonu, nacinanie zębów, szlifowanie zębów przy pełzającym posuwie, na bazie oleju hydrokrakowanego o wysokim wskaźniku lepkości (EHVI). Odpowiedni dla tarcz CBN. |
| Variocut G 613 HC | 14,4 | 206 | 1b | √ | √ | √ | √ | – | – | – | Olej do szlifowania z dużymi prędkościami, posuwem pełzającym oraz szlifowania uzębień. Odpowiedni dla tarcz CBN. |
| Variocut G 650 HC | 9,1 | 170 | 1b | √ | √ | √ | √ | – | – | – | Pozwalający zwiększyć wydajność, olej do szlifowania z dużymi prędkościami, o wysokiej temperaturze zapłonu. Do nacinania zębów, szlifowania zębów posuwem pełzającym, do wiercenia, cięcia. Opracowany na bazie oleju hydrokrakowanego o wysokim wskaźniku lepkości (EHVI). |

PRZECIĄGANIE, ROZWIERCANIE

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | TEMP. ZAPŁONU (°C) | KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) | ESTRY | SIARKA AKTYWNA | SIARKA ZWIĄZANA | FOSFOR | INNE | CHLOR | CYNK | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilobroach 11 | 17 | >140 | 1b | √ | – | – | – | – | √ | – | Wysoko wydajny olej z chlorowanymi dodatkami do operacji przeciągania oraz nacinania kół, do stali, stali nierdzewnej oraz stopów niklu. |
| Variocut B 27 F | 20 | 185 | 1b | √ | – | √ | √ | – | – | – | Olej do frezowania obwiedniowego, przeciągania rowków wpustowych, przeciągania, szlifowania, dłutowania kół zębatych. |
| Variocut B 30 | 22 | 169 | 4c | √ | √ | √ | √ | – | – | √ | Wysoko wydajny olej do przeciągania oraz obróbkowy do nacinania kół zębatych do stali oraz stali nierdzewnej. |

CIECZE I OLEJE DO SMAROWANIA MGŁOWEGO

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | TEMP. ZAPŁONU (°C) | KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) | ESTRY | SIARKA AKTYWNA | SIARKA ZWIĄZANA | FOSFOR | CHLOR | CYNK | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hyspray A 1536 | 27 | 194 | 1a | – | – | – | – | – | – | Nie mieszająca się z wodą ciecz obróbkowa na bazie bioalkoholi do smarowania mgłowego, przeznaczona do obróbki stopów aluminium. |
| Hyspray E 2000 | 28 | 240 | 1b | √ | – | √ | √ | – | – | Nie mieszająca się z wodą ciecz obróbkowa na bazie syntetycznych estrów do smarowania mgłowego, przeznaczona do obróbki wysokostopowych stali oraz metali nieżelaznych. |

OLEJE UNIWERSALNE

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | TEMP. ZAPŁONU (°C) | KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) | ESTRY | SIARKA AKTYWNA | SIARKA ZWIĄZANA | FOSFOR | CHLOR | CYNK | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilocut 510 MP | 10 | 164 | 1a | – | – | √ | √ | – | – | Uniwersalne oleje o wszechstronnym zastosowaniu szczególnie przeznaczone do automatów tokarskich oraz prostych operacji obróbczych, do stali oraz metali nieżelaznych. Jednocześnie mogą być stosowane jako ciecze hydrauliczne typu HLP-D nie zawierające metali ciężkich. |
| Ilocut 522 MP | 22 | 208 | 1a | – | – | √ | √ | – | – |  |
| Ilocut 532 MP | 32 | 200 | 1a | – | – | √ | √ | – | – |  |
| Ilocut 546 MP | 46 | 200 | 1a | – | – | √ | √ | – | – |  |

OLEJE DO OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40 °C (mm2/s) | TEMP. ZAPŁONU (°C) | KOROZJA NA MIEDZI (3h/100 °C) | ESTRY | SIARKA AKTYWNA | SIARKA ZWIĄZANA | FOSFOR | CHLOR | CYNK | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilocut EDM 180 | 1,4 | 76 | 1b | – | – | – | – | – | – | Nie zawierające dodatków, odporne na starzenie oraz dobrze filtrowalne dielektryki przeznaczone do stosowania w drążarkach elektroiskowych. Ilocut EDM 180 jest przeznaczony do obróbki dokładnej wykańczjącej i zgrubnej. Ilocut EDM 200 oraz EDM 401 do obróbki wykańczjącej i zgrubnej. Ze względu na niską lepkość olej Ilocut EDM 401 może być stosowany do szlifowania węglików. |
| Ilocut EDM 200 | 1,9 | 104 | 1b | – | – | – | – | – | – |  |
| Ilocut EDM 401 | 3,5 | 123 | 1b | – | – | – | – | – | – |  |

OLEJE OBRÓBKOWE EMULGUJĄCE Z WODĄ

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ MINE-RALNY (%) | ESTRY / DODA-TKI EP | BOR | pH PRZY 5 % | STĘŻE -NIE ROBO -CZE (%) | TWAR- DOŚCI WODY (°dH) | ŻELIWO SZARE | STALE NISKO- STOPO- WE | STALE WYSOKO -STOPO -WE | ALUMI -NIUM | MAG- NEZ | META -LE KOLO -ROWE | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almaredge 11 FF | 11 | – | √ | 9,7 | 5 -8 | 3 – 20 | √ | √ | √ | – | – | – | Półsyntetyczna ciecz obróbkowa do szlifowania stali i obrobki żeliwa. |
| Almaredge 51 FF | 50 | – | √ | 9,2 | 4 -10 | 3 – 20 | √ | √ | √ | √ | – | – | Ciecz obróbkowa do szlifowania stali i obróbki nisko/ średnio stopowych stali oraz żeliwa szarego. |
| Almaredge MF | 15 | √ | √ | 9,6 | 3 -8 | 6 – 56 | √ | √ | √ | – | – | – | Półsyntetyczna ciecz obróbkowa do szlifowania stali i obróbki żeliwa. |
| Almaredge 52 | 54 | √ | √ | 9,3 | 4 -10 | 5 – 40 | √ | √ | √ | √ | – | √ | Ciecz obróbkowa do ogólnej obróbki skrawaniem stali, metali kolorowych oraz aluminium. |
| Alusol 21 BF | 22 | √ | – | 9,2 | 5 -10 | 10 – 75 | √ | √ | √ | √ | – | √ | Półsyntetyczna bezborowa ciecz obróbkowa do ciężkiej obróbki żeliwa szarego, stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali. |
| Alusol 32 | 27 | √ | √ | 8,9 | 5 -10 | 8 – 40 | √ | √ | √ | √ | – | √ | Półsyntetyczna ciecz obróbkowa do obróbki żeliwa, stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali. |
| Alusol 41 BF | 35 | √ | – | 9,1 | 6 -10 | 5 – 20 | – | √ | √ | √ | – | √ | Półsyntetyczna bezborowa ciecz obróbkowa do żeliwa, stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali. |
| Alusol A | 37 | √ | √ | 8,9 | 6 -10 | 5 – 20 | – | √ | √ | √ | – | √ | Ciecz obróbkowa przeznaczona do ogólnej obróbki skrawaniem stopów aluminium, metali kolorowych, stali. |
| Alusol ABF 10 | 40 | √ | √ | 8,9 | 6 -10 | 5 – 40 | √ | √ | √ | √ | – | √ | Nie zawierająca boru oraz amin, do obróbki stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali. |
| Alusol ABF 47 | 49 | √ | – | 9,0 | 10 -20 | 5 – 20 | √ | √ | √ | √ | – | √ | Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru oraz amin do obróbki stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali oraz metali kolorowych. |
| Alusol MF | 47 | √ | √ | 8,8 | 4 -10 | 3 – 20 | √ | √ | √ | √ | – | √ | Ciecz obróbkowa do obróbki stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali. |
| Alusol M-FX | 40 | √ | √ | 9,0 | 5 -12 | 5 – 20 | √ | √ | √ | √ | – | √ | Do ogólnej obróbki skrawaniem stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowych stali. |
| Alusol RAL BF | 46 | √ | – | 9,0 | 6 -10 | 10 – 45 | √ | √ | √ | √ | – | √ | Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru, do obróbki stopów aluminium oraz nisko stopowych stali. |
| CareCut S 125 | 0 | √ | – | 9,5 | 6 -15 | 3 – 45 | – | √ | √ | √ | – | √ | Nie zawierająca boru, na bazie estrów, do obróbki stopów aluminium oraz stali. |
| CareCut S 70 | 0 | √ | – | 9,0 | 5 -15 | 10 – 30 | √ | √ | √ | √ | – | √ | Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru na bazie estrów do obróbki stopów aluminium oraz stali. |
| Cooledge ABF 5 | 46 | √ | √ | 9,1 | 6 -10 | 5 – 20 | √ | √ | – | √ | – | √ | Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru oraz amin do obróbki stopów aluminium oraz nisko/średnio stopowychn stali. |
| Cooledge BI | 70 | – | – | 9,5 | 4 -10 | 3 – 20 | √ | √ | – | √ | – | √ | Bezborowa ciecz obróbkowa, do obróbki nisko/ średnio stopowych stali oraz stopów aluminium. |
| Hysol 30 FF | 32 | – | √ | 9,2 | 3 -10 | 8 – 30 | √ | √ | √ | – | – | – | Półsyntetyczna, bezborowa ciecz obróbkowa, do szlifowania stali oraz do obróbki żeliwa i nisko/ średnio stopowych stali. |
| Hysol 40 FF | 40 | – | √ | 9,2 | 3 -8 | 8 – 20 | √ | √ | √ | – | – | – |  |
| Hysol AL/F | 40 | √ | √ | 8,9 | 5 -15 | 5 – 40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ciecz obróbkowa do ciężkiej obróbki stopów aluminium, metali kolorowych oraz stali. Może być stosowana do szlifowania bezkłowego. |
| Hysol AM | 42 | √ | – | 8,8 | 5 -10 | 10 – 250 | – | – | – | √ | √ | √ | Bezborowa ciecz obróbkowa, do obróbki stopów aluminium oraz magnezu. |
| Hysol DC 30 | 27 | √ | √ | 9,3 | 4 – 8 | 5 – 40 | √ | √ | √ | – | – | – | Półsyntetyczna ciecz obróbkowa, do szlifowania stali oraz do obróbki żeliwa i nisko/średnio stopowych stali. |
| Hysol R | 35 | – | √ | 9,0 | 4 – 8 | 5 – 20 | √ | √ | √ | – | – | – | Półsyntetyczna ciecz obróbkowa, do szlifowania stali oraz do obróbki nisko/średnio stopowych stali oraz żeliwa. |
| Hysol T 15 | 28 | – | √ | 9,1 | 4 – 8 | 3 – 20 | √ | √ | √ | – | – | – | Półsyntetyczna ciecz obróbkowa, do szlifowania stali oraz do obróbki nisko/średnio stopowych stali oraz żeliwa. |
| Hysol X | 41 | √ | √ | 9,0 | 4 -12 | 3 – 20 | √ | √ | √ | √ | – | √ | Ciecz obróbkowa, do obróbki nisko/średnio stopowych stali , stali wysoko stopowych, stali nierdzewnych oraz stopów aluminium. |
| Hysol X BF | 53 | √ | – | 9,2 | 6 -10 | 5 – 10 | √ | √ | √ | √ | – | √ | Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru, do obróbki nisko/średnio stopowych stali, stali wysoko stopowych, stali nierdzewnych oraz stopów aluminium. |
| Syntilo R Plus | 40 | – | √ | 9,2 | 4 -6 | 5 – 20 | √ | √ | √ | √ | – | – | Uniwersalna emulsja obróbkowa do szlifowania i obróbki skrawaniem stali, stali stopowych, aluminium, żeliwa. |

OLEJE OBRÓBKOWE EMULGUJĄCE Z WODĄ

| NAZWA PRODUKTU | OLEJ MINE- RALNY (%) | BOR | pH PRZY 3 % | STĘŻE -NIE ROBO -CZE (%) | TWAR- DOŚCI WODY (°dH) | ŻELIWO SZARE | STALE NISKO- STOPO- WE | STALE WYSOKO -STOPO -WE | ALUMI -NIUM | MAG- NEZ | META -LE KOLO -ROWE | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Syntilo 81 BF | 0 | – | 9,1 | 3 – 5 | 2 – 20 | √ | √ | √ | – | – | – | Nie zawierająca boru ciecz obróbkowa do operacji szlifierskich stali, żeliwa. |
| Syntilo 81 E | 0 | √ | 9,3 | 3 – 5 | 2 – 20 | √ | √ | √ | – | – | – | Ciecz obróbkowa do operacji szlifierskich stali, żeliwa. |
| Syntilo 290 | 0 | – | 9,2 | 3 – 5 | 5 – 20 | √ | √ | – | – | – | – | Nie zawierająca boru ciecz obróbkowa do operacji szlifierskich stali. |
| Syntilo 2000 | 0 | – | 9,0 | 2 – 20 | 2 – 20 | √ | √ | √ | – | – | – | Uniwersalna ciecz obróbkowa do operacji szlifowania, honowania stali i żeliwa a także do ciężkiej obróbki skrawaniem detali wykonanych ze stali. |
| Syntilo 9954 | 0 | √ | 8,7 | 4 -15 | 2 – 17 | √ | √ | √ | – | – | – | Ciecz obróbkowa do szlifowania i do ciężkiej obróbki skrawaniem detali wykonanych ze stali. |
| Syntilo CR 4 | 0 | – | 9,2 | 5 – 6 | 3 – 20 | – | – | – | – | – | – | Nie zawierająca boru ciecz obróbkowa ze specjalnymi inhibitorami do szlifowania węglików. Zapobiega wypłukiwaniu kobaltu. |

PRZEMYSŁOWE ŚRODKI MYJĄCE

Niegdyś postrzegane jako zło konieczne, przemysłowe środki myjące stały się istotnym elementem wielu procesów wytwórczych. Aby zagwarantować odpowiednią jakość, funkcjonalność oraz trwałość części oraz detali a także aby uzyskaś niezbędną czystość powierzchni potrzebną w kolejnych procesach technologicznych tj. obróbka cieplna czy galwaniczna, nanoszenie powłok lakierniczych w ciągu ostatnich lat znacząco wzrosły wymagania dotyczące czystości datali. Zwracamy uwagę na to aby środek od mycia był kompatybilny z innymi produktami stosowanymi w procesie produkcji co pozwala na osiągnięcie większej efektywności procesu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
Szeroki zakres zastosowania, skuteczność oraz bezpieczeństwo pozwalają stosować je w każdej sytuacji, gdzie wymagana jest czystość detalu i zabezpieczenie przed korozją.
Produkty posiadają:
– kartę informacyjną,
– kartę charakterystyki.

POMOCNICZE ŚRODKI CZYSTOŚCI

| NAZWA PRODUKTU | STĘŻENIE (%) | WARTOŚĆ pH PRZY 5 % | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Techniclean FC Plus | 0,5 – 50 | 12,3 | Do mycia mocno zabrudzonych podłóg, o dużej sile działania. |
| Techniclean MTC 43 | 1 – 30 | 8,5 | Środek do mycia, lekko i mocno, zabrudzonych układów chłodzących oraz maszyn. |
| MOP Turbo | – | – | Bezzapachowy, niepylący się granulat absorbujący oleje, emulsje, wodę ługi, kwasy z podłóg. |

PRZEMYSŁOWE ŚRODKI MYJĄCE

| NAZWA PRODUKTU | WARTOŚĆ pH PRZY 5 % | ZAKRES TEMP. PRACY (°C) | ZANU- RZENIE | ULTRA- DŹWIĘKI | NATRYSK | KOMORA ZATAPIA- LNA | WYSOKIE CIŚNIENIE | STAL | ALU- MINIUM | METALE KOLO- ROWE | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CareClean MP | 9,4 | 40 – 80 | √ | √ | √ | √ | – | √ | √ | √ | Uniwersalny środek myjący. |
| CareClean MP 2 | 8,8 | 50 – 80 | √ | √ | √ | √ | – | √ | √ | √ | Uniwersalny środek myjący. Nie zawiera soli nieorganicznych. |
| Techniclean D 890 | 8,9 | 50 – 80 | √ | √ | – | – | – | √ | √ | √ | Do mycia zanurzeniowego i ultradźwięków i różnych metali. |
| Techniclean HP | 9,3 | 20 – 65 | – | – | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Środek myjący do wysokich ciśnień. |
| Techniclean MP | 10,2 | 20 – 65 | √ | √ | √ | √ | – | √ | – | √ | Środek myjący o wszechstronnym zastosowaniu do stali. |
| Techniclean S 9 | 11,2 | 25 – 50 | – | – | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Środek myjący do wysokich ciśnień. Do wody miękkej i twardej, nie pozostawia białych osadów i plam. |
| Techniclean S 25 | 10,5 | 45 – 70 | – | – | √ | √ | – | √ | – | – | Do mycia detali stalowych przed obróbką cieplną. |
| Techniclean S 581 | 10,7 | 20 – 80 | – | – | √ | √ | – | √ | – | – | Do mycia detali stalowych przed obróbką cieplną. |
| Techniclean S 892 | 8,9 | 55 – 70 | – | – | √ | √ | – | √ | √ | √ | Neutralny środek myjący z pakietem dodatków powierzchniowo czynnych. |
| Techniclean TW AL | 9,3 | 40 – 70 | – | – | √ | √ | – | √ | √ | √ | Uniwersalny środek myjący do myjek natryskowych. |

WODNE ŚRODKI MYJĄCE Z OCHRONĄ ANTYKOROZYJNĄ

| NAZWA PRODUKTU | WARTOŚĆ pH PRZY 5 % | ZAKRES TEMP. PRACY (°C) | ZANU- RZENIE | ULTRA- DŹWIĘKI | NATRYSK | KOMORA ZATAPIA- LNA | WYSOKIE CIŚNIENIE | STAL | ALU- MINIUM | METALE KOLO- ROWE | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Techniclean S Extra FF | 9,7 | 20 – 80 | – | – | √ | √ | √ | √ | – | √ | Do mycia ostatecznego różnych metali w myjkach natryskowych. Z OCHRONĄ ANTYKOROZYJNĄ. |
| Techniclean S-Plus | 10,3 | 20 – 80 | – | – | √ | √ | √ | √ |  |  | Do mycia ostatecznego detali stalowych w myjkach natryskowych. Z OCHRONĄ ANTYKOROZYJNĄ. |
| Techniclean S-RP | 9,9 | 40 – 70 | – | – | √ | √ | – | √ | √ | √ | Mleczna emulsja myjąca na bazie oleju, zapewnia czasową ochronę antykorozyjną. Z OCHRONĄ ANTYKOROZYJNĄ. |

WODNE ŚRODKI MYJĄCE DO SILNYCH ZABRUDZEŃ

| NAZWA PRODUKTU | WARTOŚĆ pH PRZY 5 % | ZAKRES TEMP. PRACY (°C) | ZANU- RZENIE | ULTRA- DŹWIĘKI | NATRYSK | KOMORA ZATAPIA- LNA | WYSOKIE CIŚNIENIE | STAL | ALU- MINIUM | METALE KOLO- ROWE | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flexiclean | 12,0 | 30 – 80 | √ | √ | √ | √ | – | √ | √ | – | Alkaliczny, wszechstronny środek myjący. DO SILNYCH ZABRUDZEŃ |
| Techniclean XHD | 13,1 | 20 – 90 | √ | – | √ | √ | – | √ | – | – | Wysoko alkaliczny, nie zawierający krzemianów oraz związków powierzchniowo czynnych. |

ŚRODKI MYJĄCE NA BAZIE WĘGLOWODORÓW

| NAZWA PRODUKTU | TEMP. ZAPŁONU (°C) | MAX. TEMP. STOS. (°C) | Zgodny z EU VOC- Directive 20 °C | RĘCZNIE | ZANU- RZENIE | ULTRA- DŹWIĘKI | ODTŁU- SZCZANIE W PARACH | STAL | ALU- MINIUM | METALE KOLO- ROWE | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Techniclean AS 40 | > 38 | 25 | – | √ | √ | √ | – | √ | √ | √ | Szybkoodparowujący, na bazie Isoparafin, prawie bezzapachowy. |
| Techniclean AS 58 | > 56 | 42 | – | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Na bazie Isoparafin, prawie bezzapachowy. |
| Techniclean AS 62 | > 62 | 47 | – | √ | √ | √ | – | √ | √ | √ | Odromatyzowany, prawie bez zapachu. |
| Techniclean AS 105 | > 101 | 85 | √ | √ | √ | √ | – | √ | √ | √ | Odromatyzowany, wolno odparowujący węglowodór, zgodny z EU VOC Directive. |

ŚRODKI OCHRONY CZASOWEJ

Z korozją metali mamy do czynienia praktycznie codziennie. Ryzyko powstawania korozji występuje na każdym etapie wytwarzania, od materiałów bazowych po wyroby gotowe i gdy ona powstanie zawsze jest kosztowna i obniża nasze zyski. Od wielu lat badamy zjawiska korozji oraz skupiamy uwagą na tym jak zapobiegać korozji. Wskażemy Wam jak poradzić sobie z ryzykiem wystąpienia korozji oraz zwiększyć wymagania bezpieczeństwa na stanowiskach pracy poprzez zastosowanie pozbawionych związkow aromatycznych, niezawierających rozpuszczalników czy produktów na bazie wody. Zabezpieczają one przed korozją detale oraz komponenty podczas procesu produkcyjnego, na czas transportu, magazynowania czy montażu.

OLEJE ANTYKOROZYJNE

| NAZWA PRODUKTU | CIECZ BAZOWA | TEMP. ZAPŁONU (°C) | WARSTWA | ZAWA- RTOŚĆ ŚRODKA (%) | GRUBOŚĆ WARSTWY (μm) | CZAS SKŁAD. WEW. (M-C) | CZAS SKŁAD. NA ZEW. (M-C) | CZAS SCHNIĘ- CIA PRZY 20 °C (min.) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rustilo 647 | Mineralny | > 140 | oleista | 100 | 4 | 12 – 18 | 3 | n.d. | Oleje antykorozyjne o niskiej lepkości. |
| Rustilo Tarp CFX | Mineralny | 104 | wosko-wata | 100 | w zależności od aplikacji | 36 – 60 | 24 | n.d. | Olej o własnościach tiksotropowych do długoterminowej ochrony. |
| Rustilo TRB | Mineralny + VCI | 145 | oleista | 100 | 2 – 3 | 5 lat w szczelne opak. | n.z. | n.d. | Olej antykorozyjny z lotnymi inhibitorami korozji. (VCI). |
| SafeCoat 66 | Mineralny + VCI | > 130 | cienka, oleista | 100 | 2 – 3 | 5 lat w szczelne opak. | n.z. | n.d. |  |

ŚRODKI ANTYKOROZYJNE NA BAZIE WODY

| NAZWA PRODUKTU | CIECZ BAZOWA | TEMP. ZAPŁONU (°C) | WARSTWA | ZAWARTOŚĆ ŚRODKA (%) | GRUBOŚĆ WARSTWY (μm) | CZAS SKŁAD. WEW. (M-C) | CZAS SKŁAD. NA ZEW. (M-C) | CZAS SCHNIĘ- CIA PRZY 20 °C (min.) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aquasafe 21 | Mineralny, emulgujący | > 150 | cienka, oleista | od stężenia | od stężenia | 8 – 12 (20%) | n.z. | 60 – 240 | Emulgujący z wodą olej antykorozyjny. |
| Aquasafe 30 | Mikro-emulsja | n.d. | wazelina | 10 | 0,9 | 9 | n.d. | 30 | Mikroemulsja gotowa do użycia. „ready to use”. |

ŚRODKI ANTYKOROZYJNE NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA

| NAZWA PRODUKTU | CIECZ BAZOWA | TEMP. ZAPŁONU (°C) | WARSTWA | ZAWA- RTOŚĆ ŚRODKA (%) | GRUBOŚĆ WARSTWY (μm) | CZAS SKŁAD. WEW. (M-C) | CZAS SKŁAD. NA ZEW. (M-C) | CZAS SCHNIĘ- CIA PRZY 20 °C (min.) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Penetrat WDP | KW brak aromatów | > 62 | oleista | 50 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Środek smarny rozpuszczający rdzę, zabezpieczający przed korozją, przeznaczony do ogólnego stosowania, wypierający wilgoć. |
| Product DW30XKNS | Izo- parafiny | 63 | wazelina | 8 | 0,6 – 1 | 8-12 | 3 – 6 | 60 | Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do średnioterminowej ochrony detali. |
| Rustilo 181 | Benzyna lakowa | 40 | mocna, woskowata | 50 | 20 – 40 | Do 8 -10 lat | 12 – 24 | 60 | Do długotrwałej ochrony. |
| Rustilo 4135 HF | KW brak aromatów | 113 | wazelina | 10 | 2 – 2,5 | 12 | 3 | 90 | Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, zgodny z dyrektywą UE-VOC. Zapewnia długoterminową ochronę. |
| Rustilo DWX 10 | Benzyna lakowa | > 38 | Brak | 0 | 0 | n.z. | n.z. | 15 | Środek wypierający wodę, nie daje ochrony antykorozyjnej |
| Rustilo DWX 21 | Benzyna lakowa | > 38 | oleista | 30 | 3 – 4 | 3 | 1 | 60 | Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do krótkotrwałej ochrony antykorozyjnej. |
| Rustilo DWX 30 | Benzyna lakowa | > 38 | wazelina | 8 | 0,6 – 1 | 8 – 12 | 3 – 6 | 30 | Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do średnioterminowej ochrony detali. |
| Rustilo DWX 31 | Benzyna lakowa | > 38 | wazelina | 20 | 2 | 12 | 6 | 60 |  |
| Rustilo DWX 32 | Benzyna lakowa | > 38 | wazelina | 30 | 4 | 18 | 9 | 90 | Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do długoterminowej ochrony detali, do transportu morskiego. |
| Rustilo DWX 33 | Benzyna lakowa | > 38 | wazelina | 40 | 7 | 18 | 12 | 120 | Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do długoterminowej ochrony detali, do transportu morskiego. |
| SafeCoat DW 10 X | Izo- parafiny | 58 | Brak | 0 | 0 | n.z. | n.z. | 30 | Środek wypierający wodę, nie daje ochrony antykorozyjnej. |
| SafeCoat DW 15 X | Izo- parafiny | 60 | oleista | 10 | 1,5 – 2 | 1 | n.z. | 40 | Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do któtkotrwałej ochrony antykorozyjnej. |
| SafeCoat DW 18 X | Izo- parafiny | 58 | oleista, wazelina | 11 | 1,2 – 1,5 | 12 | 4 – 6 | 40 | Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do średnioterminowej ochrony detali. |
| SafeCoat DW 21 X | Izo- parafiny | 58 | oleista | 30 | 3,5 – 5 | 3 | 1 | 90 | Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do któtkotrwałej ochrony antykorozyjnej. |
| SafeCoat DW 23 X | Izo- parafiny | 58 | oleista, wazelina | 24 | 3 | 12 – 15 | 3 – 6 | 80 | Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do średnioterminowej ochrony detali. |
| SafeCoat DW 30 | KW brak aromatów | > 62 | wazelina | 8 | 0,6 – 1 | 9 | 3 | 45 |  |
| SafeCoat DW 30 X | Izo- parafiny | 60 | wazelina | 8 | 0,6 – 1 | 8 – 12 | 3 – 6 | 40 |  |
| SafeCoat DW 31 | KW brak aromatów | > 61 | wazelina | 20 | 2 | 12 | 6 | 90 |  |
| SafeCoat DW 33 | KW brak aromatów | > 62 | Mocna, wazelina | 40 | 7 | 24 | 12 | 120 | Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do zabezpieczania na bardzo długi okres czasu. |
| SafeCoat DW 37 | KW brak aromatów | > 62 | wazelina | 31 | 4 – 6 | 18 | 9 | 90 | Wypiera wodę i pozostawia warstwę ochronną, do długoterminowej ochrony detali. |

| DW = wypieranie wody b.d. = brak danych Korr. = ochrona antykorozyjna KW = węglowodory | n.d. = nie dotyczy n.z. = nie zalecany VCI = Lotne inhibitory korozji VOC = Lotne związki organiczne |
| --- | --- |

OLEJE HARTOWNICZE

Oleje hartownicze Castrol z serii Iloquench mogą być stosowane w różnych obszarach aplikacji. Zapewniają uzyskanie wymaganej twardości oraz uzyskanie wysokiej jakości powierzchni detali o skomplikowanych kształtach i wielkości. Wysoka stabilność termiczna oraz ponadprzeciętna stała zdolność hartowania a także małe wynoszenie oleju, w połączeniu z długą żywotnością kąpieli gwarantuje szczególnie ekonomiczne stosowanie.

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | ZAKRES TEMP. PRACY (°C) | TEMP. ZAPŁONU (°C) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iloquench 1 | 20 | +30 + 80 (bez atmosfery ochronnej) +50 +100 (z atmosferą ochronną) | 210 | Wszechstronny olej hartowniczy do stopowych stali konstrukcyjnych, stale do ulepszania cieplnego o małych i średnich przekrojach, np. nakrętki, sworznie, sprężyny. |
| Iloquench 22 | 24 | +30 + 80 (bez atmosfery ochronnej) +80 +110 (z atmosferą ochronną) | 200 | Olej do hartowania w zimnych kąpielach detali ze stali niskowęglowych a także do nisko i wysoko stopowych. Iloquench 22 posiada dobre właściwości separacji wody. Pozwala uzyskać powierzchnię bez nalotów. |
| Iloquench 455 | 30 | +30 + 70 (bez atmosfery ochronnej) +50 +100 (z atmosferą ochronną) | 200 | Olej na bazie mineralnego oleju parafinowanego do hartowania w zimnych kąpielach ze zwiększoną szybkością schładzenia. Stosowany do hartowania śrub, tłoków, elementów łożysk tocznych, pił tarczowych. |

CIECZE HARTOWNICZE NA BAZIE WODY

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | ZAKRES TEMP. PRACY (°C) | TEMP. ZAPŁONU (°C) | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iloquench 768 Aqua | 100 | do max. +50 | – | Syntetyczny koncentrat na bazie polimerów, emulgujący w wodzie. Do hartowania indukcyjnego kół zębatych, wałów korbowych, wtryskiwaczy paliwa, pił tarczowych. Zalecane stężenie robocze od 1 do 25 %. |

EMULSJE I OLEJE DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

Obróbka plastyczna staje się coraz bardziej istotna w porównaniu do technologii z usuwaniem nadmiaru materiału. Szczególnie tam gdzie wyższa wydajność może być uzyskana poprzez zmniejszenie ilości operacji lub ilości materiału odpadowego. Castrol koncentruje się na rozwijaniu produktów do obróbki plastycznej. Oferujemy nowatorską obszerną grupę wysoko jakościowych produktów do obróbki plastycznej z serii Iloform wraz z globalnym doświadczeniem oraz technicznym wsparciem.

CIĘŻKA OBRÓBKA PLASTYCZNA NA ZIMNO

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | SIAR -KA | ESTRY | FOS -FOR | STAL NISKO- STOPWA | STAL CYNKO- WANA | ALU- MINIUM | METALE KOLO -ROWE | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iloform 168 | 110 | √ | √ | – | – | √ | – | – | Do średniociężkich operacji spęczania na zimno łbów śrub oraz nakrętek, sworzni ze stali o wysokiej wytrzymałości. Opracowany do stosowania na prasach wielostopniowych. Nie zawiera związków chloru. |
| Iloform FN 105 | 110 | √ | √ | √ | – | √ | √ | – | Do operacji spęczania na zimno łbów śrub oraz nakrętek ze stali i stali stopowych. Opracowany do stosowania na prasach wielostopniowych. Nie zawiera związków chloru. |
| Iloform PN 142 | 127 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – | Uniwersalny olej do obróbki plastycznej jak spęczanie na zimno, wytłaczanie głębokie tłoczenie, przeciąganie prętów i drutów z miedzi, aluminium, brązu. |
| Iloform PN 415 | 68 | √ | √ | – | – | √ | – | √ | Uniwersalny olej do lekkiej obróbki plastycznej oraz do smarowania prowadnic na prasach wielostopniowych. Posiada dobre własności adhezyjne. Do produkcji śrub, nakrętek, sworzni. Nadaje się do operacji rolowania gwintów. |

OLEJE DO OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | SIAR -KA | ESTRY | FOS- FOR | CHLOR | INNE | STAL NISKO- STOPWA | STAL NIE- RDZE -WNA | STAL CYNKO -WANA | ALU- MINIUM | METALE KOLO -ROWE | SEPARA -CJA OD NARZĘ -DZIA | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iloform FST 4 | 117 | √ | √ | √ | – | √ | – | √ | – | – | – | √ | Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Średnio skomplikowana geometria, do 8 mm. |
| Iloform FST 5 | 91 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – | – | – | – | Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Średnio skomplikowana geometria, do 5 mm. |
| Iloform FST 6 | 86 | √ | √ | √ | – | √ | – | √ | – | – | – | – | Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Średnio skomplikowana geometria, do 6 mm. |
| Iloform FST 8 | 168 | √ | √ | √ | – | √ | – | √ | – | – | – | – | Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Średnio i trudna geometria kształtów, do 10 mm. |
| Iloform FST 14 | 84 | √ | √ | – | – | √ | – | √ | – | – | – | √ | Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Mało i średnio skomplikowana geometria, do 6 mm. |
| Iloform FST 21 | 220 | √ | √ | √ | – | √ | √ | √ | – | – | – | √ | Olej do dokładnej obróbki plastycznej. Trudna geometria kształtów > 10 mm. |
| Iloform FST 28 | 175 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – | – | – | – |  |

SZYBKOODPAROWUJĄCE OLEJE DO WYKRAWANIA

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | SIAR -KA | ESTRY | FOS- FOR | CHLOR | INNE | STAL NISKO- STOPWA | STAL CYNKO -WANA | ALU- MINIUM | METALE KOLO -ROWE | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iloform PN 49 | Rozpuszczalnik | – | √ | – | – | – | √ | √ | √ | √ | Olej do wykrawania różnych metali z dodatkami poprawiającymi zwilżalność oraz własności smarne. |
| Iloform PN 221 | Rozpuszczalnik | – | √ | – | – | – | √ | √ | √ | √ | Olej do wykrawania stali transformatorowych. |
| Iloform PN 403 | Rozpuszczalnik | – | √ | – | – | – | – | √ | √ | – | Olej z dodatkami estrów do wytłaczania płaskich blach aluminiowych. |

PRZECIĄGANIE DRUTÓW

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | SIAR -KA | ESTRY | FOS- FOR | CHLOR | INNE | STAL WĘGLOWA | STAL STOPOWA I NIE- RDZEWNA | ALU- MINIUM | METALE KOLO -ROWE | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iloform BWN 320 | 150 | – | √ | – | – | – | – | – | √ | – | Olej do operacji przeciągania aluminiowych prętów i drutów oraz do ogólnej obróbki plastycznej. Do średnio ciężkich operacji plastycznych aluminium oraz stopów miedzi. |
| Iloform BWN 162 | 162 | n.d. | √ | √ | – | – | – | – | – | √ | Olej emulgujący z wodą do dokładnych i średnio dokładnych operacji ciągnienia drutów miedzianych. |

OLEJE EMULGUJĄCE DO PRODUKCJI RUR

| NAZWA PRODUKTU | ZAWARTOŚĆ OLEJU MINERA -LNEGO | ZALECANE STĘŻENIE (%) | WARTOŚĆ pH PRZY 5 % | RURY KONSTRU -KCYJNE | RURY KONSTRU -KCYJNE MASZY -NOWE | BOR | DODATKI SMARNE | STAL | STAL NIE- RDZEWNA | STAL CYNKO -WANA | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iloform TRS 105 | – | 3 – 8 | 9,2 | √ | – | √ | √ | √ | √ | – | Syntetyczny roztwór stosowany przy produkcji zgrzewanych precyzyjnych rur stalowych. |
| Iloform TRS 203 | – | 3 – 7 | 9,3 | – | √ | – | – | √ | – | – | Syntetyczny roztwór stosowany przy produkcji zgrzewanych precyzyjnych rur stalowych a także do szlifowania stali i żeliwa. |
| Iloform TRS 6 | 24 | 4 – 8 | 9,2 – 9,7 | √ | √ | – | √ | √ | √ | √ | Olej emulgujący stosowany przy produkcji zgrzewanych precyzyjnych rur stalowych, oraz cynkowanych ze stali walcowanej na zimno i na gorąco. |

OLEJE DO GŁĘBOKIEGO WYTŁACZANIA

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | SIAR -KA | ESTRY | FOS -FOR | CHLOR | INNE | STAL NIE- RDZEWNA | STAL CYNKO -WANA | STAL | ALU- MINIUM | METALE KOLO -ROWE | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iloform BWN 180 | 165 | √ | √ | √ | – | – | √ | – | √ | – | – | Do operacji głębokiego wytłaczania przy średnim obciążeniu. |
| Iloform BWN 205 | 600 | – | – | – | √ | – | √ | – | √ | √ | – | Do operacji głębokiego wytłaczania przy dużym obciążeniu, operacje przeciągania prętów. Grube blachy ze stali, stali stopowych, stopów aluminium. |
| Iloform FST 16 | 93 | √ | √ | √ | – | – | √ | – | √ | – | – | Do operacji dokładnego wykrawania detali o średniej grubości. Ponadto może być stosowany do głębokiego wytłaczania przy średnim obciążeniu. |
| Iloform PN 101 | 52 | √ | √ | – | – | – | – | – | √ | √ | – | Olej do lekkich operacji wytłaczania. Posiada dodatek emulgatorów i może byś stosowany w rozcieńczeniu 10-30% do lekkich operacji wytłaczania. |
| Iloform PN 226 | 67 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – | √ | – | – | Do operacji głębokiego wytłaczania przy średnim i dużym obciążeniu na prasach jednostopniowych i wielostopniowych. |
| Iloform PN 2405 | 120 | – | √ | – | – | – | – | – | √ | √ | √ | Do operacji głębokiego wytłaczania przy małym obciążeniu, o nieskomplikowanych kształtach. |
| Iloform SLZ 350 | 312 | √ | √ | – | – | √ | – | – | √ | √ | – | Do operacji głębokiego wytłaczania przy średnim i dużym obciążeniu na prasach jednostopniowych i wielostopniowych. Blachy do grubości 19 mm. |

EMULSJE DO GŁĘBOKIEGO WYTŁACZANIA

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | SIAR -KA | ESTRY | FOS -FOR | CHLOR | INNE | STAL NIE- RDZEWNA | STAL CYNKO -WANA | STAL | ALU- MINIUM | METALE KOLO -ROWE | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iloform PS 251 | n.d. | √ | √ | – | √ | √ | √ | – | √ | – | – | Emulsja do operacji głębokiego wytłaczania stali, stali nierdzewnych. Blachy do grubości 3 mm. |
| Iloform PS 303 | n.d. | – | √ | – | – | – | – | – | √ | – | – | W pełni syntetyczna emulsja do obróbki plastycznej na zimno do operacji wykrawania, głębokiego wytłaczania a także do ciągnienia drutów. |

OLEJE DO CIĄGNIENIA I PIELGRZYMOWANIA RUR

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | SIAR -KA | ESTRY | FOS -FOR | CHLOR | INNE | STAL NIE- RDZEWNA | STAL CYNKO -WANA | STAL | ALU- MINIUM | METALE KOLO -ROWE | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iloform TDN 81 | 150 | – | √ | – | √ | – | √ | – | √ | – | – | Zawierający chloroparafinę olej do pielgrzymowania rur na zimno (do smarowania zewnętrznego) oraz do głębokiego wytłaczania oraz wykrawania oraz wyginania. |
| Iloform TDN 86 | Lepka pasta | – | √ | – | √ | √ | √ | – | √ | – | – | Zawierająca chloroparafinę pasta z dodatkami EP do ciężkich operacji pielgrzymowania rur na zimno (do smarowania wewnętrznego). |

OLEJE EMULGUJĄCE DO CIĄGNIENIA I PIELGRZYMOWANIA RUR

| NAZWA PRODUKTU | LEPKOŚĆ PRZY 40°C (mm2/s) | SIAR -KA | ESTRY | FOS -FOR | CHLOR | INNE | STAL NIE- RDZEWNA | STAL CYNKO -WANA | STAL | ALU- MINIUM | METALE KOLO -ROWE | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iloform TDS 204 | n.d. | – | √ | √ | √ | – | – | – | – | – | – | Olej emulgujący w wodzie stosowany przy produkcji bezszwowych rur cyrkonowych metodą pielgrzymowania. Także do ciężkich operacji pielgrzymowania(smarowanie – wewnętrzne). |
| Iloform TDS 207 | n.d. | – | √ | √ | √ | √ | – | – | – | – | – |  |