# Katalog produktów

Przemysłowe środki smarne i technologiczne.

| Oleje | Smary | Obróbka metali | Lotnictwo |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL NEVASTANE (przemysł spożywczy) |

Oleje

- Ciecze hydrauliczne

- Oleje obiegowe

- Oleje sprężarkowe

- Oleje silnikowe

- Oleje przekładniowe

- Oleje elektroizolacyjne

- Oleje turbinowe

- Oleje do hipersprężarek

- Oleje do układów pneumatycznych

- Oleje procesowe

- Nośniki ciepła

- Koncentraty i płyny chłodzące

- Detergenty i środki myjące

OLEJE – CIECZE HYDRAULICZNE

Ciecze hydrauliczne TOTAL spełniają wymagania norm międzynarodowych i techniczne specyfikacje producentów.
• Klasa HM: AZOLLA. Oleje mineralne o dobrej stabilności oksydacyjnej. Ochrona antykorozyjna i przeciwzużyciowa.
• Klasa HV: EQUIVIS i HYDROFLO. Właściwości HM uzupełnione o wysoki wskaźnik lepkości, szeroki zakres temperatur.

• Klasy HETG, HEES: BIOHYDRAN. Biodegradowalne ciecze zalecane do sprzętu stosowanego w naturalnym środowisku, ograniczają wpływ incydentalnego wycieku na środowisko.
• Klasy HFA, HFC, HFD: HYDRANSAFE. Specjalne ciecze, ograniczające zagrożenie rozprzestrzeniania się pożaru w przypadku zaistnienia wycieku.

CIECZE HYDRAULICZNE HM: DO WYSOKICH TEMPERATUR I CIŚNIEŃ

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AZOLLA ZS | Układy hydrauliczne pracujące w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia. Łożyska toczne i inne zespoły. | Wzmocniona ochrona sprzętu dzięki właściwościom przeciwzużyciowym i antykorozyjnym. Stabilność termiczna i oksydacyjna zapewnia odpowiednio długi czas pracy cieczy i zapobiega powstawaniu osadów. Filtrowalność nawet w obecności wody. | 10 do 150 | ISO 11158 HM • DIN 51524-2 HLP • Eaton I-286S, M-2950S • Denison HF0, HF1, HF2 |
| AZOLLA AF | Układy hydrauliczne szczególnie wrażliwe na tworzenie osadów i/lub pracujące przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Łożyska toczne i inne zespoły. | Dodatki bezpopiołowe zapobiegają powstawaniu osadów. Bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i dobra stabilność termiczna. Bardzo dobra filtrowalność nawet w obecności wody. Wydłużony okres wymiany oleju. TOST=4000h. | 22 do 100 | ISO 11158 HM • DIN 51524-2 HLP • Eaton I-286S, M-2950S • Denison HF0, HF1, HF2 |
| AZOLLA DZF | Wszystkie układy hydrauliczne w szczególności, gdy obecności wody nie można uniknąć, a odprowadzanie jej nie jest możliwe. Różne zespoły wymagające właściwości EP. | Doskonała stabilność hydrolityczna dzięki dodatkom bezpopiołowym. Ciecz z detergentem zapobiega powstawaniu osadów w układzie. Wzmocnione właściwości EP. | 10 do 68 | ISO 11158 HM • ISO 12925 CKC • DIN 51524-2 HLPD • Müller Weingarten • MAN N698 HLPD |
| AZOLLA AL | Układy hydrauliczne w walcowniach aluminium, stali nierdzewnej lub miedzi. | Syntetyczny olej pozwala uniknąć plam na walcowanym metalu w przypadku wycieku oleju z układu hydraulicznego. Zredukowane tworzenie się osadów. Ochrona antykorozyjna nawet w obecności wody. | 15 do 68 |  |
| AZOLLA VTR | Przekładnie i sprzęgła hydrokinetyczne. Przeznaczony szczególnie do turbo-przekładni, skrzyń Voith Turbo. | Ciecz zawierająca dodatki dyspergująco myjące, ograniczające powstawanie osadów. Bardzo dobra zdolność do przenoszenia obciążeń (FZG>12) i ochrona przeciwzużyciowa. Stabilność termiczna, bardzo niska podatność na pienienie. | 32 | ISO 6743-4 HM • DIN 51524 HLPD Voith Turbo • SNCF |
| TOTAL NEVASTANE AW | Układy hydrauliczne pracujące w trudnych warunkach. | Bardzo dobra ochrona sprzętu. Wydłużony okres pracy sprzętu. Mieszalne z cieczami mineralnymi. | 22 do 68 | NSF H1 • Kosher • Halal ISO 6743-4 HM • ISO 21469 |

CIECZE HYDRAULICZNE HV: DO UJEMNYCH TEMPERATUR

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QUIVIS ZS | Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. | Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. Wydłużenie okresów między wymianami oleju dzięki bardzo dobrej stabilności termicznej i odporności na utlenianie. Bardzo dobra filtrowalność nawet w obecności wody. | 15 do 100 | ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP Vickers • Cincinnati-Milacron • P68, P69, P70 |
| EQUIVIS AF | Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. | Wydłużenie okresów wymiany oleju. Wzmocniona odporność na ścinanie. | 32 do 68 | ISO 11158 HV • DIN 51524 HVLP |
| EQUIVIS HE | Układy hydrauliczne pracujące w wysokich temperaturach i pod dużym ciśnieniem. Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. | Oszczędność energii nawet do 5%. Wydłużenie okresów między wymianami oleju dzięki bardzo dobrej stabilności termicznej i odporności na utlenianie. Znakomita odporność na ścinanie. Bardzo dobra filtrowalność. | 32, 46, 68 | ISO 11158 HV • DIN 51524-3 HVLP • DENISON HF0 |
| EQUIVIS XV | Układy hydrauliczne pracujące w ujemnych temperaturach, do -30°C. | Wskaźnik lepkości >250, zapewnia lepszą ochronę sprzętu wskutek ograniczenia zjawiska kawitacji w układach w fazie uruchamiania oraz utrzymanie odpowiedniej grubości filmu smarowego w podwyższonych temperaturach. | 32, 46 |  |
| EQUIVIS XLT | Układy hydrauliczne pracujące w ekstremalnie niskich temperaturach, do -40°C. | Wzmocniona ochrona z powodu bardzo wysokiego wskaźnika lepkości – 350. Dodatki bezpopiołowe zapobiegają powstawaniu osadów. Doskonała filtrowalność nawet w obecności wody. Wydłużony czas pracy cieczy. TOST = 4000h. | 15 do 32 |  |
| HYDROFLO CT | Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. | Optymalna ochrona i właściwości eksploatacyjne sprzętu. Umożliwia wydłużenie okresu między wymianami oleju. Niebieska barwa ułatwia wykrycie możliwych nieszczelności w układzie. | 46 | DIN 51524-3 HVLP • Poclain Hydraulics • Denison HF0, HF1, HF2 |
| TOTAL NEVASTANE SH | Układy hydrauliczne pracujące w szczególnie niskich temperaturach. | Wysokiej jakości produkt, w 100% syntetyczny. Doskonała ochrona sprzętu. Wydłużony okres między wymianami oleju. | 32 do 100 | NSF H1 • Kosher • Halal • ISO 6743-4 HV • ISO 21469 |

BIODEGRADOWALNE CIECZE HYDRAULICZNE

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOHYDRAN TMP | Biodegradowalne. Syntetyczne estry. | Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. Optymalne temperatury pracy: od -20°C do +80°C. | Doskonała ochrona przed zużyciem i korozją. Lepsza ochrona i sprawność sprzętu. | 32 do 100 | ISO 15380 HEES • European Ecolabel • Swedish Standard SS 15 54 34 |
| BIOHYDRAN SE | Biodegradowalne. Nasycone estry syntetyczne. | Układy hydrauliczne pracujące na zewnątrz. Prawdopodobieństwo przekroczenia temperatury pracy: +80°C. | Wysoka stabilność termiczna zapewnia wydłużenie okresu między wymianami oleju. Doskonała kompatybilność z elastomerami. | 32 do 68 | ISO 15380 HEES • European Ecolabel • Swedish Standard SS 15 54 34 • DENISON HF1, HF2, HF6 • Sauer Danfoss |

TRUDNOPALNE CIECZE HYDRAULICZNE

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYDRANSAFE HFA E3 | Koncentrat rozpuszczalny w wodzie | Gorące prasy i systemy specjalnie zaprojektowane do nisko lepkich wodnych cieczy. Temperatura pracy: +5°C do +55°C. | Generacja stabilnych emulsji trudnopalnych. Dobra filtrowalność. Odporność na namnażanie się bakterii. |  | ISO 6743-4 HFAE • ISO 12922 |
| HYDRANSAFE HFA S5 | Syntetyczny koncentrat rozpuszczalny w wodzie | Gorące prasy i systemy specjalnie zaprojektowane do nisko lepkich wodnych cieczy. Temperatura pracy: +5°C do +55°C. | Generacja stabilnych trudnopalnych roztworów. Doskonała filtrowalność. Wysoka odporność na namnażanie się bakterii. |  | ISO 6743-4 HFAS • ISO 12922 |
| HYDRANSAFE HFC 146 | Ciecz trudnopalna na bazie wody i glikolu | Temperatura pracy: -20°C do +60°C. | Trudnopalna ciecz zawierająca dużo wody. Dostosowana do ujemnych temperatur. | 46 | ISO 6743-4 HFC • Danieli • Müller Weingarten |
| HYDRANSAFE HFDU | Ciecz trudnopalna na bazie estrów | Zalecana, gdy zachodzi możliwość incydentalnych wycieków do środowiska. Doskonała trudnopalność. Temperatury pracy: -10°C do +70°C, ciągle, do +120°C skokowo. | Biodegradowalność ostateczna (OECD 301B). Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe. Mieszalna z olejami mineralnymi. | 46, 68 | ISO 6743-4 HFDU • Factory Mutual |
| HFDU LC 168 | Ciecz trudnopalna na bazie estrów | Temperatury pracy: -10°C do +70°C, ciągle, do +120°C skokowo. | Doskonała trudnopalność. Właściwości przeciwzużyciowe. | 68 | ISO 6743-4 HFDU |
| HYDRANSAFE FR EHC | Ciecz trudnopalna na bazie estrów fosforanowych | Temperatury pracy: -10°C do +70°C, ciągle, do +150°C skokowo. Przeznaczony do elektrohydraulicznego systemu sterowania. | Doskonała trudnopalność. Brak osadów. Ochrona przed korozją. | 32, 46 | ISO 6743-4 HFDR • ISO 12922 • ALSTOM • General Electric • SIEMENS |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OLEJE OBIEGOWE

CIRKAN, CORTIS i MISOLA są olejami obiegowymi przeznaczonymi do centralnych układów smarowania w różnych systemach maszyn przemysłowych: łożysk, przekładni, itp. TOTAL oferuje szeroką gamę olejów poczynając od czysto mineralnych olejów do smarowania lekko obciążonych układów pracujących w umiarkowanych temperaturach do wysoce złożonych produktów dostosowanych do najtrudniejszych warunków eksploatacyjnych. Oleje MISOLA zostały specjalnie opracowane do przemysłu papierniczego i pulpy drzewnej. Oleje te spełniają wymagania klasyfikacji według ISO 6743-4 i ISO 6743-6, odpowiednio dla danej klasy lepkościowej i właściwości eksploatacyjnych.

OLEJE OBIEGOWE

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIRKAN C | – | Smarowanie stratne lub z miską olejową mechanizmów, przegubów, łożysk, łańcuchów. | Głęboko rafinowany parafinowy olej mineralny. Wysoki naturalny wskaźnik lepkości. | 32 do 32042 | ISO 6743-4 HH • ISO 6743/1 AN |
| CIRKAN RO | – | Układy aparaturowe i hydrauliczne pracujące w zadanym reżimie temperaturowym. | Ochrona antykorozyjna sprzętu. Odporność na utlenianie. | 32 do 460 | ISO 6743-4 HL • ISO 6743-6 CKB • DIN 51517-2 CL • DIN 51524-1HL • AGMA 9005-E2 RO |
| CIRKAN ZS | – | Układy aparaturowe i hydrauliczne pracujące przy ostrych wymaganiach temperaturowych i obciążeniowych. | Bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i antykorozyjne. Wzmocniona ochrona mocno obciążonego sprzętu. Odporność na utlenianie. | 32 do 32042 | ISO 6743-4 HH • ISO 6743/1 AN |
| CORTIS MS | – | Przekładnie, mechanizmy i inne mechaniczne układy wymagające właściwości przecizużyciowych. Do łożysk hydrodynamicznych typu Morgoil, łożysk BGV i Danieli ESS. | Bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe i antykorozyjne. Wzmocniona ochrona mocno obciążonego sprzętu. Z powodu dodatków bezpopiołowych ograniczone powstawanie osadów. Doskonałe właściwości deemulgujące. | 100 do 680 | ISO 6743-4 HM • ISO 12925-1 CKC Danieli® Standard • Morgoil® Lubricant • Morgoil® Advanced Lubricant |

OLEJE OBIEGOWE DO MASZYN PAPIERNICZYCH

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISOLA AFH | Bezpopiołowy mineralny | Łożyska i przekładnie pracujące w ciepłym, wilgotnym środowisku. | Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie. Wzmocniona ochrona przeciwzużyciowa. Doskonała ochrona antykorozyjna. Dodatki bezpopiołowe ograniczają powstawanie osadów. | 150 220 | ISO 12925-1 CKD Voith VN 108 • FAG FE8 PM |
| MISOLA ASC | Bezpopiołowy mineralny | Sprzęt pracujący w warunkach wysokiej temperatury i obciążenia. Łożyska i przekładnie pracujące w ciepłym, wilgotnym środowisku. Sekcje mokre i suche maszyn papierniczych. Zalecany, gdy obciążone przekładnie stanowią część obiegowego smarowania. | Doskonała zdolność do przenoszenia obciążeń. Długi czas pracy oleju dzięki bardzo dobrej termicznej stabilności i odporności na utlenianie. Bardzo dobra ochrona przed korozją nawet w obecności kwaśnej wody procesowej. Dodatki bezpopiołowe ograniczają powstawanie osadów. | 100 do 320 | ISO 12925-1 CKD Voith • Metso • SKF • FAG |
| MISOLA MAP | Bezpopiołowy częściowo syntetyczny | Łożyska ślizgowe lub toczne i średnio obciążone przekładnie zębate poddane umiarkowanym reżimom temperaturowym. Łożyska cylindrów suszarniczych maszyn papierniczych. Układy hydrauliczne z nastawnymi denkami głowicy cylindra. | Zdolny do wytrzymania temperatur do +130°C. Doskonała ochrona antykorozyjna. Dodatki bezpopiołowe ograniczają powstawanie osadów. Ekstremalnie długi czas pracy oleju. | 150 do 460 | ISO 6743-4 HL • ISO 12925-1 CKB SKF Rollen Test |
| MISOLA MAP SH | Bezpopiołowy syntetyczny PAO | Łożyska ślizgowe lub toczne i średnio obciążone przekładnie zębate poddane umiarkowanym reżimom temperaturowym. Zalecany do łożysk cylindrów suszarniczych maszyn papierniczych. | Zdolny do wytrzymania znaczących reżimów temperaturowych. Doskonała ochrona przeciwzużyciowa i antykorozyjna. Dodatki bezpopiołowe ograniczają powstawanie osadów. Ekstremalnie długi czas pracy oleju. | 150 do 460 | ISO 12925-1 CKS Voith VN108 • Metso • SKF Rollen Test • FAG FE8 PM |
| MISOLA ZS | Mineralny | Sprzęt pracujący w warunkach wysokiej temperatury i obciążenia. Łożyska i przekładnie pracujące w ciepłym, wilgotnym środowisku. Sekcje mokre i suche maszyn papierniczych. Zalecany, gdy obciążone przekładnie stanowią część obiegowego smarowania. Technologia dodatków DthPZn. | Doskonała zdolność do przenoszenia obciążeń. Długi czas pracy oleju dzięki bardzo dobrej termicznej stabilności i odporności na utlenianie. Bardzo dobra ochrona przed korozją nawet w obecności kwaśnej wody procesowej. Kompatybilny z produktem opartym na tej samej technologii dodatków DthPZn. | 150 do 320 | ISO 12925-1 CKD Voith • Metso • SKF • FAG |

OLEJE WYSOKOTEMPERATUROWE DO ŁAŃCUCHÓW

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CORTIS SHT 200 | – | Systemy smarowania ciągłego. Mechanizmy, rolki łańcuchów, rolki łożysk tocznych, krzywki pracujące w piecach lub kuchniach. Maszyny do produkcji szkła. Łańcuchy przenośników w maszynach do gorącego ciągłego wytłaczania. | Syntetyczna baza ogranicza powstawanie osadów w skutek utleniania w bardzo wysokich temperaturach. Zagwarantowane właściwości przeciwzużyciowe w bardzo wysokich temperaturach. Zapewnia ciągłe smarowanie urządzeń w temperaturach do +240°C. | 200 | – |
| ORTIS XHT | – | Systemy smarowania ciągłego. Mechanizmy, rolki łańcuchów, rolki łożysk tocznych, krzywki pracujące w piecach lub kuchniach. Łańcuchy i listwy w liniach produkcyjnych paneli drewnianych, ciągły system pracy. Maszyny do produkcji szkła. Łańcuchy przenośników w maszynach do gorącego ciągłego wytłaczania. | Syntetyczny środek smarny do ciągłego smarowania urządzeń w temperaturach do +280°C. Zredukowane zużycie ze względu na bardzo niską lotność i odporność na utlenianie. | 68; 245; 320 | – |
| TOTAL NEVASTANE CHAIN OIL XT | – | Ciągłe smarowanie olejowe łańcuchów przenośników w bardzo wysokiej temperaturze w przemyśle spożywczym. Do bardzo wysokich obciążeń. Smarowanie mechanizmów przemysłowych pracujących w bardzo wysokich temperaturach gdzie możliwy jest incydentalny kontakt z żywnością zgodnie z oszacowaniem HACCP. | Syntetyczny środek smarny do ciągłego smarowania urządzeń w temperaturach do +240°C. Doskonała odporność na namnażanie bakterii i chłonięcie wilgoci. | 220 | NSF H1 |

OLEJE CYLINDROWE DO SILNIKÓW PAROWYCH

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CYL | Olej mineralny nie natłuszczany | Cylindry silników parowych | Głęboko rafinowane oleje bazowe. Wysoki wskaźnik lepkości. | 460; 680; 1000 | ISO 6743-99 Z |
| CYL C | Olej mineralny natłuszczany | Cylindry silników parowych | Głęboko rafinowane oleje bazowe. Wysoki wskaźnik lepkości. | 460; 680 | ISO 6743-99 Z |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OLEJE SPRĘŻARKOWE

SPRĘŻARKI POWIETRZA oleje DACNIS są zestawione zgodnie z wymaganiami producentów pod kątem optymalizacji
wydajności kompresorów powietrza.

SPRĘŻARKI CHŁODNICZE oleje LUNARIA i PLANETELF Zależnie od rodzaju czynnika chłodniczego są zaprojektowane do stosowania w szerokim zakresie parametrów.

SPRĘŻARKI GAZOWE oleje DACNIS LPG i ORITES są przeznaczone do smarowania sprężarek gazowych i cylindrów hipersprężarek.

POMPY PRÓŻNIOWE oleje PV 100 są przeznaczone do smarowania pomp rotacyjnych i tłokowych.

SPRĘŻARKI POWIETRZA

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DACNIS | Mineralny | Kompresory powietrza rotacyjne i tłokowe. | Wymiana oleju po 2000h. | 32 do 150 | Klasa 32 do 68: ISO 6743-3 DAH • ISO DP 6521 Klasa 100 i 150: ISO 6743-3 DAB • DIN 51 506 VDL Bauer • CompAir • Dresser-Rand • Sauer & Sohn • Sulzer Burckhardt… |
| DACNIS LD | Mineralny hydrokrakowany | Kompresory powietrza rotacyjne śrubowe. | Wymiana oleju po 4000h. Niska temperatura płynięcia. | 32 do 68 | ISO 6743-3 DAJ • ISO DP 6521 • DIN 51 506 VDL Atlas Copco • CompAir • Hydrovane • Dresser-Rand… |
| DACNIS SH | Syntetyczny PAO | Kompresory powietrza rotacyjne śrubowe. | Wymiana oleju po 8000h. Bardzo niska temperatura płynięcia. | 32 do 100 | ISO 6743-3 DAJ • ISO DP 6521 Atlas Copco • Hydrovane • CompAir • Dresser-Rand… |
| DACNIS SE | Syntetyczny ester | Wysoko ciśnieniowe kompresory tłokowe powietrza, kompresory rotacyjne i turbokompresory. | Wysoka stabilność termiczna. Niska temperatura płynięcia. | 46 do 100 | ISO 6743-3 DAJ • DIN 51 506 VDL Atlas Copco • Bauer • CompAir • Dresser-Rand • Sauer & Sohn • Tanabe… |
| TOTAL NEVASTANE SH | Syntetyczny PAO | Kompresory powietrza. Dostosowany do trudnych warunków przemysłu rolno-spożywczego. | Bardzo wysoki poziom ochrony sprzętu, nawet w trudnych warunkach. | 32 do 100 | NSF H1 • Kosher • Halal ISO 6743-6 CKC • ISO 6743-4 HV • ISO 21469 |

SPRĘŻARKI CHŁODNICZE

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUNARIA FR | Naftenowy olej mineralny | Sprężarki chłodnicze stosujące czynniki chłodnicze CFC, HCFC i NH3. | Temperatura parownika > -15°C | 32 do 100 | ISO 6743-3 DRA • APV • Bock • Bitzer • Gram • Carrier • Grasso • Howden • J & E Hall • Sabroe • York |
| LUNARIA NH | Hydrokrakowany olej mineralny | Sprężarki chłodnicze stosujące NH3/ amoniak. | Temperatura parownika > -30°C | 46; 68 | ISO 6743-3 DRA • APV • Gram • Bock • J & E Hall • Grasso • Howden • Sabroe • York |
| LUNARIA SH | Syntetyczny PAO | Sprężarki chłodnicze stosujące NH3/ amoniak. | Temperatura parownika > -50°C | 46; 68 | NSF H1• ISO 6743-3 DRA • APV • Gram • Bock • J & E Hall • Grasso • Howden • Sabroe • York |
| LUNARIA SK | Syntetyczny alkilobenzen | Sprężarki chłodnicze stosujące czynniki chłodnicze CFC lub HCFC. | Temperatura parownika > -60°C | 55 do 150 | ISO 6743-3 DRE • APV • Bitzer • Bock • Sabroe • York • RefComp |
| PLANETELF ACD | Syntetyczny POE | Sprężarki chłodnicze stosujące czynnik chłodniczy HFC. | Temperatura parownika > -60°C | 32 do 220 | ISO 6743-3 DRD • Aerzen • Bock • Frascold • Grasso • Howden • Sabroe • Sulzer • York |
| PLANETELF PAG | Syntetyczny PAG | Sprężarki w klimatyzacjach samochodowych używające R-134a i/lub R-1234yf. | Dobra kompatybilność i mieszalność z R-134a i/lub R 1234yf. Specjalne opakowania ograniczają absorpcję wody. | 46,100,130 | ISO 6743-3 DRD |

SPRĘŻARKI GAZOWE

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DACNIS LPG 150 | Syntetyczny PAG | Sprężarki gazu węglowodorowego. | Odporny na rozcieńczanie przez gazy węglowodorowe. Doskonała stabilność chemiczna. | 150 | ISO 6743-3: DGC • Sulzer-Burckhardt • Howden • Aerzen |
| ORITES TN 32 | Mineralny | Turbosprężarki gazów przy syntezie amoniaku. | Doskonała odporność na utlenianie i doskonałe właściwości uwalniania powietrza. Chemicznie obojętny na amoniak, dzięki czemu nie powstają osady. Kompatybilny z elastomerami. | 32, 46 | Dresser-Rand • Thermodyn • Creusot-Loire • Rateau |
| ORITES DS 125 | Syntetyczny PAG | Cylindry sprężarek gazowych. | Odporny na rozcieńczanie przez gazy węglowodorowe. | 150 | ISO 6743-3: DGC • Burckhardt Compression |

POMPY PRÓŻNIOWE

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV 100 |  | Pompy próżniowe. | Odsysanie gazów obojętnych. | 125 | ISO 6743-3 DVC |
| PV 100 PLUS | Mineralny | Pompy próżniowe. | Odsysanie wilgotnego powietrza. | 125 | ISO 6743-3 DVC |
| PV SH 100 | Częściowo syntetyczny PAO | Pompy tłokowe i rotacyjne. | Odsysanie gazów kwaśnych lub korozyjnych Odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością. | 100 | NSF H1• ISO 6743-3 DVD |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OLEJE SILNIKOWE

Oleje NATERIA są olejami detergentowymi przeznaczonymi do silników gazowych i motosprężarek pracujących na wszystkich rodzajach paliw, poczynając od gazu ziemnego do wysoce korozyjnego gazu wysypiskowego.

Skład olejów NATERIA jest wynikiem długoletniego doświadczenia i spełnia najbardziej wymagające specyfikacje producentów, zapewniając maksymalną ochronę silnika.

SILNIKI GAZOWE

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | STOPIEŃ SAE | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NATERIA MH 40 | Mineralny Zawartość popiołu < 0,5% TBN: 5,5 | • Silniki na gaz ziemny, stosowane w kogeneracji lub bez kogeneracji. | • Olej typu long life. • Kompatybilny z katalizatorami spalin. | 40 | GE-JENBACHER: TA 1000-1109, Caterpillar: seria 3500 • CES/MWM: zawartość popiołu siarczanowego do 0,5% (m/m) • Perkins: 4000 • Waukesha: APG 2000/3000 • Wärtsilä 220 SG • MTU: gaz ziemny • MAN: gaz ziemny |
| NATERIA MP 40 | Mineralny Zawartość popiołu < 0,5% TBN: 4,6 | • Silniki na gaz ziemny, pracujące w trudnych warunkach. | • Bardzo długi okres między wymianami oleju. • Dobre właściwości eksploatacyjne. | 40 | GE-JENBACHER: TA 1000-1109, Caterpillar: seria 3500 • CES/MWM: zawartość popiołu siarczanowego do 0,5% (m/m) • ROLLS-ROYCE: KG & BV-G • MTU: gaz ziemny & biogaz, BR 400 & 4000 • MAN: gaz ziemny |
| NATERIA MX 40 | Półsyntetyczny Zawartość popiołu < 0,5% TBN: 6,7 | • Silniki na gaz ziemny, pracujące w bardzo trudnych warunkach. | • Wydłużenie okresu między wymianami oleju: 40%. • Silne właściwości myjące i zmniejszenie powstawania laków w wysokich temperaturach. | 40 |  |
| NATERIA X 405 | Syntetyczny Zawartość popiołu < 0,5% TBN: 5,2 | • Silniki na gaz ziemny, pracujące w bardzo trudnych warunkach. | • Ekstra długi czas pracy oleju. • Zwiększona wydajność dzięki znacznej redukcji powstawania osadów na rurkach wymiennika ciepła. | 40 | Wärtsilä: 220 SG, 25 SG, 28 SG, 34 SG, 32 DF, 50 DF • Waukesha: APG 2000/3000 |
| NATERIA MJ 40 | Mineralny Zawartość popiołu < 1% TBN: 8,8 | • Silniki na gaz ziemny i biogaz, stacje oczyszczania, płynna gnojówka, składowisko odpadów. | • Olej typu long life. Wzmocnione właściwości myjące. | 40 | GE-JENBACHER: TA 1000-1109 • CES/MWM: zawartość popiołu siarczanowego do 1% (m/m) • MTU: biogaz • MAN: gaz specjalny |
| NATERIA ML 406 | Mineralny Zawartość popiołu < 1% TBN: 6,1 | • Silniki na gaz wysypiskowy z kontrolowaną zawartością H2S. | • Olej typu long life. Neutralizacja kwaśnych składników zawartych w gazie. | 40 | GE-JENBACHER: TA 1000-1109 |
| NATERIA V 40 | Mineralny bezpopiołowy | • Silniki gazowe 2 i 4 suwowe i motosprężarki. | • Kompatybilność z katalizatorami spalin. | 40 | MIL-L-2104A Clark • Cooper-Bessemer • Ingersoll-Rand KVS |

Silniki Diesla do zapasowych jednostek mocy

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | STOPIEŃ SAE | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISOLA SGS 40 | Mineralny z dodatkiem detergentów | • Silniki Diesla do zapasowych jednostek mocy: szpitale, elektrownie atomowe, jednostki morskie. | • Bezpieczeństwo przy alarmowym rozruchu przy pełnej mocy. • Dzięki dodatkom antykorozyjnym doskonała ochrona silnika podczas okresów postojowych. | 40 | MIL-L-2104 C MIL-L-21260 C EDF PMUC |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OLEJE PRZEKŁADNIOWE

CARTER, KASSILA i TOTAL NEVASTANE są przeznaczone do smarowania przekładni zębatych. Wiele parametrów należy wziąć pod uwagę przy dobieraniu środka smarnego do przekładni zębatej:

• Typ przekładni: rozmiary, metalurgię zębów, parametry poślizgu i stosunek redukcji szybkości oraz czy jest to przekładnia otwarta czy zamknięta.

• Warunki eksploatacyjne: zależą od obciążenia, obecności wibracji i poziomu obciążeń udarowych, właściwości przeciwzużyciowe i EP decydują o wyborze środka smarnego.
• Temperatura oleju podczas eksploatacji: bardzo niska, umiarkowana od +20°C do +80°C, wysoka +80°C i powyżej, i temperatura ekstremalna przekraczająca +120°C.

• Wpływ środka smarnego na otoczenie przekładni zębatej w przypadku wycieku: właściwości biodegradowalne, dostosowanie do incydentalnego kontaktu z żywnością lub właściwości nie plamiące, w razie potrzeby.

• Wpływ środka smarnego na środowisko przekładni: aby zapobiec korozji i skróceniu czasu pracy cieczy wskutek wilgoci, kurzu lub innych czynników, niektóre oleje oferują wzmocnione właściwości antykorozyjne.

• Warunki konserwacji: ciecz syntetyczna oferuje dłuższe okresy wymiany oleju a gwarantując odpowiednie bezpieczeństwo eksploatacji zapewnia znaczne oszczędności w kosztach konserwacji.

MINERALNE OLEJE PRZEKŁADNIOWE

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARTER EP 68 – 1000 | Mineralny | • Przekładnie przemysłowe, łożyska mocno obciążone przy wysokich temperaturach oleju. | • Wydłużenie okresów między wymianami oleju. • Ochrona przed mikropittingiem. | 68 do 1000 | ISO 12925-1 CKD DIN 51517-3 CLP AGMA 9005-E02 EP U. S. Steel 224 Flender |
| TOTAL NEVASTANE EP | Biały | • Przekładnie, pompy zębate, łańcuchy i przenośniki taśmowe. | • Bardzo dobra ochrona przy wysokich obciążeniach. • Dostosowany do szerokiej gamy zastosowań. | 100 do 1000 | NSF H1 Koshe Halal ISO 6743-6 CKD ISO 21469 |
| CARTER XEP | Mineralny hydrokrakowany | • Przekładnie pracujące przy wysokim obciążeniu, wysokich temperaturach i w trudnym środowisku. • Przekładnie turbin wiatraków. | • Wydłużony czas pracy oleju dzięki doskonałej termostabilności. • Wzmocniona ochrona antykorozyjna. • Bardzo dobra ochrona łożysk. • Doskonała ochrona zębów przed mikropittingiem. | 150 do 680 | ISO 12925-1 CKD DIN 51517-3 CLP AGMA 9005-E02 EP U. S. Steel 224 FAG Flender |
| KASSILLA GMP | Mineralny | • Przekładnie przemysłowe bardzo mocno obciążone i poddawane powtarzającym się obciążeniom udarowym. • Dostosowane do trudnych warunków: cementownie, przemysł żelaza i stali, kopalnie, kruszarki… | • Bardzo dobra stabilność termiczna. • Wzmocniona ochrona przed korozją i mikropittingiem. • Zawiera grafit i disiarczek molibdenu. | 150 do 1000 | ISO 12925-1 CKD DIN 51517-3 CLP AGMA 9005-E02 EP |

SYNTETYCZNE OLEJE PRZEKŁADNIOWE

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARTER SH | Syntetyczny PAO | • Przekładnie poddane bardzo dużym obciążeniom i wysokim temperaturom w trudnych środowiskach. • Przekładnie turbin wiatraków. | • Doskonała ochrona przed korozją, zużyciem i mikropittingiem. • Wydłużony czas pracy dzięki doskonałej stabilności termicznej. • Nadaje się do pracy na zewnątrz dzięki niskiej temperaturze płynięcia. | 150 do 1000 | ISO 12925-1 CKD DIN 51517-3 CLP Flender FAG SKF |
| CARTER BIO | Syntetyczny ester | • Przekładnie pracujące przy ryzyku przypadkowego skażenia środowiska. | • Produkt biodegradowalny. • Bardzo dobre właściwości EP, przeciwzużyciowe i antykorozyjne. Stabilność oksydacyjna. | 68 do 460 | Równoważny z ISO 12925-1 CKD DIN 51517-3 CLP EAL (Environement Acceptable Lubricant) |
| CARTER SG | Syntetyczny PAG | • Wysokiej jakości syntetyczny olej przekładniowy do smarowania przekładni ślizgowych, ślimakowych i zębatych. • Bardzo dobre właściwości smarne i EP. • Nie mieszalne z olejami mineralnymi i niektórymi syntetycznymi. | • Wysoka sprawność: redukcja temperatury pracy ze względu na niższy współczynnik tarcia oraz oszczędność energii. • Doskonała odporność na ścinanie oraz bardzo wysoki wskaźnik lepkości. • Bardzo wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna. | 100 do 1000 | Równoważny z ISO 12925-1 CKT DIN 51517-3 CLP PG |
| TOTAL NEVASTANE XSH | Syntetyczny PAO | • Ostre warunki temperaturowe i wysokie obciążenia. • Przekładnie zębate, prowadnice, łożyska ślizgowe i toczne. | • Doskonały poziom ochrony sprzętu. • Wydłużony okres między wymianami oleju. Wydłużony okres eksploatacji sprzętu. | 150 do 460 | NSF H1 Kosher Halal ISO 6743-6 CKD ISO 21469 |
| TOTAL NEVASTANE SY | Syntetyczny PAG | • Ostre warunki temperaturowe i wysokie obciążenia. • Łańcuchy pieców i taśmowe przenośniki, sprzęt do butelkowania, przenośniki krążkowe i ślimakowe. • Nie mieszalne z olejami mineralnymi i niektórymi syntetycznymi. | • Wzmocnione właściwości EP. • Bardzo dobra stabilność termiczna. • Ochrona antykorozyjna. | 220 320 460 | NSF H1 |

OLEJE SPECJALNE

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARTER EP 1500, 2200, 3000 | Częściowo syntetyczny | • Wolne przekładnie. • W szczególności pierścienie w piecu i zespoły kruszarek. | • Dzięki właściwościom EP i przeciwzużyciowym duża zdolność do przenoszenia obciążeń. • Ochrona przed szokowymi obciążeniami i korozją. | 1500 2200 3000 | ISO 12925 CKC DIN 51517-3 CLP (klasa 1500) AGMA 9005-E2, NF-F19-809 |
| CARTER MS 100 | Bituminy o bardzo wysokiej lepkości | • Otwarte przekładnie zębate. | • Wzmocnione właściwości EP. • Doskonała adhezyjność. • Odporność na wodę i ochrona antykorozyjna. | 6800 | ISO 6743-6 CKJ |
| CARTER ENS 400 | Bituminy o bardzo wysokiej lepkości | • Otwarte przekładnie zębate lub przekładnie z nieszczelną obudową, obracające się bardzo wolno. • Zębatki pierścieniowe, prowadnice. • Smarowanie lin i łańcuchów metalowych. | • Rozpuszczalnik o niskiej lepkości umożliwia stosowanie przy temperaturach otoczenia. | Lepkość kinematyczna w 100°C suchego ekstraktu: 400 mm²/s | ENS 400: ISO 6743-6 CKH-DIL |
| CARTER ENS/EP 700 | Bituminy o bardzo wysokiej lepkości | • Otwarte przekładnie zębate lub przekładnie z nieszczelną obudową, obracające się bardzo wolno. • Zębatki pierścieniowe, prowadnice. • Smarowanie lin i łańcuchów metalowych. | • Rozpuszczalnik o niskiej lepkości umożliwia stosowanie przy temperaturach otoczenia. • CARTER ENS/EP 700 jest dostępny w aerozolu. • Wzmocnione właściwości do pracy przy ekstremalnym ciśnieniu. | Lepkość kinematyczna w 100°C suchego ekstraktu: 700 mm²/s | ENS/EP 700: ISO 6743-6 CKJ-DIL |
| CARTER ALS | Nie plamiący | • Przekładnie zamykarek puszek aluminiowych, pary przekładni cylindrycznych, łożyska i sprzęgła. • Przekładnie walcowe i ślimakowe śrubowe. | • Nie plami aluminium. • Doskonała ochrona smarowanych części. • Odporność na korozje nawet w obecności wody. | 220 460 |  |
| CARTER OGL 1000 M | Olej półsyntetyczny o bardzo wysokiej lepkości do otwartych przekładni zębatych | • Bardzo wysoka odporność na obciążenia, zaadaptowana w szczególności do otwartych przekładni zębatych oraz łożysk w młynach trzciny cukrowej. • Nie zawiera rozpuszczalników eterowych ani składników bitumicznych. • Bardzo jasny. | • Łatwy do pompowania za pomocą automatycznego sprzętu do natryskiwania. • Bardzo dobrze zachowuje się w obecności wody lub soku z cukru trzcinowego. • Bardzo wysoka odporność na ścinanie. • Bardzo dobre właściwości EP i przeciwzużyciowe. | Lepkość kinematyczna w 40°C: 25000 mm²/s Lepkość kinematyczna w 100°C: 1050 mm²/s | ISO 6743-6 L-CKJ |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OLEJE ELEKTROIZOLACYJNE

Oleje ISOVOLTINE są bardzo skuteczne pod względem zdolności do izolacji komponentów transformatora oraz zapewnienia skutecznego chłodzenia w systemie. Ponadto zapewniają znakomitą ochronę przed utlenianiem i zapobiegają zużyciu rdzenia, uzwojenia oraz innych materiałów izolacyjnych. Główne cechy olejów ISOVOLTINE:

• Doskonałe właściwości izolacyjne ze względu na: wysokie napięcie przebicia dielektryka, rezystancję objętościową, napięcie powierzchniowe na granicy faz i brak substancji polarnych.

• Doskonała odporność na utlenianie.

• Bardzo wysoki poziom czystości minimalizujący współczynnik mocy i zapobiegający wzrostom temperatury.

• Doskonałe właściwości chłodzące dzięki dobrej płynności i zdolności przenoszenia ciepła.

• Wysoko rafinowany olej zapewnia stabilność chemiczną i trwałość w trakcie eksploatacji.

• Bardzo skuteczna ochrona sprzętu z powodu właściwości czyszczących i braku korozyjnego charakteru.

OLEJE ELEKTROIZOLACYJNE

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISOVOLTINE II | Naftenowy mineralny (nieinhibitowany) | • Do transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników i innego sprzętu wysoko napięciowego. | • Dobre właściwości elektroizolacyjne. • Bardzo dobra odporność na utlenianie, co zapewnia odpowiednio długi czas pracy. • Doskonałe właściwości chłodzące. | 10 | IEC 60296:2012 – Nieinhibitowany |
| ISOVOLTINE II-T | Naftenowy mineralny (lekko inhibitowany) | • Do transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników i innego sprzętu wysoko napięciowego. | • Dobre właściwości elektroizolacyjne. • Zawiera śladowe ilości inhibitora do poprawy odporności na utlenianie. • Dobre właściwości chłodzące. | 8,2 | IEC 60296:2012 – Lekko inhibitowany • ASTM D 3487 Typ I |
| ISOVOLTINE II X | Naftenowy mineralny (inhibitowany) | • Do transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników i innego sprzętu wysoko napięciowego. | • Dobre właściwości elektroizolacyjne. • Zawiera inhibitor, aby zapewnić lepszą odporność na utlenianie. • Dobre właściwości chłodzące. | 10 | IEC 60296:2012 – Inhibitowany |
| ISOVOLTINE P1 | Parafinowy mineralny (lekko inhibitowany) | • Do transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników i innego sprzętu wysoko napięciowego. | • Nie zawiera siarki. • Dobra odporność na utlenianie. • Doskonała wydajność sporadycznego zgazowania. | 7,7 | IEC 60296:2012 – Lekko inhibitowany • ASTM D 3487 Typ I płyn |
| ISOVOLTINE P2 | Parafinowy mineralny (inhibitowany) | • Do transformatorów, obwodów przerywaczy, styczników i innego sprzętu wysoko napięciowego. | • Nie zawiera siarki. • Dobra odporność na utlenianie. • Doskonała wydajność sporadycznego zgazowania. | 7,7 | IEC 60296:2012 – Inhibitowany • ASTM D 3487 Typ II płyn |
| ISOVOLTINE BIO | Estrowy syntetyczny | • Transformatory. Wysoce zalecany ze względu na ograniczenie zagrożenia pożarowego (górnictwo, transformator pokładowy). | • Biodegradowalny. • Doskonała odporność przeciwpożarowa. • Brak zagrożenia dla środowiska wodnego. | 26 | IEC 61099 • IEC 61039 – Klasa K3 • OECD 301B • NWG |
| ISOVOLTINE BIO VE | Olej roślinny | • Transformatory. Wysoce zalecany ze względu na ograniczenie zagrożenia pożarowego (górnictwo, transformator pokładowy). | • Łatwo biodegradowalne. • Optymalna odporność przeciwpożarowa. • Wyższa absorpcja wody rozszerzająca żywotność elektorizolacyjną. | 39 | IEC 62770 • IEC 61039 – Klasa K2 • OECD 301B |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OLEJE TURBINOWE

Oleje PRESLIA są przeznaczone do smarowania turbin hydraulicznych, gazowych, parowych i z kombinowanym cyklem. Ich skład wynika z długoletnich doświadczeń i spełnia najbardziej wymagające specyfikacje producentów.

• Doskonała odporność na utlenianie pozwala na wydłużenie okresów między wymianami oleju.

• Odpowiednie wartości parametrów w zakresie podatności do pienienia, uwalniania powietrza i właściwości deemulgujących zapewniają właściwe funkcjonowanie zespołów.

• Specyficzne dodatki przeciwzużyciowe i EP, umożliwiają przenoszenie wysokich obciążeń przez smarowane układy.

OLEJE TURBINOWE

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESLIA | Mineralny | • Turbiny hydrauliczne. • Turbiny parowe. • Turbiny gazowe. • Sprężarki odśrodkowe. | • Bardzo dobre właściwości antypienne, deemulgujące i uwalniania powietrza. • Wysoki poziom ochrony przed utlenianiem. | 32 do 100 | ISO 6743-5 THA/THE/TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/ TGSB ISO 8068 (ISO VG 32 & 46) – DIN 51515 (ISO VG 32 & 46) – ASTM D 4304 typeI & II – JIS K-2213 type 2 w/add – GB 11120-89 L-TSA Alstom HTGD 90117 ALSTOM HYDRO HTWT 600050 • General Electric GEK 28143B, GEK 32568G, GEK 27070, GEK 46506E • MAN Diesel &Turbo SPD10000494596 • MAN Turbo SPD 10000242284 • Siemens TLV 901304, TLV 901305 • Solar ES 9-224 W Class II |
| PRESLIA GT | Mineralny hydrokrakowany | • Turbiny parowe. • Turbiny gazowe. • Turbiny z kombinowanym cyklem. | • Bardzo wysoka odporność na utlenianie. Olej wzmocniony dodatkami przeciwzużyciowymi i EP. • Wydłużone okresy wymiany oleju. | 32 46 | ISO 6743-5 TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB/TGSE ISO 8068 – DIN 51515 – ASTM D 4304 typ I & II – JIS K-2213 typ 2 w/add – GB 11120-89 L-TSA Alstom HTGD 90117 • General Electric GEK 28143B, GEK 32568G, GEK 107395A, GEK 101941A, GEK 27070, GEK 46506E • MAN Turbo SPD 10000494596 • Siemens TLV 901304, TLV 901305 • Škoda turbiny Plzen • Solar ES 9-224 W Class II |
| PRESLIA SE JET | Syntetyczny estrowy | • Turbiny lotnicze i pochodne. | • Doskonała odporność na wysokie temperatury. | 25 | MIL-PRF-23699F • Allison Rolls Royce (USA) • General Electric • Rolls Royce (UK) • Turbomeca |
| PRESLIA SE HTS | Syntetyczny estrowy | • Turbiny lotnicze i pochodne. | • Wzmocniona stabilność termiczna. | 25 | SAE AS5780 Class HPC • MIL-PRF-23699 F Class HTS • NATO CODE 0-154 |
| BIOPRESLIA HT | Nasycone estry syntetyczne | • Hydroelektrownie (turbiny i systemy hydrauliczne). | • Odporność na utlenianie. • Bardzo dobre właściwości antypienne, deemulgujące i uwalniania powietrza. • Dobra kompatybilność z elastomerami. • Biodegradowalny. | 22 do 100 | www.total.com/en/total-ecosolutions |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OLEJE DO HIPERSPRĘŻAREK

ORITES DS, TW and EDA są produktami specjalnie skomponowanymi do smarowania cylindrów hiper-sprężarek, a także spełniającymi podstawowe obowiązujące przepisy prawne podczas produkcji polimerów.

OLEJE DO HIPERSPRĘŻAREK

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORITES DS 270 | Syntetyczny PAG | • Smarowanie cylindrów (hiper-) sprężarek etylenu podczas produkcji polietylenu niskiej gęstości. | • Doskonałe właściwości smarowe. | 270 | ORITES TW NSF H1 ISO 6743-3: DGC EU 2011/10/EC Burckhardt Compression 220 ma certyfikat ISO 21469 |
| ORITES DS X |  | • Smarowanie cylindrów (hiper-) sprężarek etylenu podczas produkcji polietylenu niskiej gęstości i EVA. | • Ochrona przed korozją. |  |  |
| ORITES DS 270 D |  |  | • Uniknięcie problemów prepolimeryzacji. |  |  |
| ORITES TW 220 | Zagęszczony olej biały | • Smarowanie cylindrów (hiper-) sprężarek etylenu podczas produkcji polietylenu niskiej gęstości. | • Doskonałe właściwości smarowe. | 220 |  |
| ORITES TW 220 X |  | • Smarowanie cylindrów (hiper-) sprężarek etylenu podczas produkcji polietylenu niskiej gęstości i EVA. | • Ochrona przed korozją. |  |  |
| ORITES EDA 220 |  | • Cylindry hiper-sprężarek. • Przy produkcji EDA. | • Doskonałe właściwości smarowe. |  | ORITES EDA 220 ma certyfikat ISO 21469 |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OLEJE DO UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH

Oleje PNEUMA gwarantują właściwą eksploatację narzędzi pneumatycznych i zapewniają obniżoną konsumpcję oleju.

• Adhezyjność i kleisty charakter zapobiegają zanieczyszczeniu mgłą olejową.

• Doskonała odporność na obciążenia udarowe wskutek dodatków EP i dobrej ochrony przeciwzużyciowej.

• Właściwości usuwania wody i antyrdzewne.

OLEJE DO UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNEUMA | Mineralny | • Narzędzia pneumatyczne: pneumatyczne silniki udarowe, smarowniczki na przewodach lub rozpylacze w wiertarkach udarowych. | • Możliwe stosowanie w izolowanych pomieszczeniach: sztolnie, tunele. | 46 do 320 | ISO 6743-11 P |
| PNEUMA SY | Syntetyczny | • Izolowane akustycznie pneumatyczne narzędzia udarowe. • Zapobiega oblodzeniu. | • Można stosować w bardzo niskiej temperaturze. | 17 |  |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OLEJE PROCESOWE

Oleje białe FINAVESTAN są olejami głęboko oczyszczonymi, wskutek zastosowania dodatkowych procesów rafinacji, na które składają się zaawansowane technologicznie procesy oraz proces uwodornienia pod wysokim ciśnieniem. Oleje jakości medycznej spełniają wymagania farmaceutyczne, kosmetyczne i przemysłu rolno-spożywczego zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Oleje LYRAN są to techniczne oleje białe wysokiej czystości. Są one stosowane w wielu niespożywczych zastosowaniach jako środki smarne, jako plastyfikatory lub jako komponenty.

OLEJE BIAŁE I WAZELINY

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINAVESTAN A 50 B | Biały olej medyczny | • Przeznaczone do następujących przemysłów: – tworzyw sztucznych: plastyfikatory do PS i innych polimerów, do wszystkich opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, – farmaceutycznego: rozczynnik. | • Bardzo wysoka czystość. • Bezwonny, bezsmakowy, bezbarwny. • Nie zawiera siarki ani węglowodorów aromatycznych. | 7,5 | Zastosowanie tych olejów jest zależne od obowiązujących krajowych przepisów prawnych • Farmakopea Europejska • Farmakopea US, USA FDA: 21 CFR 178.3620 • (a), biały olej mineralny • NSF H1 |
| FINAVESTAN A 80 B |  |  |  | 15 |  |
| FINAVESTAN A 100 B |  |  |  | 23 |  |
| FINAVESTAN A 180 B |  |  |  | 29 |  |
| FINAVESTAN A 210 B |  |  |  | 40 |  |
| FINAVESTAN A 360 B |  |  |  | 70 |  |
| FINAVESTAN A 520 B |  |  |  | 100 |  |
| LYRAN C 80 B | Biały olej techniczny | • Olej procesowy lub surowiec do: – smarowania małych zespołów, – produkcja plastików, kauczuków i pestycydów, – składnik tuszy i olejów tekstylnych. | • Bardzo wysoka czystość. • Bezwonny, bezsmakowy, bezbarwny. • Nie zawiera siarki ani węglowodorów aromatycznych. | 15 | FDA, 21 CFR 178-3620 (b) |
| EMETAN M | Wazelina medyczna | • Przeznaczone głównie do przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego jako środek smarny lub surowiec. | • Bardzo wysoka czystość. • Bezwonny, bezsmakowy. |  | Zastosowanie tych wazelin jest zależne od obowiązujących krajowych przepisów prawnych • Tylko EMETAN M: Farmakopea Europejska, Francuska, Niemiecka i US. |
| EMETAN T | Wazelina |  |  |  |  |

OLEJE ROŚLINNE DO PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINATUROL K2 | W 100% roślinne Nie zawierają związków pochodzenia zwierzęcego ani GMO | • Do ciast i wypieków przemysłowych: do dzielarek ciasta i krajarek chleba. | • Ekonomiczny olej roślinny. • Nie wpływa na smak i zapach gotowego produktu. | 35 | NSF 3H Pomocnicze technologiczne środki do żywności z aprobatą DGCCRF (Francja) |
| FINATUROL D |  |  | • Wysokiej jakości produkt. • Zredukowane zużycie oleju. • Zredukowana podatność do tworzenia osadów. | 35 |  |
| FINATUROL HT |  | • Do ciast i wypieków przemysłowych: olej do wysokich temperatur, smarowania form do żywności. | • Mniejsze zużycie produktu. • Neutralny zapach i smak nie wpływa na gotowy produkt. • Łatwy w stosowaniu. | 100 | NSF 3H |

PROCESS OILS

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TORILIS | Czysty mineralny | • Olej procesowy do różnych przemysłów: kauczuki, plastiki, tekstylia (zmiękczanie), obróbka skóry, tusze drukarskie. • Środki antyzbrylające i tłumiące kurz lub środki przeciwkurzowe. | • Wysoki naturalny wskaźnik lepkości. • Doskonale nadaje się do mieszanek. | 32 do 500 |  |
| TORILIS HC | Mineralny hydrokrakowany |  | • Bardzo duży wskaźnik lepkości. • Większa czystość oleju w stosunku do standardowego oleju mineralnego: niższa zawartość siarki i aromatów. • Wysoko rafinowany olej: lepsza odporność na utlenianie oraz wyższa stabilność termiczna. | 14 32 100 |  |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OLEJE NOŚNIKI CIEPŁA

SERIOLA i JARYTHERM® są cieczami-nośnikami ciepła, które znajdują różnorodne zastosowanie: ogrzewanie domowych i przemysłowych obiektów, procesy produkcyjne w zakładach cementowych, papierniach, przemyśle chemicznym i przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz w instalacjach z kombinowanym cyklem grzania i chłodzenia.

SERIOLA i JARYTHERM® charakteryzują się:
• Wysoką stabilnością termiczną, co zapobiega tworzeniu się osadów i sadzy w układach.
• Dobrą zdolnością wymiany ciepła, która jest źródłem energooszczędności z powodu zredukowanego czasu nagrzewania się instalacji.
• Długim czasem pracy bez degradacji cieczy nawet przy temperaturach procesu sięgających +350°C.

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERIOLA 1510 | Mineralny | • Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem. | • Temperatura procesu < +310°C. (+330°C w cienkiej warstwie). | 30 | ISO 6743-12 L-QC |
| SERIOLA ETA | Mineralny | • Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem. | • Temperatura procesu < +310°C (+350°C w cienkiej warstwie). | 32 100 | ISO 6743-12 L-QC |
| TOTAL NEVASTANE HTF | Mineralny biały | • Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem. • Wiele procesów produkcyjnych w przemyśle rolno-spożywczym: łaźnie wodne, autoklawy, reaktory, piece, prasy i formy. | • Temperatura procesu < +310°C (+330°C w cienkiej warstwie). | 32 | NSF H1 & HT1 ISO 6743-12 L-QC ISO 21469 Halal, Kosher |
| SERIOLA DTH | Syntetyczny detergent | • Mycie na gorąco układów wymiany ciepła. • Mieszalny z mineralnymi nośnikami ciepła. | • Temperatura procesu około +270°C. • Bardzo wysoka stabilność termiczna. | 25 |  |
| JARYTHERM® DBT | Syntetyczny | • Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem. • Podstawowe zastosowania w przemyśle chemicznym i przetwórstwie tworzyw sztucznych. | • Temperatura procesu od 0°C do +350°C (+370°C w cienkiej warstwie). | 19 | ISO 6743-12 L-QD |
| JARYTHERM® BT 06 | Syntetyczny | • Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem. • Głównie do instalacji z kombinowanym cyklem grzania i chłodzenia. | • Temperatura procesu od -30°C do +280°C. • Temperatura w układach pod ciśnieniem < +350°C. | 4 | ISO 6743-12 L-QE |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

KONCENTRATY I PŁYNY CHŁODZĄCE

Produkty COOLELF są to płyny gotowe do użytku. Produkty COOLELF są to koncentraty (antyfryzy) do rozcieńczania wodą demineralizowaną. Chronią silniki przed zamarzaniem, przegrzaniem i korozją metalowych zespołów układu chłodniczego.
Właściwości eksploatacyjne produktów są wzmacniane dodatkami organicznymi.

Zapewniają one:
• Długi czas pracy płynu.
• Całkowite zachowanie właściwości antykorozyjnych, ponieważ nie następuje zużycie dodatków.
• Brak powstawania osadów, które ograniczają wydajność odprowadzania ciepła.

OLEJE ELEKTROIZOLACYJNE

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM | SPEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COOLELF SUPRA | Płyn gotowy do użycia | • Przemysłowe silniki Diesla i wszystkie typy silników benzynowych. | • Długi czas pracy. | -26°C | AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306,D 4656, D 4985 • BS 6580 • SAE J 1034 MWM (Deutz) • GE Jenbacher • Rolls-Royce • MTU |
| GLACELF SUPRA | Koncentrat |  |  | -20°C do -69°C zależnie od stopnia rozcieńczenia |  |
| COOLELF CHP SUPRA | Płyn gotowy do użycia | • Silniki w zakładach kogeneracji. • Zalecane w krajach lub warunkach gdzie ochrona przeciw zamarzaniu na poziomie -7°C jest wystarczająca. | • Długi czas pracy. • Lepsza zdolność odprowadzania ciepła. | -7°C | AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306, D 4985 • BS 6580, BS 5117 • SAE J 1034 MWM (Deutz) • GE Jenbacher |
| GLACELF CHP SUPRA | Koncentrat |  |  | -7°C do -15°C zależnie od stopnia rozcieńczenia |  |
| COOLELF SUPRA GF NP | Płyn gotowy do użycia | • Elektrownie atomowe. • Zalecany w krajach z zimnym klimatem. | • Długi czas pracy. • Lepsza ochrona przeciw zamarzaniu. | -37°C | AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306, D 4656, D 4985, D 5345 • BS 6580, BS 5117 • SAE J 1034 EDF PMUC • MTU |
| COOLELF MPG SUPRA | Płyn gotowy do użycia | • Przemysł rolno-spożywczy i farmaceutyczny, instalacje kogeneracji: obieg grzania i chłodzenia. | • Płyn na bazie glikolu monopropylenowego. | -26°C | AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 4656 • BS 6580 |
| GLACELF MPG SUPRA | Koncentrat |  |  | -17°C do -38°C zależnie od stopnia rozcieńczenia | AFNOR NF R 15-601 • ASTM D 3306 |
| WT SUPRA | Wodny koncentrat specyficznych organicznych inhibitorów korozji i kawitacji | • Przemysłowe silniki Diesla i silniki benzynowe nie wymagające ochrony przed mrozem. | • Długi czas ochrony antykorozyjnej i antykawitacyjnej. • Optymalna zdolność wymiany ciepła. Składniki nie powodujące zanieczyszczenia. | – | MWM (Deutz) • Wärtsilä • Rolls-Royce: Bergen • GE Jenbacher |
| TOTAL NEVASTANE ANTIFREEZE | Płyn chłodzący na bazie MPG | • Układy chłodnicze, włącznie z produkcją napojów, lodów i obróbką mrożonej żywności. | • Odporny na zamarzanie: -15°C do -40°C zależnie od stopnia rozcieńczenia. • Specjalna ochrona stopów i metalowych elementów przed korozją. |  | NSF HT1 |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

DETERGENTY I ŚRODKI MYJĄCE

Produkty FINASOL są środkami odtłuszczającymi stosowanymi do mycia silników i wielu rożnych zespołów. Ich właściwości umożliwiają usuwanie smarów i nierozpuszczalnych osadów na zespołach bez wpływu na myte elementy.

Detergenty FINADET są przeznaczone do mycia stref produkcyjnych, zalecane są do stosowania w przemyśle rolno-spożywczym oraz do trudnego mycia wszelkiego typu zabrudzeń.

ROZPUSZCZALNIKI

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | GĘSTOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINASOL BAC | Szybko odparowujący środek odtłuszczający | • Odtłuszczanie zespołów mechanicznych: obrabianych części, podwozi, obrabiarek, łożysk, przekładni zębatych, filtrów, form wtryskowych. • Przygotowanie powierzchni przed montażem. | • Szybkie odparowanie. • Kompatybilny ze wszystkimi metalami, większością plastików i elastomerami. | 785 |  |
| FINASOL HD | Specjalny emulgujący węglowodorowy środek odtłuszczający | • Mycie wszystkich silników: samochodowych, ciężarowych, żeglarskich. | • Kompatybilny z większością plastików i elastomerów. | 805 |  |
| FINASOL FPI | Środek syntetyczny węglowodorowy Nie zawiera aromatów Nie zawiera benzenu | • Rozpuszczalnik i środek czyszczący przeznaczony do przemysłu rolno-spożywczego: do elementów maszyn, podwozi, łożysk, tłoków, filtrów, łańcuchów. | • Bezzapachowy. • Kompatybilny z metalami, szkłem, ceramiką, materiałami kompozytowymi, większością termoplastików oraz termo utwardzaczami niewrażliwymi na organiczne rozpuszczalniki. | 742 | NSF K1 |
| FINASOL MF | Emulgujący środek odtłuszczający | • Wielofunkcyjny. | • Prowadzi do całkowitej emulgacji zanieczyszczeń olejowych i separacji nierozpuszczalnych składników. | 809 |  |
| FINASOL BIO | Środek odtłuszczający stężony lub rozcieńczony 100% baza roślinna Nie zawiera VOC | • Mycie wszystkich silników, eliminacja paliw i żywic, usuwanie smoły, bitumów, mycie podłóg. | • Bezwonny, biodegradowalny i nie toksyczny. • Nie agresywny względem elastomerów oraz plastików. |  | Łatwo biodegradowany zgodnie z testem OECD 301 B Całkowicie biodegradowalny zgodnie z testem OECD 302 C |

DETERGENTY

| PRODUKT | NATURA | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | GĘSTOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINADET MF | Super stężony detergent | • Trudne mycie: metalowe części, plastiki, pasy przenośników, zbiorniki, karoserie samochodowe, maszyny myjące szczotkowe lub inne, podłogi. | • Bardzo aktywny do każdego rodzaju zabrudzenia: oleje, smary, woski, szlamy i substancje nieorganiczne. | 1089 |  |
| FINADET FPI | Specjalny detergent do przemysłu rolno-spożywczego | • Środek odtłuszczający i myjący do przemysłu rolno-spożywczego, elementy metalowe i plastikowe, pojazdy przeznaczone do transportu produktów spożywczych. | • Spełnia wymagania przemysłu spożywczego. | 1086 | NSF A1 Zapach miętowy |
| FINADET SW | Specjalny detergent do maszyn myjących | • Specjalistyczne mycie części w zamkniętych myjkach. | • Automatyczny. • Nie pieni się. | 742 |  |
| CLEANER F & V | Dodatek myjący | • Środek czyszczący do wszelkiego rodzaju systemów: hydraulicznych, przekładniowych, maszyn papierniczych, wymienników ciepła. | • Wysokie właściwości myjące i dyspergujące. • Zalecany do stosowania tam, gdzie występują problemy z lakami. | 52 (F) 173 (V) |  |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Smary

- Litowo – wapniowe

- Kompleksowe litowe

- Kompleksowe glinowe

- Poliuretanowe

- Kompleksowe sulfonianu wapnia

- Wapniowe

- Smary specjalne

- Automatyczne smarowniczki

SMARY LITOWO/WAPNIOWE

MULTIS i LICAL są wielofunkcyjnymi smarami na bazie mydła litowo/wapniowego. Dostępne są w klasach konsystencji NLGI od 000 do 3, z lub bez dodatków stałych.

Smary MULTIS i LICAL zostały opracowane aby zapewnić dobrą ochronę przeciw: zużyciu, rdzy i wymywaniu wodą. MULTIS i LICAL pozwalają na racjonalizację zasobów magazynowych i redukcję kosztów konserwacji.

SMARY LITOWO/WAPNIOWE

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | KLASA NLGI | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMPERATUR PRACY | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| MULTIS 2 | Wielofunkcyjny smar do aplikacji w przemyśle i motoryzacji. | Kompatybilny z większością typowych smarów na bazie mydła. | Li/Ca | 2 | 120 | -25°C do +120°C | L-XBCEA 2 | K2K-25 |
| MULTIS 3 |  |  |  | 3 | 120 | -20°C do +120°C | L-XBCEA 3 | K3K-20 |
| MULTIS EP 000 | Smar do centralnego systemu smarowania i przekładni zębatych. | Dobra pompowalność. Wydłużony czas pracy zespołów dzięki dobrej wytrzymałości filmu smarowego | Li/Ca | 000 | 150 | -30°C do +100°C | L-XCBEB 000 | GP000G-30 |
| MULTIS EP 00 |  |  |  | 00 | 150 | -30°C do +100°C | L-XCBEB 00 | GP000G-30 |
| MULTIS EP 0 |  |  |  | 0 | 150 | -30°C do +120°C | L-XCBEB 0 | MP0K-30 |
| MULTIS EP 1 | Wielofunkcyjny smar EP odpowiedni do wielu aplikacji w przemyśle i samochodach. | Umożliwia racjonalizację zapasów i upraszcza działania konserwacyjne. | Li/Ca | 1 | 150 | -30°C do +120°C | L-XBCEB 1 | KP1K-30 |
| MULTIS EP 2 |  |  |  | 2 | 150 | -25°C do +120°C | L-XBCEB 2 | KP2K-25 |
| MULTIS EP 3 |  |  |  | 3 | 150 | -20°C do +120°C | L-XBCEB 3 | KP2K-20 |
| MULTIS MS 2 | Wielofunkcyjny smar EP do zastosowań pod obciążeniem, gdy występują obciążenia udarowe i wibracje. | Zawiera 1% MoS2. Zapobiega zatykaniu i zalepianiu systemu. | Li/Ca | 2 | 150 | -25°C do +130°C | L-XBCEB 2 | MPF2K-25 |
| MULTIS XHV 00 | Wielofunkcyjny smar EP do zastosowań pod obciążeniem, przy wolnych prędkościach i przy ryzyku wypłukania wodą. | Wyjątkowa adhezyjność umożliwia redukcję czasu przeznaczonego na konserwację i przestoje. | Li/Ca | 00 | 500 | -20°C do +100°C | L-XBBHB 00 | KP00H-20 |
| MULTIS XHV 2 | Wielofunkcyjny smar EP do zastosowań pod obciążeniem, przy wolnych prędkościach i przy ryzyku wypłukania wodą. Przede wszystkim odpowiedni do smarowania siodła w zastosowaniach transportowych. |  | Li/Ca | 2 | 1300 | -20°C do +120°C | L-XBCHB 2 | KP2K-20 |
| MULTIS ZS 000 | Syntetyczny, wielofunkcyjny smar do centralnych układów smarowania, gdy wymagana jest klasa NLGI 00 lub 000. Typowo do centralnego układu smarowania podwozi pojazdów, ciężarówek i maszyn budowlanych. | Bardzo dobra pompowalność, nawet w bardzo niskich temperaturach. MAN-Willy Vogel-MB. | Li/Ca | 00 – 000 | 42 | -45°C do +120°C | L-XECFB 00/000 | MP00/000K-45 |
| MULTIS XLT 2 | Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar do bardzo szybkoobrotowych mechanizmów i/lub do bardzo niskich temperatur. | Ułatwia start w bardzo niskich temperaturach. Zmniejszone zużycie energii ze względu na niski moment obrotowy. Umożliwia osiągnięcie bardzo wysokich współczynników szybkości. Kompatybilny z plastikami. | Li/Ca | 2 | 18 | -60°C do +120°C | L-XECEA 2 | K2K-60 |
| LICAL EP 2 | Wielofunkcyjny smar EP zalecany do zastosowań przemysłowych włącznie z aplikacjami pod obciążeniem. | Dobra odporność na wymywanie wodą. Umożliwia racjonalizację zapasów. Upraszcza działania konserwacyjne. | Li/Ca | 2 | 190 | -25°C do +130°C | L-XBDHB 2 | KP2K-25 |
| LICAL MS 2 | Smar wielofunkcyjny EP, zalecany do zastosowań przemysłowych, gdzie występują obciążenia udarowe i wibracje, praca w niezwykle trudnych warunkach (woda, pył). | Zawiera 3% MoS2. Bardo dobra odporność na wysokie obciążenia i obciążenia udarowe. Bardzo dobra adhezyjność do powierzchni metalowych. | Li/Ca | 2 | 210 | -20 do +130°C | L-XBCHB 2 | KPF2K-20 |
| BIOMULTIS EP 2 | Wielofunkcyjny, biodegradowalny smar EP dla zastosowań przemysłowych i morskich, wymagających akceptacji środowiskowych (EAL – Environmentally Acceptable Lubricants). | Biodegradowalność zgodna z OECD 301-B (> 60%). Smary EAL zgodny z EPA 2013 Vessel General Permit (VGP). Dobra odporność na wodę. | Li | 2 | 150 | -30°C do +140°C | L-XCEEB 2 | KP2K-30 |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SMARY KOMPLEKSOWE LITOWE

MULTIS COMPLEX są to wysokiej jakości smary na bazie kompleksowego mydła litowego. Ich formulacja wzbogacona jest o wysokowydajne dodatki zapewniające znakomitą ochronę sprzętu.

Gama smarów MULTIS COMPLEX jest doskonałym wyborem do pracy w ciężkich warunkach w obecności ekstremalnych temperatur, dużych obciążeń oraz zanieczyszczonego środowiska (woda, kurz).

SMARY KOMPLEKSOWE LITOWE

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | KLASA NLGI | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMPERATUR PRACY | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| MULTIS COMPLEX EP 2 | • Wielofunkcyjny smar EP, do wysokich obrotów. • Do łożysk kół, łożysk kulkowych, łożysk rolkowych, łożysk ślizgowych, uszczelnień. | • Bardzo dobra stabilność mechaniczna i termiczna. • Umożliwia racjonalizację zapasów i uproszczenie konserwacji. | Li kompleksowy | 2 | 165 | -20°C do +160°C | L-XBEHB 2 | KP2P-20 |
| MULTIS COMPLEX EP 3 |  |  | Li kompleksowy | 3 | 165 | -20°C do +160°C | L-XBDHB 3 | KP3N-20 |
| MULTIS COMPLEX HV 2 | • Wielofunkcyjny smar EP, do aplikacji pod obciążeniem. • Do łożysk kół, łożysk kulkowych, łożysk rolkowych, łożysk ślizgowych, uszczelnień… |  | Li kompleksowy | 2 | 340 | -30°C do +160°C | L-XBEHB 2 | KP2P-30 |
| MULTIS COMPLEX HV 2 MOLY | • Smar EP do ekstremalnie obciążonych zastosowań w wysokich temperaturach. | • Zawiera 3% MoS2. • Dobra odporność na wymywanie wodą. • Ogranicza zużycie, rdzewienie oraz korozję. | Li kompleksowy | 2 | 340 | -30°C do +160°C | L-XCEHB 2 | KPF2P-30 |
| MULTIS COMPLEX XHV2 MOLY | • Smar EP szczególnie zalecany do wolno poruszających się obciążonych łożysk oraz mechanizmów przesuwnych zwłaszcza w górnictwie. | • Zawiera 3% MoS2. • Ogranicza zużycie, rdzewienie oraz korozję. • Bardzo dobra odporność na wymywanie wodą. • Doskonała odporność na obciążenia i obciążenia udarowe. | Li kompleksowy | 2 | 800 | -20°C do +160°C | L-XDEHB 2 | KPF2P-20 |
| MULTIS COMPLEX SHD 00 | • Bardzo wysokiej jakości syntetyczny, półpłynny smar EP. Odpowiedni do smarowania obudowanych przekładni. | • Zredukowane zużycie przekładni ze względu na doskonałe właściwości EP. • Niskie tarcie wewnętrzne cieczy powoduje oszczędności energii i wydłuża czas pracy łożysk nawet przy wysokich temperaturach. | Li kompleksowy | 00 | 460 | -50°C do +160°C | L-XEEHB 00 | KP00P-50 |
| MULTIS COMPLEX SHD 32 | • Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar, do smarowania łożysk pracujących w szerokim zakresie temperatur. | • Znakomite właściwości w niskich i wysokich temperaturach. • Poprawa sprawności mechanicznej. • Długa żywotność. | Li kompleksowy | 2 | 32 | -50°C do +160°C | L-XEEHB 2 | KP2P-50 |
| MULTIS COMPLEX SHD 100 | • Syntetyczny smar EP odpowiedni do szybko obrotowych łożysk takich jak łożyska silników elektrycznych. |  | Li kompleksowy | 2 | 100 | -50°C do +160°C | L-XEEHB 2 | KP2P-50 |
| MULTIS COMPLEX SHD 220 | • Wielofunkcyjny, syntetyczny smar EP odpowiedni do ciężkich zastosowań w przemyśle i motoryzacji. | • Znakomite właściwości w niskich i wysokich temperaturach. • Poprawa sprawności mechanicznej. • Długa żywotność. | Li kompleksowy | 2 | 220 | -40°C do +160°C | L-XEEHB 2 | KP2P-40 |
| MULTIS COMPLEX SHD 460 | • Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar, od wolnych do umiarkowanych prędkości, do szerokiego zakresu temperatur i dużych obciążeń. Zalecany do przemysłu papierniczego. |  | Li kompleksowy | 1.5 | 460 | -40°C do +160°C | L-XEEHB 1/2 | KP1/2P-40 |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SMARY KOMPLEKSOWE GLINOWE

Smary COPAL na bazie kompleksowego mydła glinowego charakteryzują się doskonałą adhezyjnością do metalowych powierzchni. Natura kompleksowego mydła glinowego nadaje smarom bardzo dobrą odporność na wymywanie wodą.

Gama smarów Gama smarów COPAL rekomendowana jest do zastosowań przy dużych obciążeniach.

SMARY KOMPLEKSOWE GLINOWE

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | KLASA NLGI | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMP. PRACY | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| COPAL EP 00 | • Wielofunkcyjny i adhezyjny smar EP do wysokich temperatur. • Odpowiedni do zastosowań z obciążeniami udarowymi, ruchomych dźwigów, pras. | • Bardzo dobra adhezja do powierzchni metalowych. | Al kompleks | 00 | 165 | -20°C do +150°C | L-XBDEB 00 | KP00N-20 |
| COPAL EP 2 | • Wielofunkcyjny i adhezyjny smar EP do wysokich temperatur. • Odpowiedni do zastosowań z obciążeniami udarowymi, łożysk, mocno obciążonych przekładni, ruchomych dźwigów, pras. | • Bardzo dobra adhezja do powierzchni metalowych. | Al kompleks | 2 | 165 | -20°C do +150°C | L-XBDHB 2 | KP2N-20 |
| COPAL MS 2 | • Wielofunkcyjny i adhezyjny smar EP do zastosowań z obciążeniami udarowymi i z wibracjami, do szerokiego zakresu temperatur. • Odpowiedni do warunków smarowania granicznego. | • Zawiera 2,5% MoS2. • Dobra adhezja do powierzchni metalowych. • Dobra odporność na wodę. | Al kompleks | 2 | 165 | -20°C do +150°C | L-XBDEB 2 | KPF2N-20 |
| COPAL GEP 0 | • Wielofunkcyjny i adhezyjny smar EP do dużych obciążeń i wysokich temperatur. • Zalecany do smarowania otwartych przekładni, szczególnie w okresie docierania. | • Zawiera 10% grafitu. • Dobra adhezja do powierzchni metalowych. • Stałe dodatki zapewniają znaczące wydłużenie czasu pracy zespołów. | Al kompleks | 0 | 750 | -20°C do +150°C | L-XBDHB 0 | OGPF0N-20 |
| COPAL OGL 0 | • Wielofunkcyjny i adhezyjny smar EP do dużych obciążeń i wysokich temperatur. • Zastosowanie w cementowniach: otwarte przekładnie zębate napędów pieców i młynów. • Zastosowanie w cukrowniach: otwarte przekładnie w młynach do rozdrabniania trzciny cukrowej. | • Zawiera 8% grafitu i 1% MoS2. • Dwa rodzaje stałych dodatków, zmniejszają współczynnik tarcia, ograniczają zużycie, szczególnie blisko wierzchołka zęba i podstawy zęba, zmniejszając zużycie energii. • Bardzo dobra odporność na wodę. | Al kompleks | 0-00 | > 1000 | -20°C do +150°C | L-XBDHB 0/00 | OGPF0/ 00N-20 |
| COPAL OGL 2 | • Wysoko adhezyjny smar EP, do wysokich obciążeń i wysokich temperatur. • Opracowany specjalnie do smarowania otwartych przekładni, gdy wymagana jest klasa smaru NLGI 2. |  | Al kompleks | 2 | > 1000 | -15°C do +150°C | L-XBDHB 2 | OGPF2N-15 |
| COPAL SPRAY | • Adhezyjny smar EP do smarowania przegubów, przekładni otwartych i lin. | • Zawiera 10% grafitu. • Umożliwia stosowanie miejscowe na każdy rodzaj powierzchni. | Al kompleks | 1 |  | -30°C do +120°C | Aerozol |

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | KLASA NLGI | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMP. PRACY | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | REJESTRA -CJA | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| TOTAL NEVASTANE XMF 00 | • Wielofunkcyjny, adhezyjny smar dostosowany do wysokich i średnich prędkości w przemyśle spożywczym. • Łożyska toczne i ślizgowe – wysoka i średnia prędkość. • Sprzęt do zgniatania. | • Bardzo dobra adhezja do powierzchni metalowych. • Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją oraz odporność na wodę. | Al kompleks | 00 | 120 | -20°C do +150°C | NSF H1 ISO 21469 KOSHER HALAL | L-XBDFA00 | K00N-20 |
| TOTAL NEVASTANE XMF 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | L-XBDFA0 | K0N-20 |
| TOTAL NEVASTANE XMF 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | L-FXBDFB1 | KP1N-20 |
| TOTAL NEVASTANE XMF 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | L-XBDFB2 | KP2N-20 |
| TOTAL NEVASTANE 2 PLUS | • Wielofunkcyjny, adhezyjny smar dostosowany do przemysłu spożywczego gdzie wymagana jest wysoka adhezyjność. • Łożyska toczne i ślizgowe – wysoka i średnia prędkość. • Sprzęt do zgniatania. | • Doskonała adhezyjność. • Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją oraz odporność na wodę. | Al kompleks | 2 | 150 | -20°C do +150°C | NSF H1 ISO 21469 KOSHER HALAL |  |  |
| TOTAL NEVASTANE HD2T | • Wielofunkcyjny lepki smar dostosowany do przemysłu spożywczego, do kontaktu z wodą. • Nadaje się do łożysk obciążonych, butelkowania oraz sprzętu do zgniatania. | • Zawiera dodatki PTFE. • Wyjątkowa adhezja do powierzchni metalowych. • Doskonała odporność na wymywanie wodą. • Doskonała ochrona przeciwzużyciowa. • Niski współczynnik tarcia. | Al kompleks | 2 | 150 | -20°C do +150°C | NSF H1 ISO 21469 KOSHER HALAL | L-XBDFB2 | KP2N-20 |
|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |

SMARY POLIURETANOWE

Smary ALTIS są to produkty najwyższej jakości, zapewniają długi okres pracy nawet w ekstremalnie wysokich temperaturach. Oparte są na zagęszczaczu poliuretanowym, który jest idealny do wysokich prędkości obrotowych oraz wysokich temperatur.

Gama ALTIS jest szczególnie odpowiednia do układów napełnianych na cały okres pracy lub do długich okresów smarowania.

SMARY POLIURETANOWE

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | KLASA NLGI | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMP. PRACY | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| ALTIS EM 2 | • Wysokiej jakości smar do wysokich temperatur i wysokich prędkości. • Typowo stosowany do smarowania łożysk silników elektrycznych. | • Redukcja poziomu wibracji. • Mniejsze zużycie energii. • Umożliwia wydłużenie okresów smarowania. | Poliuretan | 2 | 110 | -20°C do +180°C | L-XBFHA 2 | KP2R-20 |
| ALTIS MV 2 | • Wysokiej jakości smar do wysokich prędkości i do obciążeń od średnich do wysokich. • Typowo stosowany w łożyskach wentylatorów, łożyskach wałeczkowych układach sterowania w suchych sekcjach papierni. | • Redukcja poziomu wibracji. • Mniejsze zużycie energii. • Umożliwia wydłużenie okresów smarowania. • Dopuszczony do pracy nieciągłej. | Poliuretan | 2 | 160 | -20°C do +160°C | L-XBEEB 2 | KP2P-20 |
| ALTIS SH 2 | • Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar do szerokiego zakresu temperatur oraz dużych prędkości obrotowych łożysk silników elektrycznych. • Specjalnie opracowany do pierwszego napełnienia układów wymagających długotrwałego smarowania. | • Redukcja poziomu wibracji. • Mniejsze zużycie energii. • Umożliwia wydłużenie okresów smarowania. • Pozwala osiągnąć bardzo wysokie prędkości w szerokim zakresie temperatur. | Poliuretan | 2 | 80 | -40°C do + 180°C | L-XDFEB 2 | KP2R-40 |
| ALTIS HV 1 | • Smar EP do wysokich temperatur i dużych obciążeń. • Zalecany do segmentu ciągłego odlewania i pras do pelletowania. | • Redukcja poziomu wibracji. • Dla szerokiego zakresu temperatur. | Poliuretan | 1 | 500 | -20°C do + 180°C | L-XBFEB2 | KP2R-20 |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SMARY KOMPLEKSOWE SULFONIANU WAPNIA

Gama smarów CERAN to produkty wytworzone w technologii opracowywanej przez TOTAL przez wiele lat. Opierają się na kompleksowym sulfonianie wapnia, który zapewnia znakomitą odporność na wodę, zużycie, obciążenia oraz zapewnia stabilność mechaniczną.

Smary CERAN znajdują zastosowanie przy dużych obciążeniach w szerokim zakresie temperatur. Gama smarów CERAN to produkty wybierane przez wiele branż na całym świecie ze względu na ich reputację dotyczącą wyjątkowej wydajności, jakości oraz niezawodności.

SMARY MINERALNE

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | KLASA NLGI | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMP. PRACY | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| CERAN XM 100 | • Wielofunkcyjny smar EP do wysokich prędkości w szerokim zakresie temperatur. • Zalecany do przemysłu papierniczego do wysokich prędkości. • Zastosowania mocno obciążone i terenowe w inżynierii lądowej i przemyśle. | • Doskonała odporność na wodę. • Nadaje się do zastosowań z wysokimi prędkościami. • Umożliwia wydłużenie okresów smarowania. | Kompleks sulfonian Ca | 1.5 | 100 | -30°C do +180°C | L-XCFIB 1/2 | KP1/2R-30 |
| CERAN XM 220 | • Wysokiej jakości wielofunkcyjny smar EP. • Zastosowania przemysłowe z obciążeniami udarowymi nawet w środowiskach z ostrymi wymaganiami (woda, kurz, wysoka temperatura). • Odpowiedni do smarowania procesów ciągłego odlewania i walców w stalowniach oraz łożysk w wilgotnych i suchych (walce filcowe) sekcjach w papierniach. | • Doskonała odporność na wodę. • Nadaje się do zastosowań z wysokimi prędkościami. • Umożliwia wydłużenie okresów smarowania. • Umożliwia racjonalizację zapasów magazynowych. | Kompleks sulfonian Ca | 1.5 | 220 | -30°C do +180°C | LXCFIB 1/2 | KP1/2R-30 |
| CERAN XM 220 MOLY | • Wysokiej jakości wielofunkcyjny smar EP. Do zastosowania w samochodach ciężarowych oraz w aplikacjach przemysłowych, kopalniach w strefach od umiarkowanej do ciepłej. • Zalecany tam, gdzie występują obciążenia nawet w środowiskach z ostrymi wymaganiami (wstrząsy, woda, kurz). | • Zawiera 5% MoS2. • Zastosowanie do dużych obciążeń. • Doskonała odporność na wodę. • Wzmocnione właściwości antykorozyjne. | Kompleks sulfonian Ca | 1.5 | 220 | -30°C do +180°C | L-XCFIB 1/2 | KP1/2R-30 |
| CERAN XM 320 (ex CERAN PM) | • Wysokiej jakości wielofunkcyjny smar EP przeznaczony do smarowania łożysk przemysłowych pracujących w wysokich temperaturach oraz pod dużymi obciążeniami w suchej i mokrej części maszyn papierniczych. | • Doskonała odporność na wodę. • Zastosowanie do dużych obciążeń. • Doskonałe własności przeciwutleniające oraz antykorozyjne. | Kompleks sulfonian Ca | 1.5 | 320 | -25°C do +180°C | L-XBFIB 1/2 | KP1/2R -25 |
| CERAN XM 460 | • Wysokiej jakości wielofunkcyjny smar EP do dużych obciążeń w przemyśle przy wysokich temperaturach.. • Zalecany do smarowania łożysk w przemyśle stalowym i papierniczym, smarowania pras twardych granulatów drzewnych i wszystkich aplikacji przemysłowych, gdzie występują ciężkie warunki (woda, kurz). | • Znakomita odporność na wodę. • Zastosowanie do dużych obciążeń. • Umożliwia wydłużenie okresów smarowania. • Wzmocnione właściwości antykorozyjne. | Kompleks sulfonian Ca | 1.5 | 460 | -25°C do +180°C | L-XBFIB 1/2 | KP1/2R-25 |
| CERAN XM 720 | • Wysokiej jakości wielofunkcyjny smar EP do dużych obciążeń w przemyśle przy wysokich temperaturach. • Wymagające zastosowania przemysłowe (wysokie obciążenia, wysoka temperatura, woda, kurz). • Specjalnie opracowany do ekstremalnie obciążonych zastosowań, takich jak przemysł stalowy. | • Znakomita odporność na wodę. • Zastosowanie do bardzo dużych obciążeń. • Umożliwia wydłużenie okresów smarowania. • Wzmocnione właściwości antykorozyjne. | Kompleks sulfonian Ca | 1.5 | 720 | -25°C do +180°C | L-XBFHB 1/2 | KP1/2R-25 |

SMARY SYNTETYCZNE

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | KLASA NLGI | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMP. PRACY | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| CERAN XS 80 | • Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar EP. Zaprojektowany do aplikacji z wysokimi prędkościami, przy szerokim zakresie temperatur. • Odpowiedni do bardzo niskich temperatur. | • Doskonała odporność na wodę. • Wydłuża czas eksploatacji smarowanych elementów. • Zmniejszone zużycie energii. | Kompleks sulfonian Ca | 1.5 | 80 | -55°C do +180°C | L-XEFFB 1/2 | KP1/2R-55 |
| CERAN XS 320 | • Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar EP. Zaprojektowany do aplikacji z wysokimi prędkościami, przy szerokim zakresie temperatur, w trudnych warunkach. |  | Komplrks sulfonian Ca | 1.5 | 320 | -40°C do +180°C | L-XDFFB 1/2 | KP1/2R-40 |
| CERAN XS 40 MOLY | • Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar EP. Zaprojektowany do aplikacji w ciężkim sprzęcie w warunkach arktycznych. • Rekomendowany do zastosowań w motoryzacji oraz przemyśle, w tym w górnictwie. | • Zawiera 5% MoS2. • Znakomita odporność na obciążenie i wstrząsy. • Doskonała odporność na wodę. • Odpowiedni dla bardzo niskich temperatur. | Kompleks sulfonian Ca | 1.5 | 40 | -60°C do +180°C | L-XEFFB 1/2 | KP1/2R-60 |

SMARY SPECJALNE

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | KLASA NLGI | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMP. PRACY | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| CERAN CA | • Półpłynny adhezyjny smar EP do lin metalowych, szyn, wciągarek, łańcuchów. | • Znakomita odporność na wodę. • Wydłużony czas pracy zespołów. | Kompleks sulfonian Ca | 0 | 325 | -25°C do +150°C | L-XBDIB 0 | OGPON-25 |
| CERAN AD PLUS | • Wysoce adhezyjny smar EP dostosowany do trudnych warunków. • Zalecany do lin metalowych. • Odpowiedni do cementowni, kopalni, żwirowni, prac portowych. |  | Kompleks sulfonian Ca | 0.5 | > 1700 | -20°C do +150°C | L-XBDIB 0 | OGPON-20 |
| CERAN ST 2 | • Wysoce adhezyjny smar EP, dostosowany do obecności wody, wysokich temperatur i wysokich obciążeń. • Odpowiedni do wielu zastosowań w przemyśle (zwijarki, walcarki), porty i nabrzeża (kable, przekładnie, łożyska mimośrodowe). • Brak znaczącej utraty konsystencji nawet po kontakcie smaru z dużą ilością wody. | • Bardzo dobra adhezja do powierzchni metalowych. • Zapewnia znaczne wydłużenie czasu pracy podzespołów. | Kompleks sulfonian Ca | 2 | 180 | -25°C do + 180°C | L-XBFIB 2 | KP2R-25 |
| CERAN GEP | • Adhezyjny, półpłynny smar EP, przystosowany do wysokich temperatur i dużych obciążeń. • Do przekładni zębatych i innych przekładni. • Do otwartych przekładni zębatych, w cukrowniach do mielenia trzciny cukrowej. | • Zawiera 6,5% grafitu oraz 1% MoS2. • Dobra adhezyjność. • Zapewnia znaczne wydłużenie czasu pracy podzespołów. | Kompleks sulfonian Ca | 0 | 695 | -25°C do + 180°C | L-XBFHB 0 | OGPF0R-25 |
| CERAN MS | • Wielofunkcyjny smar EP do bardzo wysokich obciążeń i bardzo wysokich temperatur, do pracy przy obciążeniach udarowych i wibracyjnych. | • Zawiera 2% MoS2. • Zapewnia znaczne wydłużenie czasu pracy podzespołów. • Bardzo dobra adhezyjność. | Kompleks sulfonian Ca | 1.5 | 650 | -20°C do + 180°C | L-XBFHB 1/2 | KPF1/2R-20 |

Smary TOTAL NEVASTANE XS są specjalnie zaprojektowane dla przemysłu spożywczego. Wysokiej jakości produkty zapewniają ochronę i wydłużają czas pracy podzespołów przy jednoczesnym zabezpieczeniu łańcucha produkcyjnego.

Smary TOTAL NEVASTANE XS mają rejestrację NSF H1 oraz certyfikaty KOSHER i HALAL. Smary te są produkowane zgodnie z normą ISO 21469. Gama TOTAL NEVASTANE XS występuje w różnych wariantach lepkości olejów bazowych.

SMARY DO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | KLASA NLGI | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMP. PRACY | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | REJESTRA -CJA | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| TOTAL NEVASTANE XS 80 | • Wysokiej jakości syntetyczny smar EP, odpowiedni do dużych prędkości i bardzo niskich temperatur z zastosowaniem w przemyśle spożywczym. • Łożyska w niskich temperaturach. • Sterylizatory, tunele mrożące. | • Odpowiedni do bardzo niskich temperatur. • Doskonała odporność na wodę. • Zapewnia znaczne wydłużenie czasu pracy podzespołów. • Zredukowane zużycie energii. | Kompleks sulfonian Ca | 1.5 | 80 | -55°C do +180°C | NSF H1 ISO 21469 KOSHER HALAL | L-XEFFB 1/2 | KP1/2R-55 |
| TOTAL NEVASTANE XS 220 | • Wysokiej jakości wielofunkcyjny syntetyczny smar EP z zastosowaniem w przemyśle spożywczym w szerokim zakresie temperatur. • Łożyska pod dużymi obciążeniami i wstrząsami. |  | Kompleks sulfonian Ca | 1.5 | 220 | -40°C do +180°C | NSF H1 ISO 21469 KOSHER HALAL | L-XDDIB 1/2 | KP1/2R-40 |
| TOTAL NEVASTANE XS 320 | • Wysokiej jakości syntetyczny smar EP z zastosowaniem w przemyśle spożywczym przy dużym obciążeniu. • Zalecany do maszyn peletujących. • Łożyska pod dużymi obciążeniami i wstrząsami. |  | Kompleks sulfonian Ca | 1.5 | 320 | -40°C do +180°C | NSF H1 ISO 21469 KOSHER HALAL | L-XDFFB 1/2 | KP1/2R-40 |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SMARY WAPNIOWE

SMARY NA MYDLE WAPNIOWYM

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | KLASA NLGI | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMP. PRACY | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| BIOMERKAN RS | • Wodoodporny biodegradowalny smar. • Zalecany do gospodarki morskiej i rolnictwa. | • Ostateczna biodegradowalność zgodnie z OECD 301-B (> 60%). • Spełnia kryteria BLUE ANGEL, atest nr 11273. • Dobra odporność na wymywanie wodą. | Ca | 3 | 32 | -20°C do + 90°C | L-XBBEA 3 | ME3E-20 |
| BIOADHESIVE PLUS | • Biodegradowalny smar o doskonałej adhezyjności, odpowiedni do aplikacji przemysłowych i morskich. Spełnia wymagania środowiskowe (EAL). • Odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z wodą (łańcuchy Galla). | • Ostateczna biodegradowalność zgodnie z OECD 301-B (> 60%). • Smar EAL zgodnie z EPA 2013 Vessel General Permit (VGP). • Nierozpuszczalny w wodzie. • Doskonałe właściwości antykorozyjne nawet w obecności wody morskiej. | Ca | 1 | 320 | -20°C do + 90°C | L-XBBIA 1 | ME1E-20 |
| BIO OG PLUS | • Wysoko adhezyjny, biodegradowalny smar EP. Odpowiedni do aplikacji przemysłowych i morskich. Spełnia wymagania środowiskowe (EAL). • Zalecany do otwartych przekładni. | • Ostateczna biodegradowalność zgodnie z OECD 301-B (> 60%). • Dobra odporność na wymywanie wodą. • Doskonałe właściwości antykorozyjne nawet w obecności wody morskiej. | Ca | 0.5 | 1000 | -20°C do + 90°C | L-XBBIB0/1 | OGE0/1E-20 |

SMARY DO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | KLASA NLGI | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMP. PRACY | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | REJESTRA -CJA | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| TOTAL NEVASTANE MP 1.5 (ex AXA GR 1) | • Wielofunkcyjny smar EP do łożysk w przemyśle spożywczym. • Odpowiedni do pras peletujących. | • Ochrona przed korozją nawet w obecności wody. • Wydłużony czas pracy sprzętu. • Skuteczny w wilgotnym środowisku. | Ca kompleks | 1.5 | 150 | -20°C do +150°C | NSF H1 ISO 21469 KOSHER HALAL | L-XBDIB 1/2 | KP1/2N-20 |

SMARY SPECJALNE

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | KLASA NLGI | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMP. PRACY | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| CALORIS 23 | • Smar dostosowany do wysokich temperatur i do niskich prędkości. | • Odporny na kwasy i zasady. | Bentonit | 2.5 | 500 | -15°C do +160°C | L-XAEEA 2/3 | M2/3P-15 |
| CALORIS MS 23 | • Smar dostosowany do wysokich temperatur, niskich prędkości, wysokich obciążeń i ryzyka obciążeń udarowych. | • Zawiera 1% MoS2. • Odporny na kwasy i zasady. | Bentonit | 2.5 | 500 | -15°C do +160°C | L-XAEEA 2/3 | MF2/3P-15 |
| MARSON SY 00 | • Smar syntetyczny dostosowany do dużych obciążeń. • Do przekładni ślimakowych, przekładni obudowanych lub ściśle dopasowanych urządzeń. | • Oparty na bazie olejowej PAG. • Znaczna redukcja współczynnika tarcia. • Wydłużony czas pracy sprzętu. | Li | 00 | 145 | -35°C do +130°C | L-XCCEB 00 | GPGP00K-35 |
| MARSON SY 2 | • Smar syntetyczny dostosowany do dużych obciążeń. • Do zastosowań w kontakcie z dozownikami ciekłych produktów naftowych. | • Oparty na bazie olejowej PAG. • Odporny na wymywanie przez węglowodory. | Li | 2 | 145 | -40°C do +120°C | L-XDCEA 2 | MPPG2K-40 |
| SPECIS CU | • Smar zapobiegający zapiekaniu, do zespołów gwintowanych pracujących w bardzo trudnych warunkach korozyjnych, pary wodnej, gazów. | • Zawiera dodatek miedzi. • Zapobiega zapiekaniu. • Łatwy demontaż zespołów w wilgotnej atmosferze lub wilgotnym środowisku. | Bentonit | 1 | 500 | -20°C do + 300°C | L-XBGBB 1 | MPF1U-20 |
| AXA GA 3 | • Smar do uszczelek autoklawów, reaktorów pod ciśnieniem lub próżnią, w przemyśle chemicznym lub innym. | • Wydłużony czas pracy sprzętu. • Wpływa na szczelność sprzętu. • NSF H1. | Ca | 3 | 69 | 0°C do +100°C | L-XABGA 3 | K3G 0 |
| STATERMIC XHT | • Specjalny smar na bazie związków fluorowych do bardzo wysokich temperatur i od średnich do wysokich obciążeń. | • Zredukowany współczynnik tarcia większości skojarzeń plastikowych i metalowych. • Wydłużony czas pracy smarowanych zespołów. | Fluor | 2 | 150 | -25°C do + 250°C | L-XBGDB 2 | KFKP2U-25 |
| STATERMIC NR | • Specjalny smar na bazie związków fluorowych do wysokich temperatur, odporny na mocne kwasy, związki halogenowe, alkohole, utleniacze i promieniowanie. | • Ochrona smarowanych części nawet w obecności kwasów i halogenowanych alkoholi, utleniaczy lub obecności promieniowania. • NSF H1. | Fluor | 2 | 375 | -25°C do + 250°C | L-XBGDB 2 | KFKP2U-25 |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

AUTOMATYCZNE SMAROWNICZKI

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | KLASA NLGI | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMP. PRACY | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM Pakiet startowy | • Jedno punktowa, automatyczna, elektro-mechaniczna smarowniczka, wielokrotnego użytku. • Ciśnienie wyciskania smaru 10 bar. | • Zasięg do 2 metrów od punktu smarowania. • Ustawienie programu smarowania, co 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. • Certyfikacja ATEX. | Do stosowania z wkładami TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM 240cm3: CERAN XM 220, NEVASTANE XS 80 i ALTIS SH 2. |
| TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM WKŁAD ALTIS SH 2 | Bardzo wysokiej jakości syntetyczny smar do szerokiego zakresu temperatur oraz dużych prędkości obrotowych łożysk silników elektrycznych. • Specjalnie opracowany do smarowania silników elektrycznych i wentylatorów przy zastosowaniu automatycznych smarowniczek TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM. | • Autonomiczne smarowanie w miejscach niedostępnych lub zespołów, które wymagają częstego smarowania. | Poliuretan | 2 | 80 | -40°C do +180°C | L-XDFEB 2 | KP2R-40 |
| TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM WKŁAD CERAN XM 220 | • Wysokiej jakości wielofunkcyjny smar EP. • Odpowiedni do smarowania przenośników, szyn, łańcuchów przy zastosowaniu automatycznych smarowniczek TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM. |  | Kompleks sulfonian Ca | 1.5 | 220 | -30°C do +180°C | LXCFIB1/2 | KP1/2R-30 |
| TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM WKŁAD TOTAL NEVASTANE XS 80 | • Wysokiej jakości syntetyczny smar EP, odpowiedni do dużych prędkości i szerokiego zakresu temperatur. • Zalecany do przemysłu spożywczego i/lub do bardzo niskich temperatur, przy zastosowaniu automatycznych smarowniczek TOTAL AUTOMATIC GREASE SYSTEM. |  | Kompleks sulfonian Ca | 1.5 | 80 | -55°C do +180°C | L-XEFFB1/2 | KP1/2R-55 |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Obróbka metali

- Oleje do obróbki skrawaniem

- Emulsje – wodne ciecze obróbcze

- Ciecze do obróbki elektroerozyjnej

- Formowanie metali

- Oleje do hartowania

- Oleje do walcowania

- Oleje do ochrony czasowej

- Smarowanie obrabiarek

OBRÓBKA SKRAWANIEM / OLEJE DO OBRÓBKI SKRAWANIEM

Oleje VALONA przeznaczone są do wielu rodzajów obróbki, od niezbyt trudnej do bardzo wymagających operacji. Gwarantują one wysoki poziom właściwości eksploatacyjnych będąc zarazem przyjaznym dla środowiska, w ich składzie nie ma związków chloru.

VALONA HC jest kompletną gamą olejów obróbczych opartych na bazie olejów hydrokrakowanych. Dzięki swojej przejrzystej i bezwonnej naturze, nie wpływa negatywnie na stanowisko pracy.

OLEJE DO OBRÓBKI TRUDNEJ

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALONA MS 5009 HC | Żelazne i nieżelazne | Precyzyjne toczenie i wiercenie stopów miedzi i aluminium, stali niskowęglowej i średnio do wysokowęglowej. | Doskonałe zdolności chłodzące. | 9 | ISO-L-MHE |
| VALONA MS 5020 HC |  | Precyzyjne toczenie, frezowanie i rutynowa obróbka stopów miedzi, aluminium, stali niskowęglowej i średnio do wysokowęglowej. | Produkt wielofunkcyjny. | 21 |  |

OLEJE DO OBRÓBKI BARDZO TRUDNEJ

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALONA MS 7009 HC | Żelazne i nieżelazne | Obróbka stali począwszy od stali nierdzewnych, ekstra węglowych, specjalnych i żaroodpornych. | Wysoka wydajność w wielu różnych aplikacjach, włącznie z biomedycznymi i aeronautycznymi. | 10 | ISO-L-MHE |
| VALONA MS 7023 HC |  |  |  | 23 |  |
| VALONA MS 7116 HC |  |  | Rekomendowany do obróbki tytanu. | 16 |  |
| VALONA ST 9013 HC | Żelazne | Głębokie wiercenie, gwintowanie stali, wiercenie, rozwiercanie stali stopowej i nierdzewnej, frezowanie obwiedniowe i wiórkowanie, szybkie (VG 13) i wolne (VG 37) przeciąganie. | Olej typu Premium do najbardziej wymagających zastosowań. | 13 | ISO-L-MHF |
| VALONA ST 9122 HC |  |  |  | 20 |  |
| VALONA ST 9037 HC |  |  |  | 42 |  |
| VALONA BR 9015 HC | Żelazne | Szybkie przeciąganie wysoko stopowych stali i wszystkie trudne operacje. | Wyjątkowe wykończenie przy operacji przeciągania. | 15 | ISO-L-MHF |

OLEJE DO SZLIFOWANIA I DOCIERANIA

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALONA seria GR 3000 HC | Żelazne i nieżelazne | Honowanie i superfinishing stali wysokowęglowych. | Ekonomiczny produkt. Nieznaczny zapach. Półprzezroczysty. Niska lotność. | 3, 5, 8 | ISO-L-MHA |
| VALONA seria GR 5000 HC |  | Honowanie i superfinishing z silnymi właściwościami myjącymi zaadaptowanymi do osełki z węglika krzemu lub gładzenia kół zębatych. |  | 5 | ISO-L-MHE |
| VALONA seria GR 7000 HC |  | Operacje szlifowania, jak np. szlifowanie przekładni (VG 7 lub 12) lub szlifowanie wysokostopowych stali (VG 22). | Optymalny do wymagających operacji szlifowania. | 7, 12, 22 | ISO-L-MHF |
| VALONA seria GR 9000 HC |  | Szlifowanie żłobień. |  | 18 | ISO-L-MHB |

OLEJE DO MIKROSKRAWANIA

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALONA MQL 3036 | Żelazne i nieżelazne | Mikro natrysk. Szczególnie nadaje się do frezowania, wiercenia, gwintowania, rozwiercania i piłowania. | Mikro natrysk. Szczególnie nadaje się do frezowania, wiercenia, gwintowania, rozwiercania i piłowania. Czystsze maszyny i miejsce pracy. Eliminacja kosztów odrzutów produkcyjnych. Lepszy proces odzysku wiórów. Biodegradowalny. | 36 | ISO-L-MHB |
| VALONA MQL 3046 |  |  |  | 46 | ISO-L-MHB |
| VALONA MQL 5035 | Żelazne i nieżelazne | Trudna i bardzo trudna obróbka wysoko węglowej i bardzo wysoko węglowej stali, stali nierdzewnej, tytanu i stopów tantalu. | Zmniejszone zużycie płynu. Czyste maszyny i miejsce pracy. Eliminacja kosztów odrzutów produkcyjnych. Lepszy proces odzysku wiórów. | 35 | ISO-L-MHE |
| VALONA GLASSCUT | Szkło | Obróbka szkła. | Doskonałe wykończenie powierzchni. Bardzo płynny produkt. Niskie zużycie. Wydłuża czas pracy narzędzi. | 2.4 | ISO-L-MHA |

WIELOFUNKCYJNE OLEJE DO OBRÓBKI SKRAWANIEM I SMAROWANIA

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALONA MS 3040 HC | Żelazne i nieżelazne | Smarowanie operacji obróbczych i narzędzi. | Rekomendowany do stali niskowęglowej i automatowej. | 40 | ISO-L-MHE |
| VALONA MS 5032 HC |  |  | Rekomendowany do obróbki kół zębatych. DIN 51502 HLPD 32 (właściwości myjące). ISO/TR 3498-1986 HG 32 | 32 |  |
| VALONA MS 7046 HC |  |  | Obróbka skrawaniem wszystkich metali, w tym stali żaroodpornej i tytanu. Zalecane do operacji gwintowania. | 46 |  |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OBRÓBKA SKRAWANIEM / WODNE CIECZE OBRÓBCZE (EMULSJE)

TOTAL oferuje szeroką gamę wodnych cieczy obróbczych:

Gama SERADE zawiera dodatki uszlachetniające dodawane do cieczy obróbczej w trakcie eksploatacji. Użyte w odpowiednim czasie, dodatki te pozwalają wydłużyć czas pracy wodnych cieczy obróbczych podczas eksploatacji.

MAKROEMULSJE

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | HSE | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LACTUCA LT 3000 | Żelazne i nieżelazne | Klasyczna obróbka. | Ekonomiczna formuła. Nie plami metali zawierających miedź. |  | ISO-L-MAA |
| LACTUCA WBA 5400 |  | Obróbka klasyczna i trudna. | Nie plami metali zawierających miedź. Specjalnie przeznaczony do sytuacji, gdzie istnieją ostre wymagania względem bezpieczeństwa (HSE). | Nie zawiera amin. | ISO-L MAF |
| LACTUCA WBF 9400 |  | Obróbka klasyczna i trudna. | Dedykowany do trudnej obróbki. |  | ISO-L MAF |

MIKROEMULSJE – CZĘŚCIOWO SYNTETYCZNE

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | HSE | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPIRIT 3000 | Żelazne | Szlifowanie i klasyczna obróbka metali miękkich. | Ekonomiczna formuła. Szczególnie dedykowany do obróbki żeliwa. Czystość maszyny dzięki działaniu detergentów. |  | ISO-L-MAE |
| SPIRIT 5000 | Żelazne i nieżelazne | Szlifowanie i klasyczna obróbka. | Wielofunkcyjny produkt (metale, operacje obróbcze). |  | ISO-L-MAF |
| SPIRIT WBA 5600 |  | Klasyczna obróbka. | Wielofunkcyjny produkt (metale, operacje obróbcze). Nie plami metali zawierających miedź. Specjalnie przeznaczony do sytuacji, gdzie istnieją ostre wymagania względem bezpieczeństwa (HSE). | Nie zawiera amin. | ISO-L-MAF |
| SPIRIT WBF 7200 |  | Klasyczna i trudna obróbka. | Wielofunkcyjny produkt (metale, operacje obróbcze). Dedykowany do trudnej obróbki. |  | ISO-L-MAF |

ROZPUSZCZALNE CIECZE SYNTETYCZNE

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | HSE | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VULSOL MSF 5200 | Żelazne i nieżelazne | Szlifowanie | Produkt transparentny – łatwiejsze warunki obróbki. Szczególnie dedykowany do operacji szlifowania. |  | ISO-L-MAG |
| VULSOL MSF 7200 |  | Klasyczna obróbka i szlifowanie. | Produkt transparentny – łatwiejsze warunki obróbki. Produkt wielofunkcyjny. |  | ISO-L-MAH |
| VULSOL WBF 7219 |  | Trudna obróbka i szlifowanie. | Produkt transparentny – łatwiejsze warunki obróbki. Produkt wielofunkcyjny. Specjalnie przeznaczony do sytuacji, gdzie istnieją ostre wymagania względem bezpieczeństwa (HSE). |  | ISO-L-MAH |
| VULSOL GLASSCUT | Szkła optyczne i plastikowe | Klasyczna obróbka i szlifowanie. | Produkt transparentny – łatwiejsze warunki obróbki. Produkt wielofunkcyjny. |  | ISO-L-MAH |

MAKROEMULSJE DO PIŁOWANIA TWARDYCH MATERIAŁÓW

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | HSE | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRANITCUT 5000 | Mineralny koncentrat rozpuszczalny w wodzie | Stworzony do piłowania ceramiki, granitu za pomocą diamentowej tarczy, drutu i kabla oraz pobierania próbek rdzeniowych z bloków granitowych. | Stopień zużycia: 2%. | 20 | ISO-L-MAB |

Gama SERADE zawiera dodatki uszlachetniające dodawane do cieczy obróbczej w trakcie eksploatacji. Użyte w odpowiednim czasie, zgodnie z zaleceniem technicznego doradcy, dodatki te pozwalają wydłużyć czas pracy wodnych cieczy obróbczych podczas eksploatacji.

DODATKI USZLACHETNIAJĄCE W CZASIE EKSPLOATACJI

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI |
| --- | --- | --- | --- |
| SERADE AFM EMULSION | Żelazne i nieżelazne | Antypienny: wydajnie likwiduje pianę podczas stosowania. Zalecany tylko do LACTUCA, SPIRIT. | Redukuje pianę powstającą podczas pracy (wysokie ciśnienie natryskowe, ciągły przepływ cieczy w maszynie, itp.). |
| SERADE AFM SYNTHETIC |  | Antypienny: wydajnie likwiduje pianę podczas stosowania. Zalecany tylko do VULSOL. |  |
| SERADE WQ PLUS |  | Jakość wody: pozwala uniknąć pienienia spowodowanego zbyt miękką wodą. Uwaga, czas pracy tego dodatku jest ograniczony. | Zwiększa twardość wody. |
| SERADE WQ MINUS |  | Jakość wody: pozwala uniknąć powstawania twardych, białych osadów ze zbyt twardej wody. |  |
| SERADE WQ BUFFER |  | Jakość wody: zapobiega spadkowi pH. | Zwiększa pH, poprawiając tym samym właściwości antykorozyjne i stabilność biologiczną produktu. |
| SERADE ACR FERROUS | Żelazne | Antykorozja: zapobiega korozji części żelaznych. | Poprawia właściwości antykorozyjne cieczy względem metali żelaznych. |
| SERADE ACR NON FERROUS | Nieżelazne | Antykorozja: zapobiega korozji części nieżelaznych. | Poprawia właściwości antykorozyjne cieczy względem metali nieżelaznych. |
| SERADE AW EMULSION | Żelazne i nieżelazne | Przeciwzużyciowy: zapobiega zużyciu wskutek tarcia części mechanicznych. Zalecany tylko do LACTUCA, SPIRIT. | Dodatek przeciwzużyciowy stosowany do wydłużenia czasu pracy narzędzi i uzyskania lepszego wykończenia powierzchni obrabianych elementów. |
| SERADE AW SYNTHETIC |  | Przeciwzużyciowy: zapobiega zużyciu wskutek tarcia części mechanicznych. Zalecany tylko do VULSOL. |  |
| SERADE STAB EMULSION |  | Stabilizator emulsji: zalecany tylko do LACTUCA, SPIRIT, w przypadku ostrego zanieczyszczenia smarami i olejami (często powodowane przez oleje obce). | Stabilizuje emulsję przez optymalizację dyspersji wodno-olejowej. |
| SERADE STAB SYNTHETIC |  | Stabilizator roztworu: zalecany tylko do VULSOL, w przypadku ostrego zanieczyszczenia smarami i olejami (często powodowane przez oleje obce). | Poprawia separację oleju od wody (rozbija emulsje, które mogłyby powstać). |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OBRÓBKA ELEKTROEROZYJNA

Gama DIEL są to produkty szczególnie dobrze dostosowane do obróbki elektroerozyjnej.
• Wąski zakres destylacji.
• Brak związków aromatycznych.
• Wysoka temperatura zapłonu.
• Doskonała odporność na utlenianie.

Ciecze do obróbki elektroerozyjnej DIEL spełniają wymagania Europejskich Dyrektyw dotyczących emisji VOC (lotne związki organiczne). Stosowanie tych produktów przyczynia się do ciągłego doskonalenia inicjatyw w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (HSE).

OLEJE OBIEGOWE

| PRODUKT | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIEL MS 5000 | • Prace przygotowawcze i wykończenie częściowe. | • Płynny produkt. • Biodegradowalny. | 3,9 | ISO-L-MHA |
| DIEL MS 7000 | • Wykończenie częściowe i wykończenie kompleksowych form i precyzyjnych wymiarów. | • Bardzo płynny produkt, ułatwiający eliminację cząstek metali. • Spełniają standard NADCAP (DMP66). • Biodegradowalny. | 2,35 | ISO-L-MHA |
| DIEL MS 9000 | • Wykończenie kompleksowych form i precyzyjnych wymiarów. |  | 1,75 | ISO-L-MHA |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

FORMOWANIE / OLEJE DO FORMOWANIA

Gama MARTOL jest przeznaczona do smarowania w operacjach formowania na zimno metali żelaznych i nieżelaznych: tłoczenia, formowania, wykrawania, ciągnienia, ciągnienia drutu zależnie od zastosowanych produktów. Mając na uwadze zdrowie użytkowników i ochronę środowiska, proponujemy gamę produktów bezchlorowych. Właściwości produktów dotyczące higieny, zdrowia i środowiska (HSE) są wymienione w tablicach.

Oleje MARTOL gwarantują bardzo wysoki poziom właściwości smarnych, na czym zyskuje wydajność produkcji:
• Bardzo dobre wykończenie powierzchni tłoczonych elementów.
• Redukcja przestojów na konserwację.
• Dobre właściwości antykorozyjne.
• Łatwe do usunięcia.

OLEJE DO FORMOWANIA METALI – DO ŚREDNICH I TRUDNYCH OPERACJI, BEZ CHLORU

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | HSE | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARTOL AL | Nieżelazne | • Głębokie ciągnienie, ciągnienie drutu i rur. | • Dopasowany do aluminium. • Do -30% czasu odtłuszczania. | Nie zawiera chloru. | 20 60 150 | ISO-L-MHF |

OLEJE DO FORMOWANIA METALI – DO NAJTRUDNIEJSZYCH OPERACJI, BEZ CHLORU

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | HSE | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARTOL EP CF | Wszystkie żelazne i aluminium | • Do wszystkich trudnych operacji: głębokie ciągnienie, ciągnienie prętów, spęczanie na zimno. | • Bardzo dobre właściwości EP dla najtrudniejszych operacji. • Duży zakres lepkości do tworzenia wszystkich rodzajów kształtów i wszystkich grubości blach. | Nie zawiera chloru. | 5 65 100 235 405 | ISO-L-MHF |

OLEJE DO FORMOWANIA METALI – DO NAJTRUDNIEJSZYCH OPERACJI, FORMULACJA Z CHLOREM

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | HSE | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARTOL EP | Wszystkie żelazne i aluminium | • Do wszystkich trudnych operacji na twardej i nierdzewnej stali. | • Długołańcuchowe chlorowane parafiny, nie rakotwórcze. Zgodne z dyrektywą UE 67/ 548, w przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku. | Chlorowany. | 79 180 | ISO-L-MHF |

OLEJE DO FORMOWANIA METALI – PRODUKTY KLASY SPOŻYWCZEJ

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | HSE | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARTOL FMO CF | Aluminium | • Produkcja opakowań na żywność. | • Opracowany na bazie estrów. Zarejestrowany w NSF 3H. Odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością. |  | 15 75 235 |  |

OLEJE DO FORMOWANIA METALI – PRODUKTY SYNTETYCZNE – BEZ OLEJU MINERALNEGO

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | HSE | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARTOL SPIROLL SE | Stal, tytan, stal nierdzewna, inconel | • Wykonywanie śrub przez deformację: tłoczenie gwintu. | • Zwiększona żywotność narzędzi. • Doskonała jakość wykonania gwintu. • Nie zawiera grafitu – utrzymanie miejsca pracy w czystości. | Bez olejów mineralnych. | 68 100 |  |

PRODUKTY ODPAROWUJĄCE

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | HSE | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARTOL EV 10 CF | Żelazne i nieżelazne | • Lekkie operacje wykrawania i tłoczenia. • Do grubości od 0,2 do 0,5 mm. | • Bezwonny. • Doskonałej jakości film. | Nie zawiera: chloru, siarki. | 2,2 w 20°C | ISO-L-MHB150 |
| MARTOL EV 40 CF |  | • Cięcie stalowych i aluminiowych taśm. Trudniejsze tłoczenie. | • Do grubości < 1 mm. • Bezbarwny i bezwonny. • Formulacja uszlachetniona do bardziej trudnego tłoczenia. | Nie zawiera: chloru. | 2,05 w 20°C | ISO-L-MHC |
| MARTOL EV 45 |  | • Trudniejsze wykrawanie, tłoczenie. | • Odpowiedni do stali nierdzewnej. • Do grubości < 1 mm. • Niska pozostałość. | Chlorowany. | 2,8 w 20°C | ISO-L-MHF |
| MARTOL LVG 15 CF | Nieżelazne | • Dokładne tłoczenie, wykrawanie. • Do grubości < 0,3 mm. | • Nie plami aluminium. • Eliminacja pozostałości przez wygrzewanie. • Doskonałe rozprowadzanie się filmu. • Bezwonny. | Nie zawiera: chloru, siarki, związków aromatycznych. | 2,1 w 20°C | ISO-L-MHB |
| MARTOL LVG 25 CF | Żelazne i nieżelazne | • Średnie i trudne tłoczenie, wykrawanie. • Do grubości < 2 mm. | • Nie plami aluminium. • Eliminacja pozostałości przez wygrzewanie. • Doskonałe rozprowadzanie się filmu. • Bezwonny. | Nie zawiera chloru. | 2,3 w 20°C | ISO-L-MHF |

PRODUKTY ODPAROWUJĄCE BEZ VOC (LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH)

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | HSE | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARTOL EV 10 AQ | Aluminium, stal i stal nierdzewna | • Proste operacje formowania na cienkich arkuszach. | • Produkt niezawierający VOC o wysokiej temperaturze zapłonu dla zapewnienia lepszej jakości powietrza i poprawienia bezpieczeństwa w zakładzie. | Nie zawiera VOC. Nie zawiera chloru. | 3,8 do 20°C |  |
| MARTOL LVG 25 AQ |  | • Proste operacje formowania na cienkich arkuszach, wymaga wygrzewania w celu odtłuszczenia. | • Produkt niezawierający VOC o wysokiej temperaturze zapłonu dla zapewnienia lepszej jakości powietrza i poprawienia bezpieczeństwa w zakładzie. • Szczególnie polecany do formowania części później poddawanych lutowaniu. |  | 4,5 do 20°C |  |

EMULSJE OLEJOWE DO ODKSZTAŁCANIA

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | HSE | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARTOL SOLUBLE ST | Stale samochodowe, twarde stale oraz stopy aluminium | • Wytłaczanie matrycowe. • Cięcie. | • Pozwala na dostosowanie smarności do wymaganego poziomu. • Uproszczenie procesów smarowania w zakładzie. • Dobre właściwości eksploatacyjne z twardą wodą. • Pełna kompatybilność ze stalami pokrytymi cynkiem. • Zapobiega osadzaniu białej rdzy. | Nie zawiera chloru, formaldehydu. | 50 | ISO-L-MAD |

PRELUBES (OLEJE OCHRONNO SMARUJĄCE)

| PRODUKT | NATURA FILMU | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINAROL B 5746 | Mineralny koncentrat rozpuszczalny w wodzie | • Ochrona i procesy odkształcania od średnich do ciężkich blach stalowych pokrytych cynkiem. | • Wielofunkcyjny produkt, opracowany do przemysłu samochodowego i stalowego. | 9,75 | ISO-L-RC |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

HARTOWANIE / OLEJE DO HARTOWANIA

Oleje do hartowania DRASTA spełniają wszystkie wymagania obróbki termicznej dla każdego typu instalacji. Zestawione z wyselekcjonowanych olejów bazowych pod kątem ich wyjątkowej odporności na utlenianie, są one efektywnym sposobem w aspekcie kosztów, poprawienia mechanicznych właściwości komponentów.

OLEJE DO HARTOWANIA NA ZIMNO

| PRODUKT | TYP OBRÓBKI | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | V max SZYBKOŚĆ CHŁODZENIA | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRASTA C 1022 | Hartowanie na zimno | • Hartownie stali o dobrej hartowności. • Hartowanie stali węglowych lub stali węglo azotowanych. | • Hydrokrakowane oleje bazowe z wysoką odpornością na utlenianie i wysoką temperaturą zapłonu. • Brak oznaczenia H304. • Mniej substancji węglowych i pozostałości. | 53°C/s w 527°C | 22 | ISO-L-UHB |
| DRASTA C 5022 | Hartowanie częściowo przyspieszone na zimno | • Hartowanie stali o średniej do dobrej hartowności. |  | 86°C/s w 574°C | 22 | ISO-L-UHA |
| DRASTA C 7025 | Szybkie hartowanie na zimno | • Hartowanie stali o niskiej hartowności i wysokim początku przemiany martenzytycznej (Ms). |  | 102°C/s w 653°C | 25 | ISO-L-UHA |
| DRASTA C 9022 | Hartowanie częściowo na zimno | • Hartowanie stali o niskiej hartowności i wysokim początku przemiany martenzytycznej (Ms). |  | 113°C/s w 585°C | 22 | ISO-L-UHA |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

WALCOWANIE / OLEJE DO WALCOWANIA ALUMINIUM

Gama LUBRILAM jest przeznaczona do walcowania na zimno aluminium i ma zastosowanie w wielu aplikacjach od prac wstępnych do operacji wykończeniowych.
Oleje LUBRILAM spełniają specyfikacje międzynarodowe i są charakteryzowane przez:
• Zdolność do przenoszenia obciążeń.
• Zakres destylacji dostosowany do wymagań.
• Wysoką odporność na utlenianie.
• Dobrą rozpuszczalność dodatków.
• Nie plami aluminium.
• Brak aromatycznych związków, ma to wpływ na ochronę środowiska i zdrowie użytkowników.

OLEJE BAZOWE DO WALCOWANIA

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUBRILAM S 20 L | Aluminium | • Baza walcownicza do dublowania folii. | • Zapobiega sklejaniu się taśm. • Nieznaczny zapach. | 1,4 w 40°C | Spełnia wymagania: FDA CFR 178.3910 |
| LUBRILAM S 23 L |  | • Baza walcownicza do operacji częściowego wykończenia i wykończenia ostatecznego. | • Zdolność do przenoszenia obciążeń. | 2,7 w 40°C |  |
| LUBRILAM S 31 L |  | • Baza walcownicza wąsko frakcyjna do operacji częściowego wykończenia i wykończenia ostatecznego. | • Niskie straty na odparowanie. • Oszczędność energii na wyżarzanie. | 2,85 w 20°C 1,95 w 40°C |  |
| LUBRILAM S 40 L |  | • Baza walcownicza do wstępnych operacji. | • Zdolność do przenoszenia obciążeń, nieznaczny zapach. • Bardzo dobra stabilność termiczna i UV. | 3,6 w 20°C 2,4 w 40°C |  |
| LUBRILAM S 55 L |  | • Baza walcownicza do wstępnych operacji. | • Zdolność do przenoszenia obciążeń, nieznaczny zapach. • Bardzo dobra stabilność termiczna i UV. • Wydłużony czas pracy oleju walcowniczego. | 7 w 20°C 4,1 w 40°C |  |
| LUBRILAM S 60 L |  | • Baza walcownicza do wstępnych operacji. | • Zdolność do przenoszenia obciążeń, nieznaczny zapach. • Bardzo dobra stabilność termiczna i UV. | 11,0 w 20°C 6,0 w 40°C |  |

KONCENTRATY DODATKÓW

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUBRILAM C3 | Aluminium | • Koncentrat dodatków eksploatacyjnych typu alkoholowego poprawiających smarność bazy walcowniczej. | • Dobrze się rozpuszcza. • Łatwy w stosowaniu. INS H1 | 7,7 w 20°C | Spełnia wymagania: FDA CFR 178.3910 FDA 21 CFR 178.3570 |
| LUBRILAM C6 |  | • Koncentrat dodatków eksploatacyjnych typu estrowego poprawiających gładkość filmu bazy walcowniczej. | • Dobrze się rozpuszcza. • Łatwy w stosowaniu. INS H1 | 2,3 w 40°C |  |
| LUBRILAM C10 |  | • Koncentrat inhibitora utleniania pozwalający na wydłużenie czasu pracy oleju walcowniczego w eksploatacji. | • Dobrze się rozpuszcza. • Łatwy w stosowaniu. INS H1 | 2,7 w 40°C |  |

OLEJE PŁUCZKOWE

| PRODUKT | METALE | ZASTOSOWANIA | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUBRILAM CLEANER | Aluminium | • Olej do oczyszczania powietrza. | • Odporność na utlenianie. • Zdolność do odzyskiwania rozpuszczalnika. | 30,6 w 40°C | Systemy AIRPURE |
| LUBRILAM CLEANER H1 | Aluminium | • Olej do oczyszczania powietrza. | • Odporność na utlenianie. • Zdolność do odzyskiwania rozpuszczalnika. • Odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością. | 29,8 w 40°C | Systemy AIRPURE Spełnia wymagania: FDA CFR 178.3570 Rejestracja NSF H1 |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OCHRONA CZASOWA

Oleje OSYRIS są przeznaczone do ochrony części przed ryzykiem korozji podczas składowania i transportu. Można je nakładać na wszystkie metale żelazne, od żeliwa do stali stopowych. Wszystkie produkty OSYRIS można nanosić natryskowo lub przy użyciu pędzla.

Można je usuwać przy zastosowaniu rozpuszczalników i alkalicznych środków myjących.
• Trwałość w czasie: ochrona międzyoperacyjna z usuwaniem wody lub długotrwała ochrona.
• Natura i grubość filmu: olejowy, woskowy lub rozpuszczalnikowy.

OLEJE DO OCHRONY CZASOWEJ

| PRODUKT | RODZAJ FILMU | CZAS OCHRONY | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSYRIS Y 1000 | Oleisty | < 6 miesięcy | • Łatwe usuwanie. | ISO-L-RC |
| OSYRIS Y 4000 | Oleisty | 6 do 8 miesięcy | • Wzmocnione właściwości ochronne. | ISO-L-RD |
| OSYRIS DWX 3000 | Woskowy | 6 do 8 miesięcy | • Szybko schnący. • Łatwo usuwalny film. | ISO-L-REE |
| OSYRIS DWY 4000 | Woskowy | 6 do 8 miesięcy | • Wysoka temperatura zapłonu ogranicza ryzyko pożaru. | ISO-L-REE |
| OSYRIS DWY 6000 | Woskowy | 8 do 12 miesięcy | • Wysoka temperatura zapłonu ogranicza ryzyko pożaru. | ISO-L-REE |
| OSYRIS X 9100 | Lakier | > 18 miesięcy | • Produkt wysokiej jakości. | ISO-L-RF |
| OSYRIS DWL 3550 | Oleisty po odparowaniu rozpuszczalnika | 6 do 8 miesięcy | • Zupełny brak zapachu rozpuszczalnika. | ISO-L-REE |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SMAROWANIE OBRABIAREK

Gama DROSERA jest przeznaczona do smarowania obrabiarek. Dostępnych jest wiele klas lepkościowych, co pozwala na smarowanie różnorodnych zespołów mechanicznych:
• Bardzo wysoko obrotowe wrzeciona (klasa 2)
i wysoko obrotowe wrzeciona (klasy 5 do 22).
• Układy hydrauliczne (klasy 32 do 46).
• Prowadnice poziome i pionowe (klasy 68 do 220).

Oleje DROSERA oferują następujące korzyści:
• Wielofunkcyjność.
• Bardzo dobre właściwości EP.
• Doskonałe właściwości przeciw drganiom ciernym (stick- slip).
• Niski współczynnik tarcia.

OLEJE OBIEGOWE

| PRODUKT | RODZAJ FILMU | CZAS OCHRONY | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DROSERA MS | • Wielofunkcyjna gama do wszystkich zespołów obrabiarek zależnie od lepkości środka smarnego: hydraulika, prowadnice, przekładnie, wrzeciona, skrzynie posuwowe i przekładniowe. | • Szeroka gama zastosowań. | 2 do 220 | Zależnie od lepkości: ISO 6743-2: FD 2-5-10-15-22 • ISO 6743-4: HG 32-46 •ISO 6743-13: GA 68-100-150-220 • DIN 51502: CGLP 46-68-100-150-220 Cincinnati-Milacron: P-65, P-62, P-47, P-50, P-53, P-45 |
| DROSERA HXE 68 | • Środki smarne do prowadnic włącznie z okładzinami z żywic syntetycznych, skrzynie posuwowe i przekładniowe. | • Kompatybilny z cieczami obróbczymi, włącznie z cieczami na bazie wodnej. • Bardzo dobra adhezyjność. | 68 | ISO 6743-13: GB 68 • DIN 51524 Part 2: HLP 68 • DIN 51517 Part 3: CLP 68 • DIN 51502: CGLP 68 • AFNOR E 60203 HM 68, HG 68, G 68 • CETOP RP 91H, HM 68 Cincinnati-Milacron: P-47 |
| DROSERA HXE 220 | • Kompatybilny z cieczami obróbczymi nawet typu wodnego. | • Bardzo dobra adhezyjność. | 220 | ISO 6743-13: GB 220 • DIN 51502: CGLP 220 • AFNOR E 60203 G 220 Cincinnati-Milacron: P-50 |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lotnictwo

- Oleje do silników tłokowych

- Oleje przekładniowe

OLEJE DO SILNIKÓW TŁOKOWYCH

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | KLASA SAE | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- |
| AERO 80 | Czyste oleje mineralne do smarowania silników tłokowych pracujących w typowych warunkach. Smarowanie samolotów zabytkowych (samoloty bojowe z I i II wojny światowej). | 40 | SAE J 1966 • AIR 3560 • FAA AD 80-04-03 |
| AERO 100 |  | 50 |  |
| AERO 120 |  | 60 | SAE J 1899 • AIR 3560 • FAA AD 80-04-03 |
| AERO D 80 | Bezpopiołowe, dyspersyjne, jednosezonowe oleje mineralne do smarowania silników tłokowych w trudnych i bardzo trudnych warunkach. | 40 | SAE J 1899 • AIR 3570 |
| AERO D 100 |  | 50 |  |
| AERO D 120 |  | 60 |  |
| AERO XPD 80 | Nowa generacja bezpopiołowych, dyspersyjnych, jednosezonowych olejów mineralnych, ze specjalnie wzmocnionymi właściwościami przeciwzużyciowymi i antykorozyjnymi, przeznaczonych do wysokiej jakości lotniczych silników tłokowych. Oleje te zawierają dodatki przeciwzużyciowe podobne do TEXTRON Lycoming LW 16702. | 40 | SAE J 1899 • FAA AD 80-04-03 • Lycoming SI 1014M, SI 1409C, SB 446E, SB 471B • Continental motors SIL 16-2, M-0 |
| AERO XPD 100 |  | 50 |  |
| AERO XPD 120 |  | 60 |  |
| AERO DM 15W-50 | Bezpopiołowe, dyspergujące, wielosezonowe oleje do smarowania silników tłokowych pracujących w ciężkich i bardzo trudnych warunkach. Może być stosowany przez cały rok, w każdym klimacie. Oleje te zawierają dodatek przeciwzużyciowy podobny do TEXTRON Lycoming LW 16702. | 15W-50 | SAE J 1899 • FAA AD 80-04-03 • Lycoming SI 1014M, SI 1409C, SB 446E, SB 471B • Continental motors SIL 16-2, M-0 |
| AERO DM 20W-60 |  | 20W-60 | SAE J 1899 • Lycoming SI 1014M, SI 1409C, SB 446E, SB 471B |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OLEJE PRZEKŁADNIOWE

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- |
| AEROGEAR 823 | Olej mineralny do mocno obciążonych skrzyń przekładniowych, takich jak skrzynie przekładniowe w śmigłowcach. | 66 | FRANCJA: DCSEA 255/A US: MIL-PRF-6086E (medium grade) UK: DEF STAN 91-112/1 Joint Service Designation: OEP-70 Kod NATO: O-155 Aprobata AIRBUS HELICOPTERS |
| AEROGEAR 1032 | Olej mineralny do mocno obciążonych skrzyń biegów, takich jak najnowsza generacja skrzyń przekładniowych w śmigłowcach Eurocopter. | 60 | US: MIL-PRF-6086E (medium grade) UK: DTD 581 C grade OEP-70 Joint Service Designation: OEP-70 Kod NATO: O-155 Aprobata AIRBUS HELICOPTERS ECS 2199 |

PŁYN HYDRAULICZNY

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- |
| AEROHYDRAULIC 520 | System hydrauliczny pracujący przy: – wysokim ciśnieniu, – niskich i ekstremalnie niskich temperaturach. | 14 | FRANCJA: DCSEA 415/A (H-520) US: MIL-PRF-5606H UK: DEF STAN 91-48/1, standard grade Joint Service Designation: OM-18 Kod NATO: H-520 |

ŚRODEK SMARNY DO KONSERWACJI SILNIKÓW

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | LEPKOŚĆ | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- |
| AEROPROTECTIVE 219 | Olej mineralny do wewnętrznej konserwacji silników tłokowych. |  | FRANCJA: AIR 1503/B type A UK: DEF STAN 91-40/2 Joint Service Designation: PX-27 Kod NATO: C-615 |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TOTAL NEVASTANE (przemysł spożywczy)

- Oleje

- Smary

- Aerozole

- Produkty specjalne

OLEJE

Produkty TOTAL NEVASTANE to gama specjalnie dedykowana dla przemysłu przetwórstwa spożywczego i związanych z nim procesów takich jak pakowanie. Znajdują one również zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Produkty TOTAL NEVASTANE są zarejestrowane w programie NSF H1.

Zastosowanie ich jest niezbędne do zachowania najwyższego poziomu higieny zgodnie z HACCP.
TOTAL NEVASTANE jest produkowany w certyfikowanych fabrykach ISO 21469. Jest to dodatkowy dowód na to, że TOTAL stosuje najwyższe standardy higieny do produkcji środków smarnych NSF H1.

OLEJE

| PRODUKT | TYP | ZASTOSOWANIE | SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL NEVASTANE AW | Biały mineralny | • Układy hydrauliczne. • Smarowanie mgłą olejową. | • Bardzo dobra ochrona sprzętu przed zużyciem i korozją. • Wydłużony okres pracy sprzętu. • Mieszalny z olejami mineralnymi. | 22 do 68 | NSF H1 ISO 21469 ISO 6743-4 HM KOSHER HALAL |
| TOTAL NEVASTANE SH | Syntetyczny (PAO) | • Kompresory powietrza. • Pompy próżniowe. • Układy hydrauliczne, w szczególności te pracujące w niskich temperaturach. | • Szeroki zakres temperatur. • Bardzo wysoki poziom ochrony sprzętu. • Znacząco wydłużone okresy między wymianami oleju. • Wysoki wskaźnik lepkości. | 32 do 100 |  |
| TOTAL NEVASTANE EP | Półsyntetyczny | • Przekładnie. • Łożyska ślizgowe i rolkowe. • Łańcuchy i przenośniki taśmowe. | • Bardzo dobra ochrona przy wysokich obciążeniach. • Dostosowany do szerokiej gamy zastosowań. | 100 do 1000 | NSF H1 ISO 21469 ISO 6743-6 CKD KOSHER HALAL |
| TOTAL NEVASTANE XSH | Syntetyczny (PAO) | • Przekładnie. • Łożyska ślizgowe i rolkowe. • Łańcuchy i przenośniki taśmowe. • Prowadnice. | • Szeroki zakres temperatur. • Niskie temperatury rozruchu. • Doskonała ochrona sprzętu. • Znacząco wydłużone okresy między wymianami oleju. • Duże obciążenia. | 150 do 460 |  |
| TOTAL NEVASTANE SY | Syntetyczny (PAG) | • Łańcuchy w piecach z bardzo wysokimi temperaturami. • Sprzęt do butelkowania. • Przekładnie ślimakowe. | • Bardzo dobra stabilność termiczna. • Wysokie obciążenia. • Znacząco wydłużone okresy między wymianami oleju. • Wzmocnione właściwości EP. | 220 do 460 | NSF H1 |
| CHAIN OIL XT | Syntetyczny (Estry) | • Przenośniki taśmowe. • Łańcuchy pieców. • Mechanizmy przemysłowe pracujące w bardzo wysokich temperaturach. | • Bardzo dobra stabilność termiczna. • Niska lotność. • Bardzo dobre właściwości smarne. • Bardzo dobre właściwości adhezyjne. | 220 | NSF H1 KOSHER HALAL |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SMARY

Produkty TOTAL NEVASTANE to gama specjalnie dedykowana dla przemysłu przetwórstwa spożywczego i związanych z nim procesów takich jak pakowanie. Znajdują one również zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Produkty TOTAL NEVASTANE są zarejestrowane w programie NSF H1.

Zastosowanie ich jest niezbędne do zachowania najwyższego poziomu higieny zgodnie z HACCP.
TOTAL NEVASTANE jest produkowany w certyfikowanych fabrykach ISO 21469. Jest to dodatkowy dowód na to, że TOTAL stosuje najwyższe standardy higieny do produkcji środków smarnych NSF H1.

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | NLGI KLASA | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMPERA -TUR | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | REJE- STRACJA | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| TOTAL NEVASTANE XMF 00 | • Wielofunkcyjny, adhezyjny smar dostosowany do wysokich i średnich prędkości w przemyśle spożywczym. • Łożyska toczne i ślizgowe – wysoka i średnia prędkość. • Sprzęt do zgniatania. | • Bardzo dobra adhezja do powierzchni metalowych. • Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją oraz odporność na wodę. | Al komple -ksowy | 00 | 120 | -20°C do +150°C | NSF H1 ISO 21469 KOSHER HALAL | L-XBDFA00 | K00N-20 |
| TOTAL NEVASTANE XMF 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | L-XBDFA0 | K0N-20 |
| TOTAL NEVASTANE XMF 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | L-FXBDFB1 | KP1N-20 |
| TOTAL NEVASTANE XMF 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | L-XBDFB2 | KP2N-20 |
| TOTAL NEVASTANE 2 PLUS | • Wielofunkcyjny, adhezyjny smar dostosowany do przemysłu spożywczego, gdzie wymagana jest wysoka adhezyjność. • Łożyska toczne i ślizgowe – wysoka i średnia prędkość. • Sprzęt do zgniatania. | • Doskonała adhezyjność. • Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją oraz odporność na wodę. | Al komple -ksowy | 2 | 150 | -20°C do +150°C | NSF H1 ISO 21469 KOSHER HALAL |  |  |
| TOTAL NEVASTANE HD2T | • Wielofunkcyjny lepki smar dostosowany do przemysłu spożywczego, do kontaktu z wodą. • Nadaje się do łożysk obciążonych, butelkowania oraz sprzętu do zgniatania. | • Wielofunkcyjny lepki smar dostosowany do przemysłu spożywczego, do kontaktu z wodą. • Nadaje się do łożysk obciążonych, butelkowania oraz sprzętu do zgniatania. • Zawiera dodatki PTFE. • Wyjątkowa adhezja do powierzchni metalowych. • Doskonała odporność na wymywanie wodą. • Doskonała ochrona przeciwzużyciowa. • Niski współczynnik tarcia. | Al komple -ksowy | 2 | 150 | -20°C do +150°C | NSF H1 ISO 21469 KOSHER HALAL | L-XBDFB2 | KP2N-20 |

SMARY KOMPLEKSOWE SULFONIANU WAPNIA

| PRODUKT | ZASTOSOWANIA | ZALETY | ZAGĘ- SZCZACZ | NLGI KLASA | LEPKOŚĆ OLEJU | ZAKRES TEMPERA -TUR | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | REJE- STRACJA | ISO 6743-9 | DIN 51502 |
| TOTAL NEVASTANE XS 80 | • Wysokiej jakości syntetyczny smar EP, odpowiedni do dużych prędkości i bardzo niskich temperatur z zastosowaniem w przemyśle spożywczym. • Łożyska w niskich temperaturach. • Sterylizatory, tunele mrożące. | • Odpowiedni do bardzo niskich temperatur. • Doskonała odporność na wodę. • Zapewnia znaczne wydłużenie czasu pracy podzespołów. • Zredukowane zużycie energii. | Komple -ksowy sulfonian Ca | 1.5 | 80 | -55°C do +180°C | NSF H1 ISO 21469 KOSHER HALAL | L-XEFFB 1/2 | KP1/2R-55 |
| TOTAL NEVASTANE XS 220 | • Wysokiej jakości wielofunkcyjny syntetyczny smar EP z zastosowaniem w przemyśle spożywczym w szerokim zakresie temperatur. • Łożyska pod dużymi obciążeniami i wstrząsami. |  |  | 1.5 | 220 | -40°C do +180°C | NSF H1 ISO 21469 KOSHER HALAL | L-XDDIB 1/2 | KP1/2R-40 |
| TOTAL NEVASTANE XS 320 | • Wysokiej jakości syntetyczny smar EP z zastosowaniem w przemyśle spożywczym przy dużym obciążeniu. • Zalecany do maszyn peletujących. • Łożyska pod dużymi obciążeniami i wstrząsami. |  |  | 1.5 | 320 | -40°C do +180°C | NSF H1 ISO 21469 KOSHER HALAL | L-XDFFB 1/2 | KP1/2R-40 |
| TOTAL NEVASTANE MP 1.5 (ex AXA GR 1) | • Wielofunkcyjny smar EP do łożysk w przemyśle spożywczym. • Odpowiedni do pras peletujących. | • Ochrona przed korozją nawet w obecności wody. • Wydłużony czas pracy sprzętu. • Skuteczny w wilgotnym środowisku. | Ca komple -ksowy | 1.5 | 150 | -20°C do +150°C | NSF H1 ISO 21469 KOSHER HALAL | L-XBDFB2 | KP2N-20 |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

AEROZOLE

Produkty TOTAL NEVASTANE to gama specjalnie dedykowana dla przemysłu przetwórstwa spożywczego i związanych z nim procesów takich jak pakowanie. Znajdują one również zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Produkty TOTAL NEVASTANE są zarejestrowane w programie NSF H1.

Zastosowanie ich jest niezbędne do zachowania najwyższego poziomu higieny zgodnie z HACCP.
TOTAL NEVASTANE jest produkowany w certyfikowanych fabrykach ISO 21469. Jest to dodatkowy dowód na to, że TOTAL stosuje najwyższe standardy higieny do produkcji środków smarnych NSF H1.

AEROZOLE

| PRODUKT | TYP | ZASTOSOWANIE | ZALETY | ZAKRES TEMPERATUR | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL NEVASTANE LUBE AEROSOL | Wielofunkcyjny przezroczysty olej adhezyjny | • Małe maszyny wymagające smarowania prawie codziennie. • Przenośniki i szyny. • Maszyny pakujące. • Łożyska ślizgowe i rolkowe. | • Wyjątkowa adhezja do powierzchni metalowych. • Odporny na wodę, parę wodną oraz atmosferę słabych kwasów i zasad. • Kompatybilny z większością elastomerów i plastików. | -20°C do +150°C | NSF H1 |
| TOTAL NEVASTANE GREASE AEROSOL | Wodoodporny smar, Al. kompleksowy | • Łożyska, haki, sprężyny, łańcuchy, szyny i narzędzia. | • Doskonała odporność na wodę i parę. • Wyjątkowa adhezja do powierzchni metalowych. • Odporny na detergenty. | -20°C do +150°C | NSF H1 |
| TOTAL NEVASTANE SILICONE SAFEGARD | Wielofunkcyjny olej silikonowy | • Małe maszyny i łańcuchy pracujące w bardzo wysokich temperaturach. • Łańcuchy w piecu. • Taśmy i szyny. | • Bardzo szeroki zakres temperatur pracy. • Właściwości izolacyjne, przeciwrdzewne i przeciwkorozyjne. • Spray bez gazu (technologia Safegard) dla ochrony środowiska. | -40°C do +200°C | NSF H1 • KOSHER |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PRODUKTY SPECJALNE

Produkty TOTAL NEVASTANE to gama specjalnie dedykowana dla przemysłu przetwórstwa spożywczego i związanych z nim procesów takich jak pakowanie. Znajdują one również zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Produkty TOTAL NEVASTANE są zarejestrowane w programie NSF H1.

Zastosowanie ich jest niezbędne do zachowania najwyższego poziomu higieny zgodnie z HACCP.
TOTAL NEVASTANE jest produkowany w certyfikowanych fabrykach ISO 21469. Jest to dodatkowy dowód na to, że TOTAL stosuje najwyższe standardy higieny do produkcji środków smarnych NSF H1.

PRODUKTY SPECJALNE

| PRODUKT | TYP | ZASTOSOWANIE | ZALETY | ISO VG | SPECYFIKACJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL NEVASTANE FLUSH OIL | Nisko lepka ciecz do mycia i płukania | • Mycie lub płukanie hydrauliki, reduktorów, łańcuchów i innych zespołów ruchomych. | • Usuwa osady i zanieczyszczenia. • Bardzo dobry rozpuszczalnik. • Idealny przy przejściu ze standardowego środka smarnego na środek NSF H1 (poza PAG i MPG). | 9.5 | NSF H1 KOSHER HALAL |
| TOTAL NEVASTANE SDO | Olej rozpuszczający cukier | • Rozpuszcza cukier odłożony na urządzeniach podczas produkcji i w strefach pakowania. • Stosowanie w postaci czystej lub rozcieńczonej. | • Doskonały do rozpuszczania cukru odłożonego na zespołach maszyn. • Redukcja kosztów konserwacji i przestojów. |  | NSF H1 |
| TOTAL NEVASTANE ANTIFREEZE | Płyn chłodniczy na bazie MPG | • Układy chłodnicze, włącznie z produkcją napojów, lodów i obróbką mrożonej żywności. | • Specjalna ochrona stopów i zespołów metalowych przed korozją. |  | NSF H1 |
| TOTAL NEVASTANE HTF | Olej mineralny biały | • Zamknięte układy, bez kontaktu z powietrzem. • Wiele procesów produkcyjnych w przemyśle rolno spożywczym: łaźnie wodne, autoklawy, reaktory, piece, prasy i formy. | • Temperatura procesu <+310°C (+330°C w filmie olejowym). | 32 | NSF H1 ISO 21469 ISO 6743-12 L -QC KOSHER HALAL |

|  | BIODEGRADOWALNE |  | H1 odpowiedni do incydentalnego kontaktu z żywnością | 3H odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością |
| --- | --- | --- | --- | --- |