Katalog produktów

Oferujemy Państwu szeroką gamę produktów o uznanej renomie do następujących zastosowań:

| Środki do obróbki skrawaniem | Smary | Oleje |
| --- | --- | --- |
| Preparaty do ochrony przed korozją |

Środki do obróbki skrawaniem

- Ciecze obróbkowe emulsyjne

- Ciecze obróbkowe syntetyczne

- Ciecze obróbkowe olejowe

CIECZE OBRÓBKOWE EMULSYJNE

Naftocool BF-1 – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Naftocool BF-1 stosuje się w postaci emulsji wodnej jako ciecz smarująco-chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów. Zalecane stężenie emulsji do poszczególnych rodzajów obróbki:

| szlifowanie | 3-5% |
| --- | --- |
| toczenie zgrubne | 4-5% |
| toczenie gładkościowe | 5-8% |
| rozwiercanie wykańczające | 5-8% |
| gwintowanie | 5-8% |

Naftocool BF-1 zalecany jest szczególnie do obróbki aluminium i jego stopów.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Naftocool BF-1 jest koncentratem chłodziwa emulsyjnego, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, emulgatory, inhibitory korozji, dodatki przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów i dodatki przeciwpienne.
Nie zawiera amin oraz związków boru.
Naftocool BF-1 zawiera ok. 20% oleju mineralnego.

| PARAMETRY | NAFTOCOOL BF-1 |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż | 150 |
| własności 5% emulsji na wodzie o twardości 15°N: – wygląd – stabilność – pH – własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa | przeźroczysta do opalizującej wytrzymuje 8,0 – 8,5 H0 |

Naftocool BF – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Naftocool BF stosuje się w postaci emulsji wodnej jako ciecz smarująco-chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów. Zalecane stężenie emulsji do poszczególnych rodzajów obróbki:

| szlifowanie | 3-5% |
| --- | --- |
| toczenie zgrubne | 3-5% |
| toczenie gładkościowe | 5-8% |
| rozwiercanie wykańczające | 5-8% |
| gwintowanie | 5-8% |

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Naftocool BF jest koncentratem chłodziwa emulsyjnego, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, emulgatory, inhibitory korozji, dodatki przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów i dodatki przeciwpienne.
Nie zawiera amin drugorzędowych oraz zwiazków boru.
Naftocool BF zawiera ok. 50% oleju mineralnego.

| PARAMETRY | NAFTOCOOL BF |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż | 150 |
| własności 3% emulsji na wodzie o twardości 15°N: – wygląd – stabilność – pH – własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa | lekko mleczna wytrzymuje 9,0 – 9,7 H0 |

Naftocool W – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Naftocool W stosuje się w postaci emulsji wodnej jako ciecz chłodząco-smarujacą do obróbki skrawaniem stali, żeliwa i metali kolorowych. W zależności od rodzaju obróbki stosuje się następujące stężenia emulsji:

| szlifowanie | 2% |
| --- | --- |
| toczenie | 2% |
| frezowanie | 8% |
| wiercenie otworów | 10% |
| gwintowanie | 10% |
| rozwiercanie | 10% |

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Naftocool W jest koncentratem chłodziwa wysokoolejowego. Zawiera olej mineralny głębokorafinowany, emulgatory, środki powierzchniowo-czynne, dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym oraz smarnym.
Naftocool W jest koncentratem chłodziwa nowej generacji, nie zawierającym amin drugorzędowych. Charakteryzuje się dobrymi własnościami smarnymi, bakteriostatycznymi, dobrą ochroną antykorozyjną i małą skłonnością do tworzenia piany.
Zawiera ok. 65% oleju mineralnego.

| PARAMETRY | NAFTOCOOL W |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż | 100 |
| własności 4% emulsji na wodzie o twardości 15°N: – wygląd – stabilność – pH – własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa | mleczna wytrzymuje 9,0 – 9,5 H0 |

Naftocool P – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Naftocool P stosuje się w postaci emulsji wodnej jako ciecz smarująco-chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów. Zalecane stężenie emulsji do poszczególnych rodzajów obróbki:

| szlifowanie | 3-5% |
| --- | --- |
| toczenie zgrubne | 3-5% |
| toczenie gładkościowe | 5-8% |
| rozwiercanie wykańczające | 5-8% |
| gwintowanie | 5-8% |

Emulsję Naftocoolu P można sporządzać na wodzie o twardości ogólnej do 30°N.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Naftocool P jest koncentratem chłodziwa mikroemulsyjnego, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, emulgatory, inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności smarne, dodatki przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów i dodatki przeciwpienne.
Nie zawiera amin drugorzędowych, które mogą powodować powstawanie nitrozoamin w eksploatowanym chłodziwie.
Naftocool P zawiera ok. 40% oleju mineralnego.

| PARAMETRY | NAFTOCOOL P |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż | 200 |
| własności 2% emulsji na wodzie o twardości 15°N: – wygląd – stabilność – pH – własności przeciwkorozyjne metoda Herberta | przeźroczysta do opalizującej wytrzymuje 9,0 – 9,5 H0 |

Emulkol WO – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Emulkol WO stosuje się w postaci emulsji wodnej, jako ciecz chłodząco – smarującą w procesach obróbki skrawaniem stali, żeliwa i metali kolorowych. Polecany jest szczególnie do obróbki stali trudnoskrawalnych.
W zależności od rodzaju obróbki najczęściej stosuje się emulsje o następujących stężeniach:

| szlifowanie | 2% |
| --- | --- |
| toczenie | 4-5% |
| frezowanie | 5-8% |
| wiercenie otworów | 8-10% |
| gwintowanie | 8-10% |
| rozwiercanie | 8-10% |

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Emulkol WO jest koncentratem chłodziwa wysokoolejowego. Zawiera olej mineralny głębokorafinowany, emulgatory, inhibitory korozji, dodatki smarne, biobójcze.
Nie zawiera azotynów, PCB, PCT ani innych nośników chloru, związków siarki i fosforu. Charakteryzuje się dobrymi własnościami smarnymi i trwałością w czasie eksploatacji.
Emulkol WO zawiera ok. 65% oleju mineralnego.

| PARAMETRY | EMULKOL ® WO |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna, klarowna ciecz barwy brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż | 250 |
| własności 2% emulsji na wodzie o twardości 15°N: – wygląd – pH – własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa | mleczna 9,0 – 9,5 H0 |

Emulkol WO – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna półsyntetyczna

ZASTOSOWANIE
Emulkol PS jest chłodziwem emulgującym powszechnego stosowania do obróbki stali, żeliwa, miedzi, aluminium oraz ich stopów.
W zależności od rodzaju obróbki najczęściej stosuje się emulsje o następujących stężeniach:

| szlifowanie | 3-5% |
| --- | --- |
| toczenie zgrubne | 3-5% |
| toczenie gładkościowe | 5-8% |
| rozwiercanie wykańczające | 5-8% |
| gwintowanie | 5-8% |
| wytłaczanie | 8-20% |

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej emulgujący Emulkol PS jest kompozycją zawierającą głębokorafinowany olej naftowy, emulgatory jonowe i niejonowe, inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności smarne i odporność na pienienie oraz biobójcze. Emulkol PS tworzy z wodą drobnodyspersyjne emulsje tzw. mikroemulsje. Chłodziwo wytwarzane na jego bazie charakteryzuje się dużą trwałością w czasie eksploatacji, dobrymi własnościami smarnymi i chłodzącymi. Emulkol PS nie zawiera azotynu sodowego zaliczanego do trucizn i powodującego zanieczyszczenia wód związkami rakotwórczymi. Zawiera małą ilość oleju przez co jest łatwiej rozkładalny biologicznie w ściekach.
Emulkol PS zawiera ok. 30% oleju mineralnego.

| PARAMETRY | EMULKOL ® PS |
| --- | --- |
| wygląd w temp. 20 +/-5°C | jednorodna,klarowna ciecz barwy żółtej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż | 200 |
| własności 3% emulsji na wodzie o twardości 15°N: – wygląd – stabilność – pH – własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa | lekko mleczna, opalizująca wytrzymuje 8,0 – 9,5 H0 |

Emulkol ESP – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Emulkol EPS w postaci 2-10% emulsji przeznaczony jest do szczególnie trudnych warunków obróbki skrawaniem oraz w postaci 20-50% emulsji do procesów wytłaczania, ciągnienia rur itp.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Emulkol EPS jest półsyntetycznym olejem emulgującym, zawierającym głębokorafi-nowany olej naftowy, emulgatory jonowe, inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności smarne, dodatki homogenizujące, biobójcze i przeciwpienne.
Emulkol EPS jest olejem emulgującym tworzącym z wodą drobnodyspersyjne emulsje tzw. mikroemulsje. Chłodziwo sporządzone na bazie Emulkolu EPS charakteryzuje się dużą trwałością w czasie eksploatacji, dobrymi własnościami smarnymi i chłodzącymi oraz niższą toksycznością ścieków.

| PARAMETRY | EMULKOL ® EPS |
| --- | --- |
| wygląd w temp. 20 +/-5°C | jednorodna, klarowna ciecz barwy brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż | 300 |
| własności smarne w badaniu na aparacie czterokulowym, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż | 392 |
| własności 4% emulsji na wodzie o twardości 15°N: – wygląd – pH – stabilność – własności przeciwkorozyjne metoda Herberta | jasnobrązowa, transparentna do lekko mlecznej 8,0 – 9,5 wytrzymuje H0 |

Emulkol EP – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Emulkol EP w postaci 2-8 % emulsji, przeznaczony jest do obróbki skrawaniem stali trudnoskrawalnych. W zależności od rodzaju obróbki zaleca się stosowanie emulsji o następujących stężeniach:

| szlifowanie | 2-5% |
| --- | --- |
| toczenie zgrubne | 2-5% |
| toczenie gładkościowe | 5-8% |
| rozwiercanie wykańczające | 5-8% |
| gwintowanie | 5-8% |

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Emulkol EP jest półsyntetycznym olejem emulgującym zawierającym głębokorafinowany olej mineralny, emulgatory jonowe i niejonowe, inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności smarne, dodatki homogenizujące, biobójcze i przeciwpienne. Wytworzone emulsje są przeźroczyste do lekko mlecznych. Chłodziwo sporządzone na bazie Emulkolu EP charakteryzuje się wysoką stabilnością w czasie eksploatacji, dobrymi własnościami smarnymi i chłodzącymi.
Emulkol EP zawiera ok. 20% oleju mineralnego.

| PARAMETRY | EMULKOL ® EP |
| --- | --- |
| wygląd w temp. 20 +/-5°C | jednorodna, klarowna ciecz barwy brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż | 200 |
| własności 4% emulsji na wodzie o twardości 15°N: – wygląd – stabilność – pH – własności przeciwkorozyjne metoda Herberta – odporność na pienienie | jasnobrązowa, transparentna do lekko mlecznej wytrzymuje 8,0 – 9,5 H0 wytrzymuje |

Emulkol EKO – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Emulkol EKO przeznaczony jest do obróbki stali, żeliwa, miedzi, aluminium i ich stopów.
W zależności od warunków obróbki zalecane są stężenia:

| szlifowanie | 2-5% |
| --- | --- |
| toczenie zgrubne | 2-5% |
| toczenie gładkościowe | 5-8% |
| rozwiercanie wykańczające | 5-8% |
| gwintowanie | 5-8% |
| wytłaczanie | 8-20% |

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Emulkol EKO jest koncentratem chłodziwa mikroemulsyjnego, zawierającym głębokorafinowany olej mineralny, efektywne emulgatory, środki smarne, inhibitory korozji, biocyd i dodatek przeciwpienny. Nie zawiera azotynu sodu, związków siarki, chloru i fosforu. Wyróżnia się biostabilnością i słabym oddziaływaniem na skórę. Skład Emulkolu EKO pozwala przy dużych rozcieńczeniach uzyskiwać dobre efekty obróbkowe.
Emulkol EKO zawiera ok. 20% oleju mineralnego.

| PARAMETRY | EMULKOL EKO |
| --- | --- |
| wygląd w temp. 20 +/-5°C | jednorodna,klarowna ciecz barwy brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż | 250 |
| własności 4% emulsji na wodzie o twardości 15°N: – wygląd – pH – własności przeciwkorozyjne metoda Herberta – odporność na pienienie | jasnożółta ,transparentna do lekko mlecznej 8,0 – 9,5 H0 wytrzymuje |

Emulkol BA – ciecz obróbkowa emulsyjna wodorozcieńczalna

ZASTOSOWANIE
Emulkol BA stosuje się w postaci emulsji wodnej jako ciecz smarująco-chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów.
Zalecane stężenie emulsji do poszczególnych rodzajów obróbki:

| szlifowanie | 2-4% |
| --- | --- |
| toczenie zgrubne | 3-5% |
| toczenie gładkościowe | 5-8% |
| rozwiercanie wykańczające | 5-8% |
| gwintowanie | 5-8% |

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Emulkol BA jest koncentratem chłodziwa mikroemulsyjnego, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, emulgatory, inhibitory korozji, dodatki poprawiające własności smarne, dodatki przeciwdziałające rozwojowi mikroorganizmów i dodatki przeciwpienne. Nie zawiera amin drugorzędowych, które mogą powodować powstawanie nitrozoamin w eksploatowanym chłodziwie.
Emulkol BA zawiera ok. 40% oleju mineralnego.

| PARAMETRY | EMULKOL ® BA |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna, klarowna ciecz barwyżółtej do brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s, nie wyższa niż | 200 |
| własności 2% emulsji na wodzie o twardości 15°N: – wygląd – stabilność – pH – własności przeciwkorozyjne metodą Herberta,ocena liczbowa | przeźroczysta do opalizującej wytrzymuje 9,0 – 9,5 H0 |

CIECZE OBRÓBKOWE SYNTETYCZNE

SYNKON ® HB – ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE
Synkon HB w postaci wodnego roztworu stosuje się jako ciecz chłodząco- smarującą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów w procesach, w których głównym zadaniem cieczy jest chłodzenie. Zalecane stężenie cieczy obróbkowej w zależności od rodzaju obróbki wynosi:

| normalna obróbka wiórowa | 3-6% |
| --- | --- |
| szlifowanie | 2-4% |

Do sporządzania roztworów zaleca się stosowanie wody wodociągowej o twardości nie większej niż 15°N
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Synkon HB jest syntetycznym chłodziwem wodorozcieńczalnym, w skład którego wchodzą środki smarujące, woda oraz bezazotynowe inhibitory korozji. Synkon HB nie powoduje uczuleń i nie wykazuje niepożądanego działania w stosunku do obrabiarek.

| PARAMETRY | SYNKON HB |
| --- | --- |
| wygląd w temp. 20°( +/-5°C) | jednorodna ciecz barwy żółtej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż | 8 |
| własności 5% roztworu na wodzie o twardości 15°N: – wygląd – pH – korozja metoda Herberta | ciecz barwy lekko mlecznej 8,5 – 9,5 H0 |

SYNKON ® PGB – ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE

Synkon PGB stosuje się w postaci wodnych roztworów o stężeniu 2-10% jako ciecz smarująco – chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów. Synkon PGB posiada bardzo dobre własności obróbkowe, zapewniające uzyskiwanie wysokich klas chropowatości powierzchni przy szlifowaniu, dogładzaniu i toczeniu. Zaleca się sporządzać roztwory na wodzie o twardości do 15°N.

SKŁAD OGÓLNY
Synkon PGB jest kompozycją środków smarowych, przeciwkorozyjnych, inhibitorów korozji, dodatków przeciwpiennych, wody i biocydu.
Synkon PGB nie zawiera glikolu monoetylowego oraz amin drugorzędowych.

| PARAMETRY | SYNKON PGB |
| --- | --- |
| wygląd w 20°C | jednorodna ciecz barwy brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż | 150 |
| własności 2% roztworu na wodzie destylowanej: – wygląd – pH – własności przeciwkorozyjne metoda Herberta | ciecz jednorodna, opalizująca do mlecznej 9,0 – 9,5 H0 |

SYNKON ® PGA – ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE
Synkon PGA stosuje się w postaci wodnych roztworów o stężeniu 2-10% jako ciecz smarująco – chłodzącą przy obróbce skrawaniem stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów.Synkon PGA posiada bardzo dobre własności obróbkowe, zapewniające uzyskiwanie wysokich klas chropowatości powierzchni przy szlifowaniu, dogładzaniu i toczeniu. Zaleca się sporządzać roztwory na wodzie o twardości do 15°N.

SKŁAD OGÓLNY
Synkon PGA jest kompozycją środków smarowych, przeciwkorozyjnych, inhibitorów korozji, dodatków przeciwpiennych, wody i biocydu.
Synkon PGA nie zawiera glikolu monoetylowego, amin drugorzędowych oraz związków boru.

| PARAMETRY | SYNKON PGA |
| --- | --- |
| wygląd w 20°C | jednorodna ciecz barwy brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż | 150 |
| własności 2% roztworu na wodzie o twardości 15°N: – wygląd – pH – własności przeciwkorozyjne metoda Herberta | bezbarwna, przezroczysta ciecz 9,0 – 9,5 H0 |

Hydrokol B – ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE
Hydrokol B w postaci wodnych roztworów przeznaczony jest jako ciecz smarująco-chłodząca do obróbki skrawaniem stali, żeliwa i ich stopów. W zależności od rodzaju obróbki najczęściej stosuje się roztwory o następujących stężeniach:

| szlifowanie | 5% |
| --- | --- |
| szlifowanie szybkościowe | 5-8% |
| toczenie | 5-10% |
| frezowanie | 5-10% |
| wiercenie płytkie | 5-8% |
| wiercenie głębokie | 5-10% |
| gwintowanie | 5-10% |

Chłodziwo posiada bardzo dobre własności obróbkowe zapewniające uzyskanie wysokich klas chropowatości powierzchni przy szlifowaniu, dogładzaniu i toczeniu. Ponadto chłodziwo charakteryzuje się dobrymi własnościami zmywającymi i wykazuje dużą odporność na rozkład bakteryjny.
Hydrokol B stosowany jest również do szlifowania szkła.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Hydrokol B jest syntetycznym chłodziwem wodorozcieńczalnym, w skład którego wchodzą środki smarująco – zwilżające oraz bezazotynowy dodatek przeciwkorozyjny.

WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE
Roztwory Hydrokolu B należy sporządzać na kondensacie wodnym. W trakcie eksploatacji chłodziwa należy kontrolować jego stężenie,np. za pomocą refraktometru.
W przypadku wzrostu stężenia na skutek odparowania wody z chłodziwa, należy dolać wody, a w przypadku zbytniego rozcieńczenia chłodziwa należy dolać rozcieńczonego koncentratu.

| PARAMETRY | Hydrokol B |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie wyższa niż | 30 |
| własności 5% roztworu na wodzie destylowanej: – wygląd – pH – własności przeciwkorozyjne metoda Herberta, ocena liczbowa, nie wyższa niż | ciecz klarowna, bezbarwna 8,5 – 9,5 H0 |

CIECZE OBRÓBKOWE OLEJOWE

OLEJ DO CIĘCIA BLACH ALUMINIOWYCH – środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Olej do cięcia blach aluminiowych stosuje się w procesie cięcia blach aluminiowych.

SKŁAD OGÓLNY
Olej do cięcia blach aluminiowych jest kompozycją głębokorafinowanego oleju mineralnego oraz dodatków uszlachetniajacych.

| PARAMETRY | OLEJ DO CIĘCIA BLACH ALUMINIOWYCH |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do jasnobrązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 20°C, mm2/s, nie wyższa niż | 4,0 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 100 |
| liczba zmydlenia, mg KOH/g,nie niższa niż | 5,0 |

AKORINOL E-1 OLEJ DO ELEKTRODRĄŻAREK – środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Olej do elektrodrążarek Akorinol E-1 przeznaczony jest do obróbki elektroerozyjnej
jako ciecz dielektryczna. Zalecany jest obróbki elementów o złożonych kształtach geometrycznych wykonanych z materiałów łatwoskrawalnych oraz trudnoskrawalnych.
Akorinol E-1 może być stosowany również w miejsce nafty oświetleniowej ze względu na skład.

SKŁAD OGÓLNY
Olej do elektrodrążarek Akorinol E -1 produkowany jest na bazie niskolepkiego, głębokorafinowanego oleju mineralnego.
Akorinol E-1 posiada prężnośc par w temp. 20°C poniżej 0,01 kPa, czyli nie jest lotnym związkiem organicznym.

| PARAMETRY | AKORNIOL E-1 |
| --- | --- |
| lepkość kinemtyczna w temp. 20 °C, mm2/s | 3,5 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 100 |
| liczba kwasowa, mg KOH/g, nie wyższa niż | 0,01 |

OLEJ DO POLEROWANIA SSM – środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Olej do polerowania SSM stosuje się do obróbki cierno-polerującej stopów miedzi.

SKŁAD OGÓLNY
Olej do polerowania SSM jest kompozycją niskolepkiego, głębokorafinowanego oleju mineralnego oraz dodatków uszlachetniających.

| PARAMETRY | OLEJ DO POLEROWANIA SSM |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do jasnobrązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 20°C, mm2/s, nie wyższa niż | 5,0 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 100 |
| badanie działania korodującego w temp.80°C/5h na płytkach miedzianych | 1a |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż | 196 |

POLGRIND 1A – środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Olej Polgrind 1A przeznaczony jest do szybkościowego szlifowania stali szybkotnących i narzędziowych przy szybkościach 40 – 65 m/s.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Chłodziwo olejowe Polgrind 1A produkowane jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych zawierających dodatki polepszające własności smarne, przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz przeciwpienne.

| PARAMETRY | POLGRIND 1A |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 41,4 – 50,6 |
| temp. zapłonu, °C, nie niższa niż | 180 |
| temp. krzepnięcia, °C, nie wyższa niż | -10 |
| badanie własności smarnych w aparacie czterokulowym, obciążenie zespawania, Pz, daN, nie niższe niż | 309 |
| badanie działania korodującego w temp. 100°C/3h na płytkach – stalowych – miedzianych | wytrzymuje wytrzymuje |

HONOSOL – środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Honosol stosowany jest do dogładzania metali i honowania elementów ze stali, żeliwa i metali nieżelaznych. Zalecany jest do obróbki detali precyzyjnych. Honosol posiada własność dobrej zwilżalności powierzchni metalowych. Stosowanie oleju Honosol pozwala na uzyskanie gładkości dogładzanych powierzchni w klasie chropowatości 10-12. W zależności od lepkości kinematycznej w temp. 20°C rozróżnia się 3 rodzaje oleju: Honosol D, Honosol C, Honosol B.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Honosol zawiera niskolepki, głębokorafinowany olej mineralny, dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające, polepszające własności smarne oraz odporność na pienienie.

Honosol powinien być w temp. 20°C jednorodną, klarowną cieczą barwy słomkowej.

| PARAMETRY | HONOSOL D | HONOSOL C | HONOSOL B |
| --- | --- | --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp.20°C, mm2/s, nie wyższa niż | 4,5 | 7,5 | 7,5 |
| temperatura zapłonu,°C, nie niższa niż | 100 | 100 | 100 |
| temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż | -5 | -5 | -5 |
| liczba zmydlenia, mg KOH/g, nie niższa niż | 12 | 12 | 12 |
| badanie działania korodującego w temp. 80°C/5h na płytkach ze stali i miedzi | wytrzymuje | wytrzymuje | wytrzymuje |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN, powyżej | 147 | 147 | 147 |

HONOL B – środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Olej Honol B stosuje się do dogładzania i honowania elementów ze stali i żeliwa, w szczególności na dogładzarkach typu SM-581 firmy Supfina.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Honol B produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego.
Zawiera syntetyczny olej węglowodorowy, dodatki polepszające własności smarne oraz odporność na pienienie.

| PARAMETRY | HONOL B |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna na temp. 20°C, mm2/s | wysokolepka ciecz barwy czarnej |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 140 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | -10 |
| liczba zmydlenia, mg KOH/g, nie niższa niż | 7,0 |
| własności smarne, obciążenia zespawania, daN, nie niższe niż | 196 |

HONOL A – środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Honol A stosuje się głownie do honowania osełkami diamentowymi, a więc w szczególnie trudnych warunkach obróbki. Może być również stosowany jako środek pomocniczy w operacjach wiercenia i wytaczania w obróbce aluminium, brązów fosforanowych, stopów niklowych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Honol A produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego.
Zawiera dodatki polepszające własności smarne oraz odporność na pienienie.

| PARAMETRY | HONOL A |
| --- | --- |
| wygląd | ciecz jednorodna, klarowna |
| lepkość kinematyczna w temp. 20°C, mm2/s | 19,0 – 22,0 |
| temperatura zapłonu, °C , nie niższa niż | 120 |
| temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż | -15 |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż | 392 |

SULFOFREZOL 1 – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej Sulfofrezol 1 stosuje się do obróbki metali trudnoskrawalnych, w szczególności konstrukcyjnej i żaroodpornej przy toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu, gwintowaniu, struganiu, dłutowaniu oraz przy obróbce na automatach. Nie zaleca się stosować go do obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

SKŁAD OGÓLNY
Olej Sulfofrezol 1 jest siarkowanym olejem, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny oraz dodatki poprawiające własności smarne, przeciwmgielne oraz przeciwpieniące.

| PARAMETRY | SULFOFREZOL 1 |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 19,8-24,2 |
| temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż | -10 |
| zawartość wody, %, nie wyżej | 0,05 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 145 |
| badanie działania korodującego na Fe, 120°C/3h | wytrzymuje |

LUBRIKOL ® S-22 – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Lubrikol S-22 stosuje się przy obróbce stali trudnoskrawalnych, szczególnie konstrukcyjnej i żaroodpornej przy toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu, gwintowaniu, struganiu, dłutowaniu oraz przy obróbce na automatach. Lubrikolu S-22 nie należy stosować do obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

SKŁAD OGÓLNY
Lubrikol S-22 jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzą głębokorafinowane oleje naftowe, dodatki poprawiające własności smarne, przeciwmgielne oraz odporność na pienienie.

| PARAMETRY | LUBRIKOL S-22 |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 19,8-24,2 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 160 |
| temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż | -10 |

FEROKOL ® EP-800 – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol EP 800 przeznaczony jest do obróbki skrawaniem stali trudnoskrawalnych w trudnych warunkach obróbki przy szlifowaniu, toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu itp. Nie zaleca się stosować do obróbki metali kolorowych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Ferokol EP 800 jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzą głębokorafinowane oleje mineralne, dodatki poprawiające wytrzymałość filmu smarowego,przeciwutleniające oraz zmniejszające skłonność do pienienia.

| PARAMETRY | FEROKOL EP-800 |
| --- | --- |
| wygląd w temperaturze 20 +/-5°C | jednorodna, klarowna ciecz |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 19,8-24,2 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 160 |
| badanie działania korodującego na płytkach ze stali w temp. 100°C/3h | wytrzymuje |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż | 785 |

FEROKOL ® EPS-22 – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol EPS-22 przeznaczony jest do obróbki skrawaniem stali trudno skrawalnych w trudnych warunkach obróbki przy szlifowaniu, toczeniu, wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu.
Ferokolu EPS-22 nie należy stosować do obróbki metali nieżelaznych, zwłaszcza miedzi i jej stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Ferokol EPS-22 jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, olej pochodzenia roślinnego, dodatki smarne i przeciwzużyciowe.
Olej Ferokol EPS-22 nie zawiera chloru.

| PARAMETRY | FEROKOL EPS-22 |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna ciecz barwy żółtej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 19,8-24,2 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 160 |
| badanie działania korodujacego na płytkach ze stali w temp. 100°C/3h | wytrzymuje |
| własności smarne: – obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż | 785 |

FEROKOL ® EPS-15 – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol EPS-15 przeznaczony jest do obróbki skrawaniem stali trudno skrawalnych w trudnych warunkach obróbki przy szlifowaniu, toczeniu, głębokim wierceniu, frezowaniu, przeciąganiu.
Olej Ferokol EPS-15 zawiera bardzo aktywne kombinacje dodatków, które zapewniają długi czas eksploatacji narzędzi oraz wysoką ekonomiczność przy procesie wiercenia.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Ferokol EPS-15 produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych i oleju pochodzenia roślinnego z dodatkami smarnymi i przeciwzużyciowymi.
Olej Ferokol EPS-15 nie zawiera chloru, PCB oraz dioksyn i furanów.

| PARAMETRY | FEROKOL EPS-15 |
| --- | --- |
| kolor | brązowy |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 13,0-16,0 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 160 |
| obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż | 785 |

| Olej mineralny | Tłuszcz | Siarka aktywna | Siarka związana | Fosfor | Chlor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | + | – | + | + | – |

FEROKOL ® EPF-22 – ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol EPF-22 stosuje się przy obróbce stali wysokostopowych, trudnoskrawalnych w trudnych warunkach obróbki, np. do gwintowania, przeciągania, rozwiercania, frezowania, dłutowania, przy obróbce uzębień, szczególnie w przemyśle lotniczym.
Ferokol EPF- 22 można również stosować do obróbki metali nieżelaznych i ich stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej nieemulgujący Ferokol EPF-22 produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych i oleju pochodzenia roślinnego. Zawiera dodatki poprawiające własności smarne , przeciwzużyciowe, przeciwutleniające oraz przeciwpienne.
Olej Ferokol EPF-22 nie zawiera chloru i siarki aktywnej, oraz PCB, PCT, PBB, dioksyn i furanów.

| PARAMETRY | FEROKOL EPF-22 |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna ciecz barwy brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 19,8-24,2 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 160 |
| badanie działania korodujacego na płytkach stalowych i miedzianych w temp. 100°C/3h | wytrzymuje |

| Olej mineralny | Tłuszcz | Siarka aktywna | Siarka związana | Fosfor | Chlor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | + | – | + | + | – |

FEROKOL ® EPF-15 – ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol EPF-15 stosuje się przy obróbce stali wysokostopowych, trudnoskrawalych w trudnych warunkach obróbki, np. do gwintowania, przeciągania, rozwiercania, frezowania, dłutowania, przy obróbce uzębień, szczególnie w przemyśle lotniczym.
Ferokol EPF- 15 można również stosować do obróbki metali nieżelaznych i ich stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej nieemulgujący Ferokol EPF-15 produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych i oleju pochodzenia roślinnego. Zawiera dodatki poprawiające własności smarne , przeciwzużyciowe, przeciwutleniające oraz przeciwpienne.
Olej Ferokol EPF- 15 nie zawiera chloru i siarki aktywnej, oraz PCB, PCT, PBB, dioksyn i furanów.

| PARAMETRY | FEROKOL EPF-15 |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna ciecz barwy brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 13,0-16,0 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 160 |
| badanie działania korodujacego na płytkach stalowych i miedzianych w temp. 100°C/3h | wytrzymuje |

| Olej mineralny | Tłuszcz | Siarka aktywna | Siarka związana | Fosfor | Chlor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | – |  |  | – |

FEROKOL ® 22 F-LE – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol 22 F-LE przeznaczony jest do obróbki na automatach tokarskich stali i żeliwa. Nadaje się również do przeciągania i gwintowania metali nieżelaznych i ich stopów. Zapewnia zmniejszenie zużycia narzędzi skrawających przy obróbce elementów stalowych od 30 do 50% oraz znaczną poprawę gładkości obrabianej powierzchni.
Charakteryzuje się niską emisją mgły olejowej.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Ferokol 22 F-LE produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych i oleju pochodzenia roślinnego z dodatkami smarnymi, przeciwzużyciowymi, oraz zmniejszającymi mgłę olejową.
Ferokol 22 F-LE nie zawiera chloru ani siarki, PCB, PCT, PBB, dioksyn i furanów.

| PARAMETRY | FEROKOL 22 F-LE |
| --- | --- |
| wygląd | ciecz barwy żółtej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 19,8-24,2 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 160 |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niżej | 196 |

FEROKOL ® 37 F – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol 37 F przeznaczony jest do obróbki na automatach tokarskich stali nisko-
i średniowęglowych. Zapewnia znacznie zmniejszone zużycie narzędzi skrawających przy obróbce elementów stalowych oraz poprawę gładkości obrabianej powierzchni.
Nadaje się również do przeciągania i gwintowania metali nieżelaznych i ich stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Ferokol 37 F produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych i oleju pochodzenia roślinnego z dodatkami smarnymi i przeciwzużyciowymi oraz zmniejszającymi mgłę olejową.
Olej Ferokol 37 F nie zawiera chloru ani siarki. PCB, PCT, PBB, dioksyn i furanów.

| PARAMETRY | FEROKOL 37 F |
| --- | --- |
| kolor w temp.20 +/-5°C | ciecz barwy żółtej do brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 34-40 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 160 |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niżej | 196 |
| badania działania korodującego w temp. 100°C/3h: – na płytkach z miedzi – na płytkach ze stali | 1a wytrzymuje |

FEROKOL ® EPF-22 – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol EPF-22 stosuje się przy obróbce stali wysokostopowych, trudnoskrawalnych w trudnych warunkach obróbki, np. do gwintowania, przeciągania, rozwiercania, frezowania, dłutowania, przy obróbce uzębień, szczególnie w przemyśle lotniczym.
Ferokol EPF- 22 można również stosować do obróbki metali nieżelaznych i ich stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej nieemulgujący Ferokol EPF-22 produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych i oleju pochodzenia roślinnego. Zawiera dodatki poprawiające własności smarne , przeciwzużyciowe, przeciwutleniające oraz przeciwpienne.
Olej Ferokol EPF-22 nie zawiera chloru i siarki aktywnej, oraz PCB, PCT, PBB, dioksyn i furanów.

| PARAMETRY | FEROKOL EPF-22 |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna ciecz barwy brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 19,8-24,2 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 160 |
| badanie działania korodujacego na płytkach stalowych i miedzianych w temp. 100°C/3h | wytrzymuje |

| Olej mineralny | Tłuszcz | Siarka aktywna | Siarka związana | Fosfor | Chlor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| + | + | – | + | + | – |

FEROKOL ® VG-32 – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Olej hydrauliczno-obróbkowy Ferokol VG-32 przeznaczony jest do smarowania urządzeń hydraulicznych oraz do obróbki na automatach tokarskich i szlifierskich stali i stopów miedzi.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej hydrauliczno-obróbkowy Ferokol VG-32 jest olejem dwufunkcyjnym, w skład którego wchodzą głębokorafinowane oleje mineralne, dodatki smarne, przeciwkorozyjne, przeciwutleniające i przeciwmgielne.

| PARAMETRY | FEROKOL VG-32 |
| --- | --- |
| wygląd w temperaturze 20 +/-5°C | jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 28,8-35,2 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 190 |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | 95 |
| temperatura płynięcia, °C, nie wyższa niż | -15 |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż | 157 |
| badanie działania korodującego w temp. 100°C/3h: – na płytkach z miedzi – na płytkach ze stali | 1b wytrzymuje |
| zawartość wody | nie zawiera |

FEROKOL ® 22F – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Ferokol 22 przeznaczony jest do obróbki skrawaniem (również na automatach tokarskich) metali nieżelaznych, stali i żeliwa oraz do przeciągania i gwintowania metali nieżelaznych i ich stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Ferokol 22 jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzą głębokorafinowane oleje mineralne, dodatki smarne typu tłuszczowego, dodatki przeciwkorozyjne, poprawiające odporność na pienienie, przeciwutleniające, zmniejszające mgłę olejową.

| PARAMETRY | FEROKOL 22 |
| --- | --- |
| wygląd w temperaturze 20 +/-5°C | jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej do brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 19,8-24,2 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 140 |
| temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż | -10 |
| liczba zmydlenia, mg KOH/g, nie niższa niż | 15 |

FEROKOL ® SM – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Ferokol SM przeznaczony jest do obróbki na automatach tokarskich stali nisko i średniowęglowych oraz do przeciągania i gwintowania metali nieżelaznych i ich stopów.

SKŁAD OGÓLNY
Ferokol SM jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzą głębokorafinowane oleje mineralne, dodatki smarne typu tłuszczowego, dodatki przeciwutleniające i poprawiające odporność na pienienie.

| PARAMETRY | FEROKOL SM |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s: – w temp. 40° – w temp. 50° | 19,8-24,2 12-15 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 160 |
| badanie działania korodujacego w temperaturze 100°C/3 godz. na płytkach ze stali i miedzi | wytrzymuje |

LUBRIKOL ® CL (-10 i -22) – ciecz obróbkowa olejowa

ZASTOSOWANIE
Lubrikol CL stosuje się przy obróbce stali wysokostopowych w zakresie średnich prędkości skrawania, w szczególności przy szlifowaniu kształtowym, frezowaniu obwiedniowym kół zębatych, rolowaniu, rozwiercaniu i wiórkowaniu. Można go stosować do obróbki stopów metali nieżelaznych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Lubrikol CL jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzą głębokorafinowane oleje naftowe, dodatki poprawiające własności smarne, przeciwmgielne oraz odporność na pienienie. Lubrikol Cl charakteryzuje się wysokim stopniem oczyszczenia bazy olejowej, wydatnie zmniejszoną skłonnością do wydzielania mgły olejowej, niższym zużyciem i lepszymi własnościami obróbkowymi.
Rozróżnia się dwa rodzaje oleju Lubrikol:
– Lubrikol CL-10
– Lubrikol CL-22

| PARAMETRY | LUBRIKOL CL-10 | LUBRIKOL CL-22 |
| --- | --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 9,0-11,0 | 19,8-24,2 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 120 | 140 |
| temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż | -15 | -15 |
| zawartość wody, %, nie wyższa niż | 0,05 | 0,05 |
| liczba zmydlenia, mg KOH/g, nie niższa niż | 15 | 15 |

GROTANOL SR-1 – PREPARAT DO MYCIA I DEZYNFEKCJI UKŁADÓW OBIEGOWYCH CIECZY OBRÓBKOWYCH

Środek do obróbki plastycznej

GROTANOL SR 1 – koncentrat środka do mycia i dezynfekcji układów technicznych

SKŁAD
GROTANOL SR 1 Jest ciekłą mieszaniną wysoko efektywnych substancji zwilżających, emulgatorów, alkalii oraz środków biobójczych.
Biobójczym składnikiem aktywnym jest:
1.3.5-Triazine-1,3,5-(2H,4H,6H)-triethanol
8-12% wag CAS no 4719-04-4

ZASTOSOWANIE
GROTANOL SR 1 jest zalecany do mycia i dezynfekcji obiektów produkcyjnych, w szczególności obiegów cyrkulacyjnych, aparatury zbiornikowej i innych maszyn-
GROTANOL SR 1 w postaci handlowej jest koncentratem.
Można stosować go na dwa różne sposoby:
• – wprowadzić GROTANOL SR 1 w ilości 1-3% do zużytego medium znajdującego się w układzie. Zapewnić czas kontaktu 6-24 godziny i mieszanie
-np, zużyte emulsje chłodzące przed ich wymianą
• sporządzić 1-3% roztwór – wodny, którym przeprowadzone będzie mycie i dezynfekcja układu, przy parametrach j.w.
Typowe przykłady zastosowań to:
• przemysł spożywczy
• obróbka metali
• zakłady chemii budowlanej
• przemysł papierniczy
• przemysł kosmetyczny
• wytwarzanie innych produktów technicznych
Działanie myjące GROTANOLU SR 1 polega na zmiękczaniu osadów przylegających do ścian obiektów, odwarstwieniu osadów od powierzchni, emulgowaniu tłuszczów, rozpuszczaniu szlamów pochodzenia organicznego.
Działanie dezynfekujące GROTANOLU SR 1 polega na redukcji w ciągu paru godzin ilości mikroorganizmów (bakterie, grzyby, pleśnie)
w układzie z poziomu 107-108 /ml (duże skażenie) praktycznie do zera.
O stężeniu GROTANOLU SR 1 w układzie decydują:
– czas przeznaczony na mycie i dezynfekcję
– stopień zanieczyszczenia układu, głównie osadami i szlamami
– charakterystyka hydrodynamiczna i chemiczna układu

Proces dezynfekcji wymaga zazwyczaj czasu 2-3 godzin. Dłużej trwa zmiękczanie i rozpuszczanie starych zleżałych osadów.
Ogólnie zaleca się stosować:
– stężenie GROTANOLU SR 1 – 1-3%,
– czas przebywania w układzie – minimum 6 godzin
Uwaga: dodanie GROTANOLU SR 1 powoduje alkalizację układu (1% roztwór pH ok.12). Dlatego też GROTANOLU SR 1 nie należy stosować do urządzeń nieodpornych na podwyższone pH, np. aluminium, cynk.

ZALETY
• łączy w sobie działanie czyszcząco-myjące biobójcze
• czyści układy podczas normalnej ich pracy
• ma działanie antykorozyjne
• usuwa nawet stare osady 2 miejsc niedostępnych
• łatwo rozpuszczalny w wodzie, alkoholu, acetonie
• wykazuje zgodność chemiczną z układami anionowymi i niejonowymi. Zakres pH 7-12
• produkt stabilny chemicznie i termicznie do 60° C
• produkt niepalny
• nie zawiera wolnego formaldehydu, fenoli, metali ciężkich. Zawartość chloru organicznego poniżej 0,1%
• rozcieńczone roztwory wodne GROTANOLU SR 1 są biorozkładalne

SPOSÓB UŻYCIA
Mycie i dezynfekcję układów cyrkulacyjnych przeprowadzić przed wymianą będącego w obiegu medium. Dla aparatury zbiornikowej – po opróżnieniu zbiornika i napełnieniu go wodą,
GROTANOL SR 1 wprowadzić w stężeniu 1-3% liczone na objętość czynną układu. Stężenie zależne jest od stopnia zanieczyszczenia systemu i czasu przeznaczonego na mycie.
Miejsce wprowadzenia GROTANOLU SR 1 powinno posiadać odpowiednio dużą turbulencję przepływu, która pozwoli na -szybkie wymieszanie się GROTANOLU SR 1 z medium w układzie.
Roztwór z GROTANOLEM powinien pozostawać
w cyrkulacji przez minimum 6 godzin. Dla starych układów czyszczonych GROTANOLEM SR 1 po raz pierwszy zaleca się 12-24 godziny.
Dla obiegów chłodziw stosowanych w obróbce metali należy wprowadzić GROTANOL SR 1 przed ostatnią zmianą produkcyjną.
Po wprowadzeniu GROTANOLU SR 1 należy unikać kontaktu z roztworem z uwagi na podwyższone pH
i możliwość podrażnienia skóry.
Po zakończeniu procesu roztwór myjący z GROTANOLEM SR 1 odprowadzić do kanalizacji. W przypadku oczyszczalni biologicznych należy zapewnić 100-krotne rozcieńczenie roztworu wodą lub innym strumieniem ścieków.
W zależności od rodzaju czyszczonego układu można przeprowadzić płukanie wodą. W przypadku obiegów chłodziw emulsyjnych płukanie takie nie jest konieczne, należy jedynie całkowicie odprowadzić roztwór myjąco-dezynfekujący z układu.

DANE FIZYKO-CHEM1CZNE
• wygląd – klarowny, jasno żółty roztwór
• gęstość (20o C – ok.1,08g/cm3
• lepkość (20° C DIN 53211) – <15 sek.
• wsp. refrakcji (20° C) – ok.1,38
• temperatura wrzenia – ok. 100°C
• temperatura zapłonu (DIN 51758) – > 100°C prężność pary 20° C ok. 20 hPa
• pH (roztwór 1%) – ok. 12

Smary

- Smary litowe

- Smary litowo-wapniowe

- Smary glinowe

- Smary bentonitowe

- Smary specjalne

- Pasty

SMARY LITOWE

LUBRITEN EPX

Smar Lubriten EPX produkowany jest w czterech klasach konsystencji:
–Lubriten EPX – 000 o klasie konsystencji 000
–Lubriten EPX – 00 o klasie konsystencji 00
–Lubriten EPX – 0 o klasie konsystencji 0
–Lubriten EPX – 1 o klasie konsystencji 1

ZASTOSOWANIE
Smary Lubriten EPX stosuje się do smarowania zamkniętych przekładni zębatych, walcowych i stożkowych. Zakres temperatur pracy smarów wynosi od -20°C do 100°C.
Smary Lubriten EPX-000, EPX-00, EPX-0, EPX-1 stosuje się w zależności od konstrukcji przekładni, stopnia uszczelnienia i temperatury:
Lubriten EPX – 000 – do smarowania przekładni mechanizmów kosiarek rotacyjnych.
Lubriten EPX – 00 – w niższych temperaturach podanego zakresu i przy dobrym uszczelnieniu przekładni.
Lubriten EPX – 0 – w warunkach pośrednich.
Lubriten EPX – 1 – w wyższych temperaturach podanego zakresu i przy słabym uszczelnianiu przekładni.
Smary litowe Lubriten EPX wytwarzane są na bazie oleju mineralnego głębokorafinowanego zawierającego dodatki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym oraz polepszającym własności smarne i przyczepnościowe.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | LUBRITEN EPX-000 | LUBRITEN EPX-00 | LUBRITEN EPX-0 | LUBRITEN EPX-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| klasa NLGI | 000 | 00 | 0 | 1 |
| penetracja w temp. 25°C po ugniataniu | 435-475 | 395-435 | 350-390 | 305-345 |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 160 | 160 | 165 | 170 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 24h | dopuszczalne lekkie pociemnienie | dopuszczalne lekkie pociemnienie | dopuszczalne lekkie pociemnienie | dopuszczalne lekkie pociemnienie |
| zawartość substancji rysujących | nie zawiera | nie zawiera | nie zawiera | nie zawiera |
| penetracja w temp. -20°C, nie niższa niż | 190 | 190 | 180 | 160 |

LUBRITEN EPS

Smar Lubriten EPS produkowany jest w trzech klasach konsystencji:
– Lubriten EPS -1 o klasie konsystencji 1
– Lubriten EPS -0 o klasie konsystencji 0
– Lubriten EPS -00 o klasie konsystencji 00

ZASTOSOWANIE
Smary Lubriten EPS stosuje się do smarowania niedostatecznie uszczelnionych przekładni ślimakowych, a także do przekładni zębatych np. w elektronarzędziach, reduktorach przemysłowych i innych. Zakres temperatur pracy smarów wynosi od -20°C do 100°C .

SKŁADA OGÓLNY
Smary Lubriten EPS wytwarzane są przez zagęszczanie głębokorafinowanego oleju mineralnego mydłami litowymi. Zawierają dodatki polepszające własności smarne i przyczepnościowe, a także o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | LUBRITEN EPS 1 | LUBRITEN EPS 0 | LUBRITEN EPS 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| klasa NLGI | 1 | 0 | 00 |
| penetracja w temp. 25°C po ugniataniu | 305-345 | 350-390 | 395-435 |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 170 | 165 | 160 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 24h | wytrzymuje | wytrzymuje | wytrzymuje |
| wydzielanie oleju ze smaru w temp.100°C/24h, %, nie więcej niż | 15 | – | – |
| zawartość wody, %, nie więcej niż | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| zawartość substancji rysujących | nie zawiera | nie zawiera | nie zawiera |

LUBRITEN EP

Smar Lubriten EP jest produkowany w trzech klasach konsystencji:
– Lubriten EP – 0 o klasie konsystencji 0
– Lubriten EP – 1 o klasie konsystencji 1
– Lubriten EP – 2 o klasie konsystencji 2

ZASTOSOWANIE
Smary Lubriten EP przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych pracujących przy wysokich obciążeniach, tj. gdy C*/P*<7 dla łożysk obciążonych głównie promieniowo i gdy C/P <16 dla łożysk obciążonych głównie osiowo, a także, gdy w pracy łożysk mniej obciążonych występuje obciążenie udarowe.

Zakres temperatur pracy smarów Lubriten EP wynosi od -20 do 100°C, również przy dostępie wody. Graniczne temperatury pracy mogą być wyższe lub niższe, w zależności od rodzaju łożyska i wymaganych okresów smarowania.
Smar Lubriten EP-0 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z centralnymi układami smarowania, pracujących w niskich temperaturach (-20 do -10°C) i wymagających przetłaczania smaru na duże odległości.
Smar Lubriten EP-1 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z centralnymi układami smarowania, pracujących w umiarkowanych temperaturach otoczenia i wymagających przetłaczania smaru na duże odległości.
Smar Lubriten EP-2 przeznaczony jest do smarowania łożysk urządzeń z systemem indywidualnym oraz z centralnymi układami smarowania, pracujących w wysokich temperaturach otoczenia i wymagających przetłaczania smaru na małe odległości.

C-nośność ruchowa, daN
P-obciążenie zastępcze ruchowe, daN

SKŁAD OGÓLNY
Smary Lubriten EP wytwarzane są przez zagęszczanie oleju mineralnego mydłami litowymi. Zawierają dodatki polepszające własności smarne, a także o działaniu przeciwutleniającymi i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | LUBRITEN EP 0 | LUBRITEN EP 1 | LUBRITEN EP 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| klasa NLGI | 0 | 1 | 2 |
| penetracja w temp. 25°C po ugniataniu | 350-390 | 305-345 | >260-300 |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 165 | 175 | 180 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 24h | dopuszczalna zmiana barwy lecz nie na czarną | j<dopuszczalna zmiana barwy lecz nie na czarną | dopuszczalna zmiana barwy lecz nie na czarną |
| wydzielanie oleju ze smaru w temp.100°C/24h, %, nie więcej niż | – | 14 | 8 |
| zawartość wody, %, nie więcej niż | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| zawartość substancji rysujących | nie zawiera | nie zawiera | jednorodna, klarowna ciecz |

MULTILUB EP-00

ZASTOSOWANIE
Smar Multilub EP-00 stosuje się do smarowania przekładni zamkniętych.
Smar Multilub EP-00 może być również stosowany do centralnego smarowania nadwozi , do którego jest zalecany smar klasy NLGI 00.
Zakres temperatury pracy smaru Multilub EP-00 wynosi od -30 °C do 100 °C.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Multilub EP-00 produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego zagęszczonego mydłami litowymi kwasu 12-hydroksystearynowego. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym oraz polepszającym własności przeciwzużyciowe, smarne i przyczepnościowe.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | MULTILUB EP-00 |
| --- | --- |
| penetracja po ugniataniu w temp. 25°C | 395 – 435 |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 160 |
| badanie działania korodującego: na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 24h , metoda B | wytrzymuje |
| penetracja w temp. -30°C,nie niższa niż | 180 |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż | 196 |

LITOMOS EP

ZASTOSOWANIE
Smar Litomos EP-23 przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących, pracujących przy wysokich, szczególnie udarowych obciążeniach.
Smar Litomos EP-25 przeznaczony jest do smarowania przegubów homokinetycznych i kulowych, cięgieł, sworzni, złącz, a także połączeń gwintowych w pojazdach mechanicznych, sprzęcie rolniczym, budowlanym i innych.
Smar Litomos EP-25 zalecany jest szczególnie do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w warunkach zapylenia. Zakres pracy smarów Litomos EP wynosi -30°C do 130°C (krótkotrwale do 150°C).

SKŁAD OGÓLNY
Smary plastyczne Litomos EP produkowane są na bazie oleju mineralnego głębokorafinowanego zagęszczonego mydłami litowymi kwasu 12-hydroksystearynowego. Zawierają dodatki EP polepszające własności smarne, dodatki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnymi oraz dwusiarczek molibdenu.
W zależności od zawartości dwusiarczku molibdenu, smary plastyczne Litomos EP dzieli się na dwa rodzaje:
Litomos EP-23 o zawartości dwusiarczku molibdenu 2 – 3%.
Litomos EP-25 o zawartości dwusiarczku molibdenu 4 – 5%.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | LITOMOS EP-23 | LITOMOS EP-25 |
| --- | --- | --- |
| wygląd | jednorodny barwy czarnej | jednorodny barwy czarnej |
| penetracja w temp. 25°C, po ugniataniu | 260-300 | 260-300 |
| temp. kroplenia, °C, nie niższa niż | 180 | 180 |
| wydzielanie oleju ze smaru w temp. 100°C w ciągu 24h, %, nie więcej niż | 5 | 5 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w ciągu 24h | dopuszczalna lekka zmiana barwy płytki | dopuszczalna lekka zmiana barwy płytki |
| penetracja w temp. -30°C, nie niższa niż | 150 | 150 |
| badanie własności smarnych na aparacie tarciowym Timken, obciążenie zacierające, daN, nie niższe niż | 15,6 | 15,6 |

ŁT 4S-2

ZASTOSOWANIE
Smary wielofunkcyjne ŁT-4S Long life przeznaczone są do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych elementów trących w montażu i eksploatacji samochodów, a także maszyn i urządzeń przemysłowych pracujących w warunkach, w których wymagana jest wysoka stabilność mechaniczna, odporność na starzenie i własności przeciwkorozyjne smaru.
Zakres temperatur pracy smaru ŁT-4S2 wynosi od -30°C do 120°C, natomiast smaru ŁT-4S3 od -20°C do 130°C.
Smary ŁT-4S są odporne na działanie wody.

SKŁAD OGÓLNY
Smary ŁT-4S produkowane są na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego zagęszczonego mydłami litowymi. Zawierają dodatki polepszające własności smarne oraz dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym i przeciwutleniającym.

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE

| PARAMETRY | ŁT-4S 2 | ŁT-4S 3 |
| --- | --- | --- |
| klasa NLGI | 2 | 3 |
| penetracja w temp. 25 °C, po ugniataniu | 260-300 | 230-260 |
| temp. kroplenia, °C, nie niższa niż | 185 | 185 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100 °C w czasie 24h | wytrzymuje | wytrzymuje |
| wydzielanie oleju ze smaru w temp. 100 °C | 2,0 | 1,5 |
| badanie własności smarnych, obciążenie zespawania, daN, wyższe niż | 140 | 140 |
| odporność na działanie wody w temp. 38°C, ubytek smaru, %, nie większy niż | 4 | 4 |

SMARY LITOWO-WAPNIOWE

SMARY ŁT

Smary ŁT-41, ŁT-42 i ŁT-43 stosuje się do smarowania łożysk tocznych pracujących w normalnych warunkach pracy. Mogą też być używane do łożysk ślizgowych. Są odporne na działanie wody, charakteryzują się dobrymi własnościami przeciwkorozyjnymi.
Zakres temperatur pracy smarów ŁT-41, ŁT-42 i ŁT-43 wynosi od -30oC do 120oC.

SKŁAD OGÓLNY
Smary ŁT-41, ŁT-42 i ŁT-43 produkowane są na bazie głębokorafinowanych olejów zagęszczonych mydłami litowo-wapniowymi z dodatkiem inhibitorów.

| PARAMETRY | ŁT-41 | ŁT-42 | ŁT-43 |
| --- | --- | --- | --- |
| klasa NLGI | 1 | 2 | 3 |
| penetracja w temp. 25°C po ugniataniu | 305-345 | 260-300 | 215-255 |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 180 | 180 | 185 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 24h | wytrzymuje | wytrzymuje | wytrzymuje |
| zawartość wolnych zasad w przeliczeniu na NaOH, % nie więcej niż | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| zawartość wody, %, nie więcej niż | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

SMARY GLINOWE

ALITEN LKP-000

ZASTOSOWANIE
Smar Aliten LKP-000 stosuje się do smarowania pantografów oraz zbieraków prądowych , przy suwnicach dźwigowych oraz wszelkiego rodzaju elektrowozach w przemyśle maszynowym.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Aliten LKP-000 wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego
(o lepkości 280 mm2/s) kompleksowym mydłem glinowym. Smar zawiera drobnoziarnisty grafit, dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, przyczepnościowym oraz polepszającym własności smarne.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | ALITEN LKP-000 |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodny o gładkiej teksturze i czarnej barwie |
| penetracja w temp. 25°C po ugniataniu | 440-480 |
| własności smarne: obciążenie zespawania, daN, nie nie niższe niż | 392 |
| badanie działania korodującego w temperaturze 70 °C/5h – na płytkach stalowych – na płytkach miedzianych, nie wyższe niż | wytrzymuje 1 |

ALITEN PS

ZASTOSOWANIE
Smar Aliten PS przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych maszyn i urządzeń pracujących w przemyśle spożywczym w temperaturze od -30°C do 120°C.
Smar Aliten PS posiada atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający ten smar do stosowania w urządzeniach przemysłu spożywczego.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Aliten PS wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju wazelinowego białego kompleksowym mydłem glinowym. Zawiera dodatek o działaniu przeciwutleniającym.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | ALITEN PS |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodny o gładkiej teksturze i jasnożółtej barwie |
| penetracja w temp. 25°C po ugniataniu | 260-300 |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 220 |
| wydzielanie oleju w temperaturze 100°C/24h, %, nie wyższe niż | 5 |
| stabilność mechaniczna,zmiana mikropenertacji po 4 godz. wałkowania w temperaturze 60°C, %, nie wyższa niż | 25 |

ALITEN N

ZASTOSOWANIE Smar niskotemperaturowy Aliten N przeznaczony jest do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz przyrządów i mechanizmów pracujących w temperaturze od -50°C do 80°C, przy wysokich gradientach prędkości.

SKŁAD OGÓLNY Smar niskotemperaturowy Aliten N jest kompleksowym smarem glinowym wytwarzanym na syntetycznym oleju węglowodorowym. Zawiera dodatek polepszający własności smarne oraz dodatki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | ALITEN N |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodny, barwy niebieskiej |
| penetracja w temp. 25°C po ugniataniu | 270 – 320 |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 220 |
| stabilność mechaniczna, wzrost mikropenetracjipo 4h wałkowania w temperaturze 60°C, %, nie więcej niż | 20 |
| stabilność strukturalna, %, wydzielonego oleju, nie więcej niż | 25 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 3h | wytrzymuje |
| lepkość strukturalna w temp.- 50°C przy gradiencie prędkości odkształcenia 10 s-1, Pa*s, nie wyższa niż | 1100 |

SMARY BENTONITOWE

MOLITERM

ZASTOSOWANIE
Smary Moliterm 025 i 225 stosuje się do smarowania elementów urządzeń pracujących przy dużych obciążeniach i w warunkach wysokich temperatur, szczególnie do smarowania prowadnic trzonów przesuwnych pieców tunelowych w procesie wypalania porcelany.
Plastyczny charakter smary Moliterm utrzymują w zakresie temperatur od -10°C do 250°C. W temp. od 250°C do 400°C przechodzą, po odparowaniu nośnika węglowodorowego, w postać proszku posiadającego własności smarne ( dwusiarczek molibdenu).
Smary Moliterm są wytwarzane w dwóch klasach konsystencji: 0 i 2.
Smar Moliterm 025 stosuje się w układach centralnego smarowania, natomiast smar Moliterm 225 przy ręcznym doprowadzaniu smaru do węzłów tarcia.
Smarów Moliterm 025 i 225 nie zaleca się do smarowania łożysk.

SKŁAD OGÓLNY
Smary Moliterm 025 i 225 wytwarzane są przez zagęszczenie oleju mineralnego modyfikowanym bentonitem. Zawierają dodatki przeciwutleniające, przeciwkorozyjne, deaktywator metali oraz dwusiarczek molibdenu w ilości ok. 25%.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | MOLITERM 025 | MOLITERM 225 |
| --- | --- | --- |
| klasa NLGI | 0 | 2 |
| penetracja w temp. 25°C po ugniataniu | 350 – 390 | 260 – 300 |
| temp. kroplenia, °C, nie niższa niż | 200 | 220 |
| wydzielanie oleju w temp.150°C, w czasie 24h, %, nie więcej niż | 15 | 5 |
| badanie działania korodującego w temp. 100°C w czasie 3h na płytkach miedzianych | dopuszczalna lekka zmiana barwy płytki | dopuszczalna lekka zmiana barwy płytki |
| ubytek smaru po ogrzewaniu w temp. 150°C/3h, %, nie więcej niż | 8 | 3 |
| odporność na działanie wody w temp. wrzenia, min, nie więcej niż | 30 | 30 |

MOLITERM 23

ZASTOSOWANIE
Smar Moliterm 23 stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących pracujących w podwyższonych temperaturach do 200°C oraz narażonych na wysokie obciążenia. Smar jest odporny na działanie wody. Nie zaleca się go stosować do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz do łożysk o małym luzie poprzecznym.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Moliterm 23 wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego modyfikowanym bentonitem. Zawiera dodatki przeciwutleniąjace, przeciwkorozyjne, deaktywator metali oraz dwusiarczek molibdenu w ilości około 3%.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | MOLITERM 23 |
| --- | --- |
| penetracja w temperaturze 25°C po ugniataniu | 260 – 300 |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 220 |
| wydzielanie oleju w temp. 150°C w czasie 24h, %, nie więcej niż | 5 |
| badanie działania korodujacego na płytkach miedzianych w temp. 100°C w czasie 3h | dopuszczalna lekka zmiana barwy płytek |
| odporność na działanie wody w temp. wrzenia, minut, nie mniej niż | 30 |
| ubytek smaru po ogrzewaniu w temp. 150°C przez 3h, %, nie więcej niż | 3 |

BENTERM 2

ZASTOSOWANIE
Smar Benterm 2 stosuje się do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych,pracujących w zakresie temperatur od 100°C do 200°C. Smar może pracować w łożyskach przy dostępie wody lub pary wodnej. Smaru Benterm 2 nie zaleca się stosować do łożysk napędzanych małym momentem obrotowym oraz łożysk o małym luzie poprzecznym.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Benterm 2 wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego modyfikowanym bentonitem. Zawiera dodatek o działaniu przeciwutleniającym.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | BENTERM 2 |
| --- | --- |
| penetracja w temp. 25°C po ugniataniu | 260 -300 |
| temp. kroplenia, °C, nie niższa niż | 220 |
| wydzielanie oleju w temp. 150°C w czasie 24h, %, nie więcej niż | 5 |
| badanie działania korodującego na płytkach miedzianych w temp. 100°C w czasie 3h | wytrzymuje |
| odporność na działanie wody w temp. wrzenia, minut, nie mniej niż | 30 |
| ubytek smaru po ogrzewaniu w temp. 150°C w czasie 3h, %, nie więcej niż | 3 |

SMARY SPECJALNE

HERMETON AZ

ZASTOSOWANIE
Smar Hermeton AZ przeznaczony jest do długotrwałej konserwacji i hermetyzacji szczelin, otworów, pokryw, drzwi i innych nieszczelności w pojazdach wojskowych.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Hermeton AZ wytwarzany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego zagęszczonego mydłem glinowym; zawiera dodatki uszlachetniające.
Charakteryzuje się silnie ciągliwą teksturą oraz wysoką przyczepnością do powierzchni metalowych.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | HERMETON AZ |
| --- | --- |
| penetracja bez ugniatania w temp. 25 °C | 40-80 |
| temperatura kroplenia,°C, nie niższa niż | 115 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100 °C w czasie 3 h | wytrzymuje |
| zawartość wody, % | nie zawiera |
| skłonność do spływania w temp. 100 °C | nie spływa |

KONZOGÓR

ZASTOSOWANIE
Smar ochronny Konzogór stosuje się do zabezpieczania przed korozja obudów górniczych pracujących w warunkach dużego zasolenia i zawilgocenia.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Konzogór wytwarzany jest na bazie oleju mineralnego zagęszczonego zagęszczaczem węglowodorowym. Zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym oraz proszek miedzi.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | KONZOGÓR |
| --- | --- |
| penetracja w temp. 25°C bez ugniatania | 280 – 320 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 3h | brak korozji |
| badanie własności ochronnych w roztworze 3% NaCl w temp. 20 +/-2°C, stopień skorodowania po 10 cyklach | 0 |

LINKOR W

ZASTOSOWANIE
Smar Linkor W stosuje się do powlekania przewodów energetycznych w procesie ich wytwarzania. Szczególnie przydatny jest do pokrywania przewodów energetycznych użytkowanych w klimacie gorącym.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Linkor W produkowany jest na bazie oleju mineralnego zagęszczonego mydłami litowymi. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | LINKOR W |
| --- | --- |
| penetracja w temperaturze 250 °C po ugniataniu | 260-300 |
| temperatura kroplenia, °C,nie niższa niż | 180 |
| badanie dzialania korodującego na płytkach stalowych i aluminiowych, w temp. 120 °C przez 50h | wytrzymuje |

LINKOR N

ZASTOSOWANIE
Smar Linkor N stosowany jest do smarowania lin i łańcuchów Galla w procesie ich wytwarzania i eksploatacji. Smar Linkor N zabezpiecza liny i łańcuchy przed korozją w czasie składowania, transportu oraz pracy w normalnych i trudnych warunkach klimatycznych, a także w atmosferze przemysłowej.
Przystosowany jest do nanoszenia metodą zanurzeniową w stanie roztopionym w temp. 70-100°C lub w postaci plastycznej przez przetarcie powierzchni smarem.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Linkor N wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego zagęszczaczem węglowodorowym. Zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, przeciwzużyciowym oraz polepszające przyczepność do powierzchni metalowych.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | LINKOR N |
| --- | --- |
| penetracja w temperaturze 250°C, bez ugniatania, nie wyższa niż | 120 |
| badanie działania korodującegona płytkach z miedziw temp.100°C przez 3h | wytrzymuje |
| własności ochronne metodą zanurzeniową w 3%roztworze chlorku sodowego, stopień skorodowaniapo 10 cyklach, nie wyższy niż | 0 |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN, wyższe niż | 196 |

AKORIN N

ZASTOSOWANIE
Smar ochronny Akorin N przeznaczony jest do ochrony czasowej przed korozją atmosferyczną wyrobów metalowych, maszyn i urządzeń, w tym również łożysk tocznych, w czasie składowania i transportu w normalnych i trudnych warunkach klimatycznych, szczególnie w atmosferze przemysłowej, klimacie morskim oraz klimacie tropikalnym.
Smar Akorin N może być stosowany do konserwacji podzespołów maszyn rolniczych takich jak:
– przekładnie zębate otwarte
– przekładnie łańcuchowe, z łańcuchami ogniowymi i drabinkowymi
– przeguby, śruby regulacyjne, wielowypusty, wrzeciona itp.
Czas ochrony przed korozją wynosi minimum 1 rok. Po tym okresie sprawdzić i ewentualnie uzupełnić ubytki powłoki ochronnej.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Akorin N produkowany jest na bazie głębokorafinowego oleju naftowego i zagęszczacza węglowodorowego. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniajace, polepszające przyczepność do powierzchni metalowych oraz bakteriobójcze i grzybobójcze.

SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnia przeznaczona do zakonserwowania smarem Akorin N powinna być oczyszczona z zanieczyszczeń mechanicznych takich jak kurz, opiłki, błoto, rdza oraz ze smarów, resztek soli i wilgoci. Smar Akorin N jest przystosowany do nanoszenia na powierzchnie metalowe na zimno przez smarowanie w stanie stopionym w temperaturze od 70°C do 100°C metodą zanurzeniową lub pędzlem.

WŁASNOŚCI
Produkowane są trzy rodzaje smarów ochronnych Akorin N.
– Akorin N – 1
– Akorin N – 2
– Akorin N – 3
różniące się konsystencją i temperaturą kroplenia. Smary ochronne Akorin N powinny być barwy brązowej do ciemnobrązowej o plastycznej, lekko ciągliwej teksturze.

| PARAMETRY | AKORIN N-3 | AKORIN N-2 | AKORIN N-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| klasa NLGI | 3 | 2 | 1 |
| penetracja w temp. 25°C bez ugniatania | 180-250 | 250-300 | 300-380 |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 60 | 55 | 50 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 24h | brak korozji | brak korozji | brak korozji |
| badanie własności ochronnych w roztworze 3 % NaCl w temp. 20 /- 2°C, stopień skorodowania | po 15 cyklach 0 | po 12 cyklach 0 | po 10 cyklach 0 |
| stopień skorodowania płytek ze stali w atmosferze SO2 w temp. 35 | bez zmian | bez zmian | bez zmian |

SMAR CSW

ZASTOSOWANIE
Smary CSW-1 i CSW-2 stosuje się do smarowania łożysk tocznych klatek walcowniczych i urządzeń pomocniczych w centralnym systemie smarowania przy temperaturze pracy nie wyższej niż 60°C.
Smar CSW-1 stosuje się przy dłuższych i węższych przewodach doprowadzających smar,natomiast smar CSW-2 przy krótszych i szerszych przewodach doprowadzających smar.

SKŁAD OGÓLNY
Smary CSW otrzymywane są przez zagęszczenie głębokorafinowanego oleju mineralnego mydłami kwasów tłuszczowych. Zawierają dodatek poprawiający własności smarne.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | CSW-1 | CSW-2 |
| --- | --- | --- |
| penetracja w temp. 25°C po ugniataniu | 290-325 | 250-285 |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 85 | 85 |
| badanie działania korodującego na Fe,100°C/3h | wytrzymuje | wytrzymuje |
| zawartość substancji rysujących | nie zawiera | nie zawiera |
| zawartość wody, %, nie więcej niż | 0,05 | 0,05< |

SMAR STP

ZASTOSOWANIE
Smar STP przeznaczony jest do okresowego smarowania podwozi pojazdów samochodowych, sworzni, przegubów oraz innych węzłów tarcia w zakresie temperatur od -10 do 60°C.
Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pompy wodnej.

SKŁAD OGÓLNY
Smar STP produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego zagęszczonego mydłami kwasów tłuszczowych.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | SMAR STP |
| --- | --- |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 80 |
| penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C | 300 – 350 |
| zawartość wolnych zasad, w przeliczeniu na % NaOH, nie więcej niż | 0,2 |
| zawartość wody, %, nie więcej niż | 2,5 |
| badanie działania korodującego na płytkach stalowych w temperaturze 100°C w ciągu 3 godzin | wytrzymuje |

SMAR GRAFITOWANY

ZASTOSOWANIE
Smar Grafitowany przeznaczony jest do smarowania wolnoobrotowych mechanizmów i silnie obciążonych powierzchni trących pracujący w zakresie temperatur od -20 °C do 60 °C.
Smar ten może być stosowany do smarowania piór resorów, gwintów śrub, łańcuchów, otwartych przekładni zębatych oraz przekładni ślimakowych.
Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych i innych mechanizmów precyzyjnych.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Grafitowany produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego, mydeł kwasów tłuszczowych oraz 10 % wagowych grafitu naturalnego.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | SMAR GRAFITOWY |
| --- | --- |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 77 |
| penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C | 250 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temperaturze 100°C w ciągu 3 godzin | wytrzymuje |

SMAR CU-10 A

ZASTOSOWANIE
Smar Cu 10A stosuje się do smarowania zestyków elektrycznych przełączników kierunkowskazów samochodowych oraz innych zestyków elektrycznych małej mocy, w celu zmniejszenia oporu zestykowego i polepszenia warunków przełączania.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Cu 10A otrzymywany jest przez zagęszczenie oleju mineralnego mydłami litowymi. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym, przeciwkorozyjnym oraz około 10% sproszkowanej miedzi.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | SMAR CU 10A |
| --- | --- |
| wygląd | smar jednorodny,gładki, barwy miedzi |
| penetracja w temperaturze 25°C,po ugniataniu | 260-300 |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 170 |
| penetracja w temp.-25°C bez ugniatania,nie niższa niż | 120 |
| wydzielanie oleju ze smaru w temp.100°C, w czasie 24h, nie więcej niż | 6 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp.100°C/24h | wytrzymuje |

PASTY

PASTA DO GWINTOWANIA

ZASTOSOWANIE
Pastę do gwintowania stosuje się do smarowania narzędzi przy gwintowaniu i wierceniu stali. Jest używana również do operacji tłoczenia stali oraz gięcia rur.

SKŁAD OGÓLNY
Pasta do gwintowania wytwarzana jest przez zagęszczenie oleju mineralnego estrami lanoliny. Pasta zawiera dodatki polepszające własności smarne.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | PASTA DO GWINTOWANIA |
| --- | --- |
| wygląd | pasta barwy brązowej do ciemnobrązowej o konsystencji płynnego miodu |
| penetracja w temperaturze 25°C bez ugniatania | 350 – 390 |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 30 |
| badanie działania korodującego na Fe,100°C/3h | wytrzymuje |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie mniej niż | 785 |

MOLIPAS 60 N

ZASTOSOWANIE
Pastę molibdenową Molipas 60 N stosuje się jako pastę montażową w temperaturze do 450°C, a w warunkach, w których dostęp powietrza lub tlenu jest ograniczony w temperaturze do 600°C, w celu zabezpieczenia przed zakleszczeniem (zapieczenie, zatarcie, itp.) elementów łączonych. Pasta Molipas 60 N znajduje zastosowanie w celu zabezpieczenia przed zakleszczeniem:
– łożysk, tulei, czopów, sworzni;
– połączeń gwintowych;
– połączeń klinowych, wieloklinów przesuwnych;
– uszczelek, pierścieni uszczelniających.
Pasta Molipas 60 N umożliwia nieniszczący demontaż, zmniejsza zużycie części maszyn.

SKŁAD OGÓLNY
Pasta molibdenowa Molipas 60 N zawiera dwusiarczek molibdenu w ilości ok.60%,olej mineralny głębokorafinowany, dodatki zagęszczające, przeciwkorozyjne oraz poprawiające przyczepność do powierzchni metalu.

SPOSÓB UŻYCIA
Rozprowadzić pędzlem cienką warstwę pasty na oczyszczoną powierzchnię metalu.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | MOLIPAS 60N |
| --- | --- |
| penetracja w temp. 25°C bez ugniatania | 260 – 300 |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 180 |
| badanie działania korodującego w temperaturze 100°C w czasie 3h: – na płytkach ze stali – na płytkach z miedzi | wytrzymuje dopuszczalne pociemnienie płytki |

Oleje

- Oleje hydrauliczne

- Oleje przekładniowe

- Oleje maszynowe L-AN

- Oleje do prowadnic ślizgowych obrabiarek

- Oleje technologiczne

- Oleje smarowe

- Oleje hartownicze

- Środki do obróbki plastycznej

OLEJE HYDRAULICZNE

OLEJE HYDRAULICZNE L-HL

ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HL przeznaczone są do stosowania jako ciecze robocze w średnioobciążonych układach napędu i sterowania hydraulicznego. Produkowane są w siedmiu klasach lepkości.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje hydrauliczne L-HL produkowane są w oparciu o wysokiej jakości, głębokorafinowane mineralne bazy olejowe, wzbogacone pakietem dodatków uszlachetniających.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | L-HL 15 | L-HL 22 | L-HL 32 | L-HL 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s | 13,5-16,5 | 19,8-24,2 | 28,8-35,2 | 41,4-50,6 |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | 95 | 95 | 95 | 95 |
| temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż | -33 | -33 | -27 | -24 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 150 | 170 | 190 | 190 |
| zawartość stałych ciał obcych,% | nie zawiera | nie zawiera | nie zawiera | nie zawiera |
| zawartość wody,%, nie wyższa niż | nie zawiera | nie zawiera | nie zawiera | nie zawiera |
| odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż -trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 |
| własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: 40-43 ml oleju 37-40 ml wody 0-3 ml emulsji min., nie dłuższy niż w temp. 54°C w temp. 82°C | 60 – | 60 – | 60 – | 60 – |
| działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej | 1 | 1 | 1 | 1 |

| PARAMETRY | L-HL 68 | L-HL 100 | L-HL ???? |
| --- | --- | --- | --- |
| lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s | 61,2-74,8 | 90,0-100,2 |  |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | 95 | 90 |  |
| temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż | -24 | -18 |  |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 190 | 210 |  |
| zawartość stałych ciał obcych,% | nie zawiera | nie zawiera | nie zawiera |
| zawartość wody,%, nie wyższa niż | nie zawiera | nie zawiera | nie zawiera |
| odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż -trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 |
| własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: 40-43 ml oleju 37-40 ml wody 0-3 ml emulsji min., nie dłuższy niż w temp. 54°C w temp. 82°C | 60 – | 60 – | 60 – |
| działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej | 1 | 1 | 1 |

OLEJE HYDRAULICZNE L-HV/E

ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HV/E stosuje się w układach napędu i sterowania hydraulicznego, szczególnie w urządzeniach ruchowych, maszynach budowlanych oraz w urządzeniach jednostek pływających.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje hydrauliczne L-HV/E produkowane są w oparciu o wysokiej jakości mineralne bazy olejowe wzbogacone pakietem dodatków uszlachetniających. Oleje te nie zawierają w swoim składzie związków cynku.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | L-HV/E 15 | L-HV/E 22 | L-HV/E 32 | L-HV/E 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s | 13,5-16,5 | 19,8-24,2 | 28,8-35,2 | 41,4-50,6 |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | 140 | 140 | 140 | 140 |
| temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż | -39 | -36 | -30 | -27 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 140 | 160 | 180 | 190 |
| zawartość stałych ciał obcych,% | nie zawiera | nie zawiera | nie zawiera | nie zawiera |
| zawartość wody,%, nie wyższa niż | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż -trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 |
| własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: 40-43 ml oleju 37-40 ml wody 0-3 ml emulsji min., nie dłuższy niż w temp. 54°C w temp. 82°C | 54 60 | 54 60 | 54 60 | 54 60 |
| działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej | 1 | 1 | 1 | 1 |

| PARAMETRY | L-HV/E 68 | L-HV/E 100 | L-HV/E 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s | 61,2-74,8 | 90-110 | 135-165 |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | 140 | 120 | 120 |
| temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż | -24 | -21 | -18 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 190 | 200 | 200 |
| zawartość stałych ciał obcych,% | nie zawiera | nie zawiera | nie zawiera |
| zawartość wody,%, nie wyższa niż | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż -trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 |
| własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: 40-43 ml oleju 37-40 ml wody 0-3 ml emulsji min., nie dłuższy niż w temp. 54°C w temp. 82°C | 54 60 | 82 60 | 82 60 |
| działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej | 1 | 1 | 1 |

OLEJE HYDRAULICZNE L-HV

Ciecz obróbkowa syntetyczna

ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HV przeznaczone  są do stosowania w układach napędu i sterowania  hydraulicznego,  szczególnie  w  urządzeniach  ruchowych,  maszynach budowlanych, w urządzeniach  jednostek pływających i innych, pracujących  w  warunkach dużych różnic temperatur.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje hydrauliczne L-HV produkowane są   w oparciu  o wysokiej jakości, głębokorafinowane mineralne  bazy  olejowe, wzbogacone pakietem  dodatków  uszlachetniających.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | L-HV 15 | L-HV 22 | L-HV 32 | L-HV 46 | L-HV 68 | L-AN 100 | L-AN 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C,mm2/s | 13,5-16,5 | 19,8-24,2 | 28,8-35,2 | 41,4-50,6 | 61,2-74,8 | 90-110 | 135-165 |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 |
| temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż | -39 | -36 | -30 | -27 | -24 | -21 | -18 |
| temperatura zapłonu,°C,nie niższa niż | 140 | 160 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| zawartość wody, %, nie wyżej niż | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| własności demulgujące: czas rozdziału emulsji z wodą w temperaturze, °C, do uzyskania: 40-43 ml oleju 37-40ml wody 0-3ml emulsji, min.,nie dłuższy niż | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| działanie korodujące na płytce z miedzi w temp. 120°C /3h, stopień korozji nie wyższy niż | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

OLEJE HYDRAULICZNE L-HM

ZASTOSOWANIE
Oleje hydrauliczne klasy L-HM przeznaczone są do stosowania jako ciecze robocze w trudnych warunkach eksploatacyjnych szczególnie, gdy wymagana jest bardzo dobra stabilność termiczna oleju oraz jego wysoka odporność na utlenianie.
Produkowane są w ośmiu klasach lepkości :L-HM 10, L-HM 15, L-HM 22, L-HM 32, L-HM 46, L-HM 68, L-HM 100, L-HM 150.

SKŁAD OGÓLNY Oleje hydrauliczne klasy L-HM produkowane są w oparciu o wysokiej jakości, głęboko rafinowane mineralne bazy olejowe, wzbogacone pakietem dodatków uszlachetniających.

OLEJE PRZEKŁADNIOWE

OLEJE PRZEKŁADNIOWE TRANSGEAR SP

ZASTOSOWANIE
Oleje do przekładni Transgear SP stosuje się w przekładniach przemysłowych, w których jest wymagane użycie oleju o wysokiej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie, dobrej stabilności termooksydacyjnej przy stosowaniu w wyższych temperaturach i dobrych własnościach przeciwkorozyjnych oraz deemulgujących.
Oleje Transgear SP można stosować w temperaturze do 120°C.
Produkowane są w siedmiu klasach lepkości:
-Transgear SP – 68
-Transgear SP – 100
-Transgear SP – 150
-Transgear SP – 320
-Transgear SP – 460
-Transgear SP – 680

SKŁAD OGÓLNY
Oleje Transgear SP do przekładni przemysłowych produkowane są na bazie wysokorafinownych olejów naftowych. Zawierają pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności smarne i przeciwkorozyjne, podwyższające odporność na utlenianie oraz dodatki o działaniu przeciwpiennym i deemulgującym.

WŁASNOŚCI
Własności produkowanych przez nas olejów przekładniowych:

| PARAMETRY | TRANSGEAR SP 68 | TRANSGEAR SP 100 | TRANSGEAR SP 150 | TRANSGEAR SP 220 | TRANSGEAR SP 320 | TRANSGEAR SP 460 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s | 61-75 | 90-110 | 135-165 | 198-242 | 288-352 | 414 – 506 |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| temperatura płynięcia, °C, nie wyższa niż | -27 | -21 | -21 | -18 | -12 | -9 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 |
| własności smarne, obciążenie zespawania,daN, nie niższe niż | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| zawartość wody,%, nie wyższa niż | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| badanie działania korodującego na pł. Cu w temp. 120°C/3h, stopień korozji, nie wyższy niż | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| odporność na pienienie skłonność do pienienia objętość piany po 5 min. przedmuchiwania powietrza, cm3, w temp., 25°C/95°C/25°C po próbie w 95 °C, nie wyższa niż | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 | 50/50/50 |
| trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp.25°C/95 °C /25 °C po próbie w 95°C nie wyższa niż | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 |

OLEJE PRZEKŁADNIOWE TRANSGEAR

ZASTOSOWANIE
Oleje do przekładni zębatych Transgear przeznaczone są do stosowania w przekładniach obrabiarek, turbin parowych i gazowych, maszyn walcowniczych, okrętowych oraz innych urządzeń, wymagających użycia olejów o zwiększonej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie i dobrych własnościach przeciwkorozyjnych. Oleje Transgear można stosować w temperaturze do 100°C.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje Transgear do zębatych przekładni przemysłowych produkowane są na bazie wysokorafinowanych olejów naftowych. Zawierają pakiet dodatków uszlachetniających poprawiających własności smarne i przeciwkorozyjne, podwyższające odporność na utlenianie oraz dodatki o działaniu przeciwpiennym i deemulgującym.

WŁASNOŚCI
Własności produkowanych przez nas olejów przekładniowych:

| PARAMETRY | TRANSGEAR 68 | TRANSGEAR 100 | TRANSGEAR 150 | TRANSGEAR 220 | TRANSGEAR 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s | 61-75 | 90-110 | 135-165 | 198-242 | 288-352 |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| temperatura płynięcia, °C, nie wyższa niż | -27 | -25 | -21 | -20 | -12 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| własności smarne, obciążenie zespawania,daN, nie niższe niż | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| zawartość wody,%, nie wyższa niż | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| badanie działania korodującego na pł. Cu w temp. 120°C/3h, stopień korozji, nie wyższy niż | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

OLEJE MASZYNOWE L-AN

ZASTOSOWANIE
Oleje maszynowe L-AN stosuje się głównie do smarowania lekko lub średnioobciążonych części maszyn przemysłowych (łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic, przekładni  mechanicznych  oraz  innych  elementów roboczych).

Oleje maszynowe L-AN ze względu na temperaturę krzepnięcia należy w porze zimowej stosować do smarowania urządzeń mechanicznych znajdujących się w pomieszczeniach ogrzewanych.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje maszynowe  L-AN produkowane są na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych.Własności produkowanych olejów maszynowych L-AN przedstawione są na następnej stronie.

| PARAMETRY | L-AN 10 | L-AN 15 | L-AN 22 | L-AN 32 | L-AN 46 | L-AN 68 | L-AN 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C,mm2/s | 9,0-11,0 | 13,5-16,5 | 19,8-24,2 | 28,8-35,2 | 41,4-50,6 | 61,2-74,8 | 90 – 110 |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| temperatura zapłonu,°C,nie niższa niż | 130 | 160 | 170 | 170 | 170 | 190 | 200 |
| pozostałość po spopieleniu, %, nie wyżej niż | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| zawartość wody, %, nie wyżej niż | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| zawartość ciał stałych obcych, %, nie więcej niż | nie zawiera | nie zawiera | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| liczba kwasowa, mg KOH/g, nie więcej niż | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
| pozostałość po skoksowaniu, %, nie wyżej niż | – | – | – | – | 0,15 | 0,25 | 0,45 |
| odporność na utlenianie, przyrost liczby kwasowej, mg KOH/g, nie większy niż</span | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

PRZECHOWYWANIE
Oleje maszynowe L-AN należy przechowywać  w  opakowaniach stalowych lub polietylenowych zabezpieczających produkt przed  dostępem  wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Dopuszcza  się  okres przechowywania olejów do 2 lat.

OLEJ DO PROWADNIC ŚLIZGOWYCH OBRABIAREK

ZASTOSOWANIE :

Oleje do prowadnic obrabiarek są wielofunkcyjnymi olejami do obrabiarek służącymi do smarowania:
– prowadnic ślizgowych obrabiarek bez względu na szybkość posuwu czy obciążenie
– układów hydraulicznych do wszystkich typów pomp i silników hydraulicznych
– przekładni wszystkich rodzajów pracujących z dużymi prędkościami
– łożysk wrzecion pracujących z bardzo dużymi prędkościami.
Oleje zalecane są do centralnego systemu smarowania.
Produkowane są w ośmiu klasach lepkości: VG-10, VG-22, VG-32, VG-46, VG-68, VG-100, VG-150, VG-220.

SKŁAD OGÓLNY:
Oleje do prowadnic ślizgowych obrabiarek produkowane są na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych z pakietem dodatków uszlachetniających polepszających wskaźnik lepkości oleju, odporność na utlenianie, własności przeciwpienne, przeciwzużyciowe, przeciwkorozyjne, smarne oraz tłumienia drgań ciernych.

WŁASNOŚCI:

| PARAMETRY | VG 10 | VG 22 | VG 32 | VG 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s | 9-11 | 19,8-24,2 | 28,8-35,2 | 41,4-50,6 |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | 95 | 95 | 95 | 95 |
| temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż | -30 | -30 | -27 | -24 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 120 | 170 | 190 | 190 |
| zawartość wody,%, nie wyższa niż | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż -trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 |
| własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: 40-43 ml oleju 37-40 ml wody 0-3 ml emulsji min., nie dłuższy niż w temp. 54°C w temp. 82°C | 54 60 | 54 60 | 54 60 | 54 60 |
| działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej | 2 | 2 | 2 | 2 |

| PARAMETRY | VG 68 | VG 100 | VG 150 | VG 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lepkość kinetyczna w temp. 40°C, mm2/s | 61,2-74,8 | 90-110 | 135-165 |  |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | 95 | 95 | 95 | 95 |
| temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż | -24 | -18 | -18 |  |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 190 | 210 | 210 | 220 |
| zawartość wody,%, nie wyższa niż | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| odporność na pienienie; skłonność do pienienia – objętość piany po5min. przedmuchiwania powietrza, cm3,w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż -trwałość piany, cm3, po 10 min. odstania w temp. 25°C/95°C/25°C po próbie w 95°C nie wyższa niż | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 | 100/100/10 10/10/10 |
| własności deemulgujące, czas rozdziału emulsji z wodą do uzyskania: 40-43 ml oleju 37-40 ml wody 0-3 ml emulsji min., nie dłuższy niż w temp. 54°C w temp. 82°C | 54 60 | 82 60 | 82 60 | 82 60 |
| działanie korodujące na płytkach Cu, 3h/120°C, stopień korozji, nie wyżej | 2 | 2 | 2 | 2 |

OLEJE TECHNOLOGICZNE

OLEJ DO POMP PRÓŻNIOWYCH P-I

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Olej do pomp próżniowych P-I stosuje się do napełnienia obrotowych pomp próżniowych. Technologia produkcji i własności oleju są uzgodnione ze specjalistami z Zakładu Techniki Próżniowej TERPO w Koszalinie. Jest on zalecany do stosowania w obrotowych pompach próżniowych produkowanych przez ten zakład, jak również w innych pompach tego samego typu.

SKŁAD OGÓLNY
Olej do pomp próżniowych P-I jest otrzymany z wysokiej jakości oleju mineralnego w procesie destylacji w warunkach wysokiej próżni. Jest pozbawiony frakcji lotnych, co ogranicza prężność pary nasyconej do wielkości odpowiadającej wymaganiom obrotowych pomp próżniowych. Jakość naszego oleju jest porównywalna z jakością olejów zagranicznych tego typu.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | OLEJ DO POMP PRÓŻNIOWYCH P-I |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 90,0- 110,0 |
| lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s | 10,0 – 13,0 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 260 |
| temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż | -10 |
| pozostałość po koksowaniu, %, nie wyższa niż | 0,1 |
| liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyższa niż | 0,02 |
| ciśnienie parcjalne w temperaturze 80°C, hPa | 3,5*10-3 |

OLEJ ITERM 30 MF

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Olej Iterm 30 MF stosuje się do smarowania maszyn i urządzeń pracujących w zakresie temperatur do 200°C, a zwłaszcza elementów roboczych maszyn włókienniczych, elementów łańcuchowych w suszarkach itp.

SKŁAD OGÓLNY
Olej Iterm 30 MF produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym, dyspergującym oraz polepszającym odporność na pienienie.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | OLEJ ITERM 30 MF |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna, transparentna ciecz> |
| gęstość w temp. 20°C, g/cm3, nie niższa niż | 0,9 |
| lepkość kinematyczna w temp.100°C, mm2/s | 30-36 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 220 |
| temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż | 0 |
| badanie działania korodującego na płytkach ze stali i miedzi w temp. 100°C w czasie 3h | wytrzymuje |
| zawartość stałych ciał obcych, % | nie zawiera |
| zawartość wody , % | nie zawiera |
| pozostałość po koksowaniu, %, nie wyższa niż | 1,3 |

OLEJE ITERM 6Mb I ITERM 12

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Oleje Iterm 6Mb i Iterm 12 stosuje się jako olejowe nośniki ciepła w urządzeniach grzewczych w zakresie temperatur od -10°C do 280°C.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje Iterm 6Mb i Iterm 12 produkowane są na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego. Zawierają dodatki dyspergująco-myjące oraz poprawiające odporność na pienienie.

WŁASNOŚCI
Oleje Iterm 6Mb i Iterm 12 powinny być w temp. 20 +/- 5°C jednorodnymi, klarownymi cieczami barwy jasnobrązowej do brązowej.

| PARAMETRY | ITERM 6 MB | ITERM 12 |
| --- | --- | --- |
| gęstość w temp.20°C, g/cm3, nie niższa niż | 0,840 | 0,840 |
| lepkość w temp. 100°C, mm2/s | 5,5 – 6,5 | 11,5 – 13,0 |
| temp. zapłonu, °C, nie niższa niż | 205 | 250 |
| temp. krzepnięcia, °C, nie wyższa niż | -10 | -10 |
| zawartość stałych ciał obcych, % | nie zawiera | nie zawiera |
| zawartość wody, % | nie zawiera | nie zawiera |
| pozostałość po koksowaniu, %, nie więcej niż | 0,3 | 0,3 |
| badanie działania korodującego na płytkach stalowych i miedzianych w temperaturze 100°C w czasie 3 h | wytrzymuje | wytrzymuje |

DREWNOSUW

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Drewnosuw przeznaczony jest do smarowania stołów maszyn do drewna. Zapewnia dobry poślizg obrabianego materiału oraz zapobiega odkładaniu się żywicy na stołach roboczych obrabiarek.
Preparat należy nanosić na stół roboczy obrabiarki za pomocą spryskiwacza lub pędzlem. Nie natryskiwać Drewnosuw bezpośrednio na element obrabiany.

SKŁAD OGÓLNY
Drewnosuw produkowany jest na bazie lekkiego oleju mineralnego oraz dodatków
poprawiających własności użytkowe.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | DREWNOSUW |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm2/s, nie wyższa niż | 7,0 |
| emperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 7,0 |

OLEJ SPIERALNY SP

Olej technologiczny

ZASTOSOWANIE
Olej spieralny SP jest przeznaczony do smarowania tarczy żebrowej i korony cylindra wraz z igłami i płaszczkami maszyn szydełkujących.

SKŁAD OGÓLNY
Olej spieralny SP produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego. Zawiera dodatek powierzchniowo – czynny.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | OLEJ SPIERALNY SP |
| --- | --- |
| wygląd | olej klarowny, jednorodny,barwy jasnożółtej do żółtej |
| lepkość w temp. 40°C,mm2/s | 32 – 42 |
| temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż | -18 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 210 |
| pozostałość po spopieleniu, %, nie wyższa niż | 0,5 |
| zawartość wody, %, nie więcej niż | 0,3 |
| zawartość stałych ciał obcych, % | nie zawiera |

OLEJE SMAROWE

OLEJE VELONAFT VG-5 I VG-10

ZASTOSOWANIE
Oleje Velonaft VG-5 i VG-10 stosuje się do smarowania przelotowego i kąpielowegoszybkoobrotowych elementów maszyn włókienniczych, obrabiarek i innych precyzyjnych elementów.
Olej Velonaft VG-5 jest zamiennikiem oleju Velol 9.
Olej Velonaft VG-10 jest zamiennikiem oleju Velol 19.

SKŁAD OGÓLNY

Oleje Velonaft VG-5 i VG-10 produkowane są na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych, zawierających pakiet dodatków uszlachetniających, poprawiających własności smarne, lepkościowo-temperaturowe oraz dodatki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | VELONAFT VG-5 | VELONAFT VG-10 |
| --- | --- | --- |
| wygląd w temp. 20 °( +/-5°C) | jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej | jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej |
| – lepkość kinematyczna, mm2/s – w temperaturze 20°C – w temperaturze 40°C | 9 – 11 4,14 – 5,06 | 19 – 22 0,0 – 11,0 |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | – | 85 |
| badanie działania korodującego w temp., 100°C/3h – na płytkach ze stali – na płytkach z miedzi | wytrzymuje wytrzymuje | wytrzymuje wytrzymuje |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 120 | 130 |
| temperatura krzepnięcia,°C,nie wyższa niż | -20 | -20 |
| własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych | – | brak korozji |

OLEJ EKOL 68 DO PILAREK – BIODEGRADOWALNY

ZASTOSOWANIE

Olej Ekol – 68 stosuje się do smarowania układu tnącego w pilarkach łańcuchowych. Jest zalecany do stosowania zamiennie za oleje mineralne stwarzające zagrożenie dla środowiska naturalnego.

SKŁAD OGÓLNY
Ekol- 68 jest biodegradowalnym olejem produkowanym na bazie oleju roślinnego. Zawiera dodatki antykorozyjne, obniżające temperaturę krzepnięcia oraz polepszające własności smarne i przyczepność oleju do łańcucha.

WŁASNOŚCI
Olej Ekol-68 posiada dobre własności smarne zmniejszające szybkie odkształcenie i zużycie łańcucha, dzięki czemu czas eksploatacji ulega wydłużeniu, a koszty serwisu znacznemu obniżeniu. Jest nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, gdyż ulega biologicznemu rozkładowi, nie zanieczyszczając wód gruntowych.

| PARAMETRY | OLEJ EKOL-68 |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 61-75 |
| temperatura płynięcia, °C nie wyższa niż | -25 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 200 |
| zawartość wody, %, nie wyższa niż | 0,1 |
| badanie działania korodującego miedzi w temperaturze 100°C/3h | wytrzymuje |

OLEJE HARTOWNICZE

HARTENOL 70, 120, 160

ZASTOSOWANIE
Oleje Hartenol stosuje się do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, dla których dopuszcza się małe deformacje geometryczne, przy wymaganej szybkości chłodzenia. W zależności od optymalnej temperatury pracy rozróżnia się trzy rodzaje olejów:
– Olej Hartenol 70 o zalecanej temperaturze pracy 40 – 80°C
– Olej Hartenol 120 o zalecanej temperaturze pracy 110 – 130°C
– Olej Hartenol 160 o zalecanej temperaturze pracy 160 – 180°C.

SKŁAD OGÓLNY
Oleje Hartenol zawierają głębokorafinowane oleje mineralne oraz dodatki przeciwutleniające, powierzchniowo-czynne, zwiększające szybkość chłodzenia, przeciwdziałające powstawaniu osadów na powierzchni hartowanych elementów.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | HARTENOL 70 | HARTENOL 120 | HARTENOL 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| gęstość w temp.20°C, g/ml, nie wyższa niż | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| – lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s, nie wyższa niż | 19,8-24,2 | 36,0-45,0 | 198,0-242,0 |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | 95 | 95 | 95 |
| temperatura zapłonu, °C: – w tyglu otwartym, nie niższa niż – w tyglu zamkniętym, nie niższa niż | 200 180 | 200 180 | 250 200 |
| zawartość wody, % | nie zawiera | nie zawiera | nie zawiera |
| temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż | -15 | -14 | -12 |
| temperatura krzepnięcia,°C, nie wyższa niż | -17 | -16 | -15 |
| liczba kwasowa, mg KOH/g, nie wyższa niż | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| pozostałość po koksowaniu, %, nie wyższa niż | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| badanie własności termokinetycznych: – temperatura kąpieli,°C – temp.max.szybkości chłodzenia,°C – max.szybkość chłodzenia, °C/s, nie niższa niż | 80 600°C +/- 25 85 | 110 620°C +/- 25 80 | 160 640°C +/- 25 70> |

OLEJE HARTOWNICZE OH-M 70, 120, 160

ZASTOSOWANIE
Oleje do hartowania OH-M stosuje się do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, dla których dopuszcza się małe deformacje geometryczne przy wymaganej szybkości chłodzenia.
W zależności od optymalnej temperatury pracy rozróżnia się trzy rodzaje olejów :
Olej hartowniczy OH-70M o zalecanej temperaturze pracy 40°C-80°C
Olej hartowniczy OH-120M o zalecanej temperaturze pracy 110°C-130°C
Olej hartowniczy OH-160M o zalecanej temperaturze pracy 160°C-180°C

SKŁAD OGÓLNY
Oleje do hartowania OH-M produkowane są na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych. Zawierają dodatki przeciwutleniające i powierzchniowo – czynne, zwiększające szybkość chłodzenia, przeciwdziałające powstawaniu osadów na powierzchniach hartowanych elementów.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | OLEJ DO HARTOWANIA OH-M70 | OLEJ DO HARTOWANIA OH-M120 | OLEJ DO HARTOWANIA OH-M160 |
| --- | --- | --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C,mm2/s | 19,8-24,2 | 41,4-50,6 | 198,0-242,0 |
| temperatura zapłonu, tygiel otwarty, °C, nie niżej | 180 | 200 | 250 |
| temperatura zapłonu, tygiel zamknięty, °C, nie niżej | 160 | 180 | 230 |
| temperatura płynięcia, °C, nie wyżej | -15 | -12 | -10 |
| pozostałość po koksowaniu, %, nie wyżej | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| popiół siarczanowy, %, nie wyżej | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| zawartość wody, % | nie zawiera | nie zawiera | nie zawiera |
| liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyżej | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

OLEJ HARTOWNICZY SZYBKI HARTENOL 70S

ZASTOSOWANIE
Olej Hartenol 70S stosuje się do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, dla których dopuszcza się małe deformacje geometryczne. Charakteryzuje się zwiększoną szybkością chłodzenia.
Zalecana temperatura pracy oleju Hartenol 70 S wynosi 80°C.

SKŁAD OGÓLNY
Olej Hartenol 70S zawiera głębokorafinowane oleje mineralne oraz dodatki przeciwutleniające, powierzchniowo-czynne, zwiększające szybkość chłodzenia, przeciwdziałające powstawaniu osadów na powierzchni hartowanych elementów.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | HARTENOL 70S |
| --- | --- |
| lepkość kinematycznaw temp.40°C, mm2/s | 19,8-24,2 |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | 95 |
| temperatura zapłonu, tygiel otwarty, °C, nie niższa niż | 200 |
| temperatura zapłonu, tygiel zamknięty,°C, nie niższa niż | 180 |
| temperatura płynięcia,°C, nie wyższa niż | -15 |
| liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyższa niz | 0,05 |
| pozostałość po koksowaniu,%, nie wyższa niż | 0,1 |
| badanie własności termokinetycznych, temperatura kąpieli 80°C: – temp.max.szybkości chłodzenia – max.szybkość chłodzenia, °C/s, nie niższa niż | 600°C +/- 25 95 |

OLEJ SERWISOWY HARTENOL 70S PLUS

ZASTOSOWANIE
Olej serwisowy Hartenol 70S Plus przeznaczony jest do poprawy własności termokinetycznych olejów hartowniczych podczas eksploatacji.

SKŁAD OGÓLNY
Olej serwisowy Hartenol 70S Plus zawiera głębokorafinowany olej mineralny oraz dodatek poprawiający własności termokinetyczne.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | OLEJ SERWISOWY HARTENOL 70S PLUS |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp.40°C, mm2/s | 27,0-33,0 |
| temperatura zapłonu, tygiel otwarty, °C, nie niższa niż | 200 |

CHEMCLEAN A-10 PREPARAT DO MYCIA PO PROCESIE HARTOWANIA

ZASTOSOWANIE
Chemclean A-10 jest alkalicznym preparatem przeznaczonym do odtłuszczania i mycia wyrobów metalowych oraz części fosforanowanych przez natrysk oraz mycie w myjkach ultradźwiękowych.
Chemclean A-10 stosowany jest w stężeniu 2 -5%.
Zalecana temperatura stosowania wynosi 20-60°C.

SKŁAD OGÓLNY
Chemclean A-10 stanowi kompozycję alkalicznych środków myjących, związków powierzchniowoczynnych oraz inhibitorów korozji.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | CHEMCLEAN A-10 |
| --- | --- |
| wygląd | ciecz klarowna o barwie niebieskiej |
| zapach | charakterystyczny |
| gęstość w temp.20°C, g/cm3 | 1,05 |
| temperatura płynięcia ,°C | 0 |
| odczyn pH | 11 |

ŚRODKI DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

LAGRAF, LAGRAMOS

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Lagraf jest środkiem smarnym z dodatkiem grafitu przeznaczonym do wyciskania profili z aluminium.
Lagramos jest środkiem smarnym z dodatkiem grafitu i dwusiarczku molibdenu, prze-znaczonym do wyciskania profili z aluminium, miedzi i stopów miedzi.

SKŁAD OGÓLNY
Środki smarne Lagraf i Lagramos produkowane są na bazie stałych węglowodorów, grafitu i dwusiarczku molibdenu.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | własności |
| --- | --- |
| postać | pręty o dowolnym przekroju i długości |
| temperatura kroplenia, °C, powyżej | 120 |
| pozostałość po odparowaniu, %, nie niżej | 25 |

LUBRIKOL CL-40

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Lubrikol CL-40 stosuje się do redukowania sworzni stalowych.
Może być stosowany do obróbki metali nieżelaznych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Lubrikol CL-40 jest olejem nieemulgującym, w skład którego wchodzi głębokorafino-wany olej naftowy oraz dodatki poprawiające własności smarne.

WŁASNOŚCI
PARAMETRY

| LUBRIKOL CL-40 |
| --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s nie niższa niż | 170 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 220 |
| temperatura płynięcia, °C, nie wyższa niż | -10 |
| liczba kwasowa, mgKOH/g, nie wyższa niż | 0,2 |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż | 608 |

FEROKOL EPS-220

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Olej Ferokol EPS-220 przeznaczony jest do obróbki plastycznej stali, szczególnie do tłoczenia blach w przemyśle samochodowym.
Oleju Ferokol EPS-220 nie zaleca się stosować do obróbki metali kolorowych i ich stopów.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej Ferokol EPS-220 produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych. Zawiera dodatki polepszające własności smarne i przeciwzużyciowe. Olej nie zawiera związków chloru.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | FEROKOL EPS-220 |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s, nie niższa niż | 198,0-242,0 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 180 |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niższe niż | 785 |
| badanie działania korodującego na płytkach ze stali w temp. 100°C w ciągu 3h | wytrzymuje |

OLEJ DO TŁOCZENIA S 100 PLUS

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Olej do tłoczenia S 100 Plus przeznaczony jest do tłoczenia elementów ze stali o trudnej geometrii oraz do wykrawania blach o grubości ok. 10 mm. Może być również stosowany do wiercenia i gwintowania stali.
Może być również stosowany do kucia na zimno, gięcia rur, a także do wiercenia i gwintowania stali trudnoskrawalnych oraz do walcowania gwintów ze stali nierdzewnych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Olej do tłoczenia S 100 Plus produkowany jest na bazie głębokorafinowanych olejów mineralnych i oleju roślinnego. Zawiera dodatki podwyższające własności smarne oraz dodatki przeciwkorozyjne.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | OLEJ DO TŁOCZENIA S 100 PLUS |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna ciecz barwy brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 105 – 120 |
| wskaźnik lepkości, nie niższy niż | 100 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 170 |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN, nie niżej niż | 785 |
| badanie działania korodującego na płytkach ze stali w temp. 100°C w ciągu 24 h | wytrzymuje |

GRAFIKOL10

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Grafikol 10 stosuje się do smarowania części maszyn i urządzeń narażonych na duże obciążenia, pracujących w wysokich temperaturach w przemyśle hutniczym, maszynowym, szklarskim i innych. Grafikol 10 stosuje się także jako środek smarny w operacjach kucia matrycowego, wyciskania i zbliżonych rodzajach obróbki plastycznej na gorąco.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Grafikol 10 jest to olejowa suspensja grafitowa, w skład której wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, wysokorozdrobniony grafit oraz dodatki o działaniu stabilizującym, przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | GRAFIKOL 10 |
| --- | --- |
| wygląd w temp. 20°C /-5°C | jednorodna ciecz barwy czarnej |
| badanie stabilności | wytrzymuje |
| zawartość grafitu, % | 10 – 11 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 200 |
| temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż | -10 |

ALUMOL

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Alumol stosuje się w postaci emulsji wodnej do obróbki plastycznej aluminium i jego stopów. Zalecane stężenie 20 – 30% w zależności od rodzaju obróbki.

SKŁAD OGÓLNY
Alumol jest koncentratem oleju emulgującego, w skład którego wchodzi glębokorafinowany olej oraz dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym i przecipiennym.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | ALUMOL |
| --- | --- |
| wygląd | jednorodna, klarowna ciecz barwy brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp.40°C, mm2/s,; nie wyższa niż | 40 |
| własności 10% emulsji na wodzie destylowanej: – wygląd – pH – własności przeciwkorozyjne metodą Herberta – odporność na pienienie | transparentna do lekko mlecznej 7,5 – 9.5 H0 wytrzymuje |

TERMOKUT

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE 
Termokut jest bezgrafitowym środkiem przeznaczony do smarowania w procesie kucia matrycowego na gorąco odkuwek ze stali. Stosowany jest w postaci roztworów wodnych w rozcieńczeniu od 1:5 do 1:20 w zależności od warunków procesu kucia.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Termokut jest wodorozcieńczalnym, nie zawierającym grafitu środkiem smarnym. Zawiera on w swoim składzie dodatki stabilizujące i zwilżające, dodatki EP, biobójcze i przeciwpienne.

SPOSÓB UŻYCIA
Wodny roztwór środka do kucia sporządza się przez dodanie do wody wodociągowej koncentratu Termokutu w temperaturze 20°C – 25°C przy równoczesnym intensywnym mieszaniu. Roztwór Termokutu należy sporządzać na bieżąco. Środek do kucia nanosi się natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | TERMOKUT |
| --- | --- |
| wygląd | ciecz barwy żółtej |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | nie wyższa niż 100 |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN | nie niższe niż 490 |
| pH | nie wyższe niż 10 |

AKWAGRAFIT CP-2

Środek do obróbki plastycznej

ZASTOSOWANIE
Akwagrafit CP-2 przeznaczony jest do smarowania w procesie kucia matrycowego na gorąco odkuwek ze stali. Stosowany jest w postaci suspensji wodnych w rozcieńczeniu od 1:5 do 1:20 w zależności od warunków procesu kucia.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Akwagrafit CP-2 jest wodorozcieńczalnym środkiem smarnym, zawierającym w swoim składzie grafit oraz dodatki stabilizujące i zwilżające.

SPOSÓB UŻYCIA
Suspensję wodną do kucia sporządza się przez dodanie do koncentratu Akwagrafitu CP-2 wody wodociągowej w temperaturze 20°C – 25°C przy równoczesnym intensywnym mieszaniu. Suspensję Akwagrafitu CP-2 nanosi się natryskiem hydrodynamicznym lub pneumatycznym.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | AKWAGRAFIT CP-2 |
| --- | --- |
| wygląd | wysokolepka ciecz barwy czarnej |
| lepkość umowna koncentratu w temp.25°C, s | 10-16 |
| pozostałość po odparowaniu, %, nie niżej | 20 |
| własności 10% suspensji: – stabilność – pH | wytrzymuje 9-10 |

Preparaty do ochrony przed korozją

- Olejowe

- Smarowe

- Myjąco – konserwujące

PREPARATY DO OCHRONY PRZED KOROZJĄ – OLEJOWE

AKORINOL 10N

Środek do ochrony przed korozją olejowy

ZASTOSOWANIE
Olej ochronny Akorinol 10 N stosowany jest do czasowej ochrony przed korozją wyrobów metalowych, części maszyn i innych elementów metalowych w czasie magazynowania i transportu w warunkach, gdy wymagane jet stosowanie oleju ochronnego o niskiej lepkości, tworzącego cienkie warstwy olejowe o dobrych własnościach ochronnych.
Zdolność ochrony czasowej Akorinolu 10 N wynosi 9-12 miesięcy w zależności od warunków składowania. Na powierzchnie metalowe Akorinol 10 N może być nakładany przez zanurzenie, natrysk lub za pomocą pędzla.
Akorinol 10 N jest łatwo zmywalny przy użyciu wodnych roztworów alkalicznych środków myjących.
Olej ochronny Akorinol 10 N jest nietoksyczny, nie powoduje uczuleń i podrażnień skóry.

SKŁAD OGÓLNY
Olej ochronny Akorinol 10 N jest produkowany na bazie głębokorafinowanej lekkiej frakcji ropy naftowej. Zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym i przeciwutleniającym.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | AKORINOL 10 N |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 20 °C, mm2/s nie wyższa niż | 25 |
| lepkość kinematyczna w temp. 40 °C, mm2/s | 8,0-11,0 |
| temp. zapłonu, °C, nie niższa niż | 100 |
| temp. krzepnięcia, °C, nie wyższa niż | -25 |
| zawartość stałych ciał obcych | nie zawiera |
| zawartość wody, %, nie więcej ni | nie zawiera |

AKORINOL N

Środek do ochrony przed korozją olejowy

ZASTOSOWANIE
Olej odwadniająco-ochronny Akorinol N stosowany jest do odwadniania powierzchni wyrobów metalowych po procesie obróbki skrawaniem z użyciem wodnych i olejowo-wodnych cieczy obróbkowych. Stosowany jest również do czasowej ochrony przed korozją wyrobów metalowych, części maszyn i innych elementów metalowych w czasie składowania i transportu w przypadkach gdy wymagane jest stosowanie oleju ochronnego o niskiej lepkości, tworzącego cienkie warstwy olejowe o dobrych własnościach ochronnych.
Zdolność ochrony przed korozją Akorinolu N wynosi 6 – 9 miesięcy w zależności od warunków stosowania.

SKŁAD OGÓLNY
Olej odwadniająco-ochronny Akorinol N produkowany jest na bazie oleju mineralnego. Zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, odwadniającym i przeciwutleniającym oraz polepszającym odporność na pienienie.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | AKORINOL N |
| --- | --- |
| lepkość kinemtyczna w temp. 20 °C, mm2/s | 7,0-12,0 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | wytrzymuje |
| badanie zdolności odwadniania | wytrzymuje |
| badanie zdolności deemulgowania | brak korozji |

ANTYKOL M-100

Środek do ochrony przed korozją olejowy

ZASTOSOWANIE
Olej ochronny Antykol M-100 stosuje się do czasowej ochrony przed korozją zewnętrznych powierzchni metalowych maszyn i urządzeń, przyrządów pomiarowych oraz innych, z wyjątkiem silników spalinowych i łożysk tocznych.
Czas działania ochronnego Antykolu M-100 wynosi, zależnie od warunków składowania, od 8 do 15 miesięcy.

SKŁAD OGÓLNY
Olej ochronny Antykol M-100 produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | OLEJ OCHRONNY ANTYKOL M-100 |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 90,0 – 110,0 |
| lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s | 50,0 – 65,0 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 190 |
| temperatura płynięcia, °C, nie niższa niż | -15 |
| własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych | 48 |
| własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych | brak korozji |
| badanie w komorze klimatycznej /stały klimat bez roszenia płytek/ wytrzymuje, godzin | 192 |
| badanie w komorze aerozolowej z roszeniem płytek, wytrzymuje, godzin | 120 |

ANTYKOL NS

Środek do ochrony przed korozją olejowy

ZASTOSOWANIE
Antykol NS stosuje się do czasowej ochrony przed korozją precyzyjnych przyrządów pomiarowych, narzędzi o dokładnej obróbce, maszyn włókienniczych, pomp wtryskowych. Czas działania ochronnego oleju Antykol NS wynosi, zależnie od warunków składowania, od 8 do 15 miesięcy.

SKŁAD OGÓLNY
Olej ochronny Antykol NS produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego o niskiej lepkości. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz smarne.

SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnia przeznaczona do zakonserwowania olejem powinna być sucha, wolna od rdzy i kurzu. Antykol NS nakładany jest na zimno przez natryskiwanie, smarowanie, zanurzanie.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | ANTYKOL NS |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 9,0 – 11,0 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 130 |
| własności przeciwkorozyjne w komorze solnej w czasie 48 h | brak korozji |
| własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych | brak korozji |

ANTYKOL N

Środek do ochrony przed korozją olejowy

ZASTOSOWANIE
Antykol N stosuje się do czasowej ochrony przed korozją precyzyjnych przyrządów pomiarowych, narzędzi o dokładnej obróbce, maszyn włókienniczych, pomp wtryskowych, małych silników elektrycznych. Czas działania ochronnego oleju Antykol N wynosi, zależnie od warunków składowania, od 8 do 15 miesięcy.

SKŁAD OGÓLNY
Olej ochronny Antykol N produkowany jest na bazie głębokorafinowanego oleju mineralnego o niskiej lepkości. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniające oraz smarne.

WŁASNOŚCI POWŁOKI OCHRONNEJ
Olej naniesiony cienką warstwą na przedmioty metalowe tworzy miękkopowłokową, równomierną warstwę wykazującą zdolności wypierania wilgoci z powierzchni chronionych oraz dobre własności ochronne, niską temperaturę krzepnięcia, dobre własności smarne. W związku z tym posiada własności oleju smarnego i przed eksploatacją urządzeń precyzyjnych nie musi być usuwany. Nie powoduje zakleszczania precyzyjnych części współpracujących ani też sklejania się cienkich wyrobów.

SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnia przeznaczona do zakonserwowania olejem powinna być sucha, wolna od rdzy i kurzu. Antykol N nakładany jest na zimno przez natryskiwanie, smarowanie, zanurzanie.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | ANTYKOL N |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 15 – 20 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 130 |
| własności przeciwkorozyjne w komorze solnej w czasie 48 h | brak korozji |
| własności przeciwkorozyjne w roztworze soli nieorganicznych | brak korozji |

AKORIN W

Środek do ochrony przed korozją olejowy

ZASTOSOWANIE
Akorin W przeznaczony jest do ochrony przeciwkorozyjnej maszyn i ich części, środków transportu, konstrukcji stalowych w czasie ich magazynowania i transportu.
Akorin W tworzy oleistą powłokę barwy brązowej. Może być nakładany przez zanurzenie, przy użyciu pędzla lub aparatu natryskowego. W celu obniżenia lepkości i uzyskania cieńszej powłoki, preparat można podgrzać do temp. 50°C lub rozcieńczyć benzyną do lakierów C.
Czas ochrony przeciwkorozyjnej w magazynach zakrytych wynosi co najmniej 1 rok.

SKŁAD OGÓLNY
W skład środka ochrony czasowej Akorin W wchodzi głębokorafinowany olej mineralny, woski, dodatki wypierające wodę, przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | AKORIN W |
| --- | --- |
| wygląd | gęsta ciecz o barwie brązowej |
| lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s | 10,0-15,0 |
| temp. zapłonu, °C, nie niższa niż | 180 |
| temp. krzepnięcia,°C,nie wyższa niż | -25 |
| badanie własności ochronnych metodą zanurzeniową w roztworze 3% NaCl, w temp. 20°C+/-2%°C,stopień skorodowania po 25 cyklach | 0 |

PREPARATY DO OCHRONY PRZED KOROZJĄ – SMAROWE

KONZOGÓR

Środki do ochrony przed korozją smarowe

ZASTOSOWANIE
Smar ochronny Konzogór stosuje się do zabezpieczania przed korozja obudów górniczych pracujących w warunkach dużego zasolenia i zawilgocenia.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Konzogór wytwarzany jest na bazie oleju mineralnego zagęszczonego zagęszczaczem węglowodorowym. Zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym oraz proszek miedzi.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | KONZOGÓR |
| --- | --- |
| penetracja w temp. 25°C bez ugniatania | 280 – 320 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 3h | brak korozji |
| badanie własności ochronnych w roztworze 3% NaCl w temp. 20 +/-2°C, stopień skorodowania po 10 cyklach | 0 |

LINKOR W

Środki do ochrony przed korozją smarowe

ZASTOSOWANIE
Smar Linkor W stosuje się do powlekania przewodów energetycznych w procesie ich wytwarzania. Szczególnie przydatny jest do pokrywania przewodów energetycznych użytkowanych w klimacie gorącym.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Linkor W produkowany jest na bazie oleju mineralnego zagęszczonego mydłami litowymi. Zawiera dodatki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwkorozyjnym.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | LINKOR W |
| --- | --- |
| penetracja w temperaturze 250 °C po ugniataniu | 260-300 |
| temperatura kroplenia, °C,nie niższa niż | 180 |
| badanie działania korodującego na płytkach stalowych i aluminiowych, w temp. 120 °C przez 50h | wytrzymuje |

LINKOR N

Środki do ochrony przed korozją smarowe

ZASTOSOWANIE
Smar Linkor N stosowany jest do smarowania lin i łańcuchów Galla w procesie ich wytwarzania i eksploatacji. Smar Linkor N zabezpiecza liny i łańcuchy przed korozją w czasie składowania, transportu oraz pracy w normalnych i trudnych warunkach klimatycznych, a także w atmosferze przemysłowej. Przystosowany jest do nanoszenia metodą zanurzeniową w stanie roztopionym w temp. 70-100°C lub w postaci plastycznej przez przetarcie powierzchni smarem.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Linkor N wytwarzany jest przez zagęszczanie oleju mineralnego zagęszczaczem węglowodorowym. Zawiera dodatki o działaniu przeciwkorozyjnym, przeciwutleniającym, przeciwzużyciowym oraz polepszające przyczepność do powierzchni metalowych.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | LINKOR N |
| --- | --- |
| penetracja w temperaturze 250°C, bez ugniatania, nie wyższa niż | 120 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedziw temp.100°C przez 3h | wytrzymuje |
| własności ochronne metodą zanurzeniową w 3%roztworze chlorku sodowego, stopień skorodowaniapo 10 cyklach, nie wyższy niż | 0 |
| własności smarne, obciążenie zespawania, daN, wyższe niż | 196 |

AKORIN N

Środki do ochrony przed korozją smarowe

ZASTOSOWANIE
Smar ochronny Akorin N przeznaczony jest do ochrony czasowej przed korozją atmosferyczną wyrobów metalowych, maszyn i urządzeń, w tym również łożysk tocznych, w czasie składowania i transportu w normalnych i trudnych warunkach klimatycznych, szczególnie w atmosferze przemysłowej, klimacie morskim oraz klimacie tropikalnym.
Smar Akorin N może być stosowany do konserwacji podzespołów maszyn rolniczych takich jak:
– przekładnie zębate otwarte
– przekładnie łańcuchowe, z łańcuchami ogniowymi i drabinkowymi
– przeguby, śruby regulacyjne, wielowypusty, wrzeciona itp.
Czas ochrony przed korozją wynosi minimum 1 rok. Po tym okresie sprawdzić i ewentualnie uzupełnić ubytki powłoki ochronnej.

SKŁAD OGÓLNY
Smar Akorin N produkowany jest na bazie głębokorafinowego oleju naftowego i zagęszczacza węglowodorowego. Zawiera dodatki przeciwkorozyjne, przeciwutleniajace, polepszające przyczepność do powierzchni metalowych oraz bakteriobójcze i grzybobójcze.

SPOSÓB UŻYCIA
Powierzchnia przeznaczona do zakonserwowania smarem Akorin N powinna być oczyszczona z zanieczyszczeń mechanicznych takich jak kurz, opiłki, błoto, rdza oraz ze smarów, resztek soli i wilgoci. Smar Akorin N jest przystosowany do nanoszenia na powierzchnie metalowe na zimno przez smarowanie w stanie stopionym w temperaturze od 70°C do 100°C metodą zanurzeniową lub pędzlem.

WŁASNOŚCI
Produkowane są trzy rodzaje smarów ochronnych Akorin N.
– Akorin N – 1
– Akorin N – 2
– Akorin N – 3
różniące się konsystencją i temperaturą kroplenia. Smary ochronne Akorin N powinny być barwy brązowej do ciemnobrązowej o plastycznej, lekko ciągliwej teksturze.

| PARAMETRY | AKORIN N-3 | AKORIN N-2 | AKORIN N-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| klasa NLGI | 3 | 2 | 1 |
| penetracja w temp. 25°C bez ugniatania | 180-250 | 250-300 | 300-380 |
| temperatura kroplenia, °C, nie niższa niż | 60 | 55 | 50 |
| badanie działania korodującego na płytkach z miedzi w temp. 100°C w czasie 3h | brak korozji | brak korozji | brak korozji |
| badanie własności ochronnych w roztworze 3 % NaCl w temp. 20/- 2°C, stopień skorodowania | po 15 cyklach 0 | po 12 cyklach 0 | po 10 cyklach 0 |
| stopień skorodowania płytek ze stali w atmosferze SO2 w temp. 35 /- 2°C po 168h | bez zmian | bez zmian | bez zmian |

PREPARATY DO OCHRONY PRZED KOROZJĄ – MYJĄCO – KONSERWUJĄCE

CHEMCLEAN A-10

Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

ZASTOSOWANIE
Chemclean A-10 jest alkalicznym preparatem przeznaczonym do odtłuszczania i mycia wyrobów metalowych oraz części fosforanowanych przez natrysk oraz mycie w myjkach ultradźwiękowych.
Chemclean A-10 stosowany jest w stężeniu 2 -5%.
Zalecana temperatura stosowania wynosi 20-60°C.

SKŁAD OGÓLNY
Chemclean A-10 stanowi kompozycję alkalicznych środków myjących, związków powierzchniowoczynnych oraz inhibitorów korozji.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | CHEMCLEAN A-10 |
| --- | --- |
| wygląd | ciecz klarowna o barwie niebieskiej |
| zapach | charakterystyczny |
| gęstość w temp.20°C, g/cm3 | 1,05 |
| temperatura płynięcia , °C, | 0 |
| odczyn pH | 11 |

AKORINOL ZM

Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

ZASTOSOWANIE
Akorinol ZM przeznaczony jest do mycia maszyn i urządzeń oraz ich części. Może być stosowany do mycia elementów metalowych w miejsce nafty kosmetycznej ze względu na skład.

SKŁAD OGÓLNY
Akorinol ZM stanowi kompozycję niskolepkiego oleju mineralnego i dodatków uszlachetniających poprawiających własności użytkowe.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | AKORINOL ZM |
| --- | --- |
| wygląd | ciecz jednorodna,bezbarwna |
| lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm2/s, nie wyższa niż | 4,0 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 70 |
| liczba kwasowa, mg KOH/g, nie wyższa niż | 0,1 |

AKORINOL ZK

Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

ZASTOSOWANIE
Akorinol ZK stosuje się do mycia i konserwacji maszyn i urządzeń, łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych wyrobów metalowych.
Akorinol ZK nadaje się do mycia w myjkach ultradźwiękowych.

SKŁAD OGÓLNY
Akorinol ZK jest kompozycją niskolepkiego oleju mineralnego i dodatków uszlachetniających poprawiających własności użytkowe.
Akorinol ZK zawiera dodatek antystatyczny, uniemożliwiający tworzenie się ładunków
elektrostatycznych podczas przepływu cieczy.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | AKORINOL ZK |
| --- | --- |
| wygląd w temperaturze 20 +/-5°C | jednorodna, klarowna ciecz barwy żółtej |
| lepkość kinematyczna w temperaturze20°C, mm2/s nie wyższa niż | 7,0 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 100 |
| liczba kwasowa, mg KOH/g, nie większa niż | 0,1 |
| zawartość wody,% | nie zawiera |
| odczyn wyciągu wodnego | obojętny |
| zawartość siarki,%, nie wyższa niż | 0,1 |
| badanie działania korodującego na płytkachstalowych i z miedzi w temp. 50°C/96h | wytrzymuje |

AKORINOL Z

Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

ZASTOSOWANIE
Akorinol Z przeznaczony jest do mycia i krótkotrwałej konserwacji maszyn i urządzeń, łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych wyrobów metalowych.

SKŁAD OGÓLNY
Akorinol Z stanowi kompozycję niskolepkiego oleju mineralnego i dodatków poprawiających własności użytkowe.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | AKORINOL Z |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm2/s, nie wyższa niż | 7,0 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 85 |
| odczyn wyciągu wodnego | obojętny |
| zawartość stałych ciał obcych | nie zawiera |
| liczba kwasowa, mg KOH/g, nie wyższa niż | 0,1 |

AKORINOL VG-5

Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

ZASTOSOWANIE
Akorinol VG-5 przeznaczony jest do mycia części metalowych i urządzeń zanieczyszczonych osadami typu asfaltowo-żywicznego i koksowego oraz ochrony przeciwkorozyjnej.

SKŁAD OGÓLNY
Akorinol VG-5 produkowany jest na bazie rafinowanego oleju mineralnego, zawiera dodatki dyspergująco-myjące, przeciwkorozyjnie i przeciwpienne.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | AKORINOL VG-5 |
| --- | --- |
| lepkość kinemtyczna w temperaturze 20°C, mm2/s | 7,4 – 9,6 |
| lepkość kinemtyczna w temperaturze 40°C, mm2/s | 4,0 – 5,0 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 110 |
| temperatura krzepnięcia, °C, nie wyższa niż | -5 |
| – badanie działania korodującego w temperaturze 100°C w czasie 3h: -na płytkach z miedzi -na płytkach ze stali | wytrzymuje wytrzymuje |
| pozostałość po koksowaniu ,%, nie więcej niż | 0,5 |
| zawartość wody, %, nie większa niż | 0,1 |
| zawartość stałych ciał obcych, % | nie zawiera |

AKORINOL VG-3

Środek do ochrony przed korozją myjąco-konserwujący

ZASTOSOWANIE
Akorinol VG-3 przeznaczony jest do mycia wyrobów metalowych oraz do międzyoperacyjnej ochrony przeciwkorozyjnej. Charakteryzuje się wysoką efektywnością myjącą oraz dobrymi własnościami przeciwkorozyjnymi i zdolnością hamowania korozji potowej.

SKŁAD OGÓLNY
Akorinol VG-3 stanowi kompozycję rafinowanego lekkiego oleju naftowego oraz dodatków przeciwkorozyjnych, przeciwutleniających, myjących i polepszających odporność na pienienie.

WŁASNOŚCI

| PARAMETRY | AKORINOL VG-3 |
| --- | --- |
| lepkość kinematyczna w temperaturze 20 °C, mm2/s | 4,60 – 5,99 |
| lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s | 2,8 – 3,52 |
| temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż | 85 |
| zawartość wody, %, | nie zawiera |
| zawartość stałych ciał obcych, % | nie zawiera |